## Требования к  заготовкам  из ДУБА (толщиной 22 мм)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Порода древесины – дуб европейский

- Влажность древесины – естественная.

- Не допустимы химические, биологические и иные загрязнения.

- Размер сучка определяется по наименьшему диаметру.

- Заготовки должны иметь параллельные пласти и кромки. Отклонения от взаимной параллельности не должны превышать допускаемых отклонений по толщине и ширине.

- Пиломатериал должен быть свежераспиленный(сухостой не допускается)

- Основные зачетные размеры заготовок (в скобках указан пильный  размер)

| Сорт | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Объем в поставке |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 440(445) |  |  | 80% от поставки |
|  | 370(375) |  |  | 15 % от поставки |
|  | 300(305) |  |  | 5% от поставки |

- Требования к качеству заготовок

| Наименование пороков | Сорт А |  |
| --- | --- | --- |
|  | лицевая сторона | оборотная сторона |
| Сучки здоровые сросшиеся | не допускаются | допускаются без выхода на ребро светлые Ø до 10 мм темные Ø до 8 мм не более 1 шт. |
| Сучки частично сросшиеся, выпадающие, загнившие, табачные | не допускаются |  |
| Глазки (3 мм) | допускаются, кроме групповых |  |
| Завиток | допускается |  |
| Заболонь | не допускается | допускается не более 1/3 толщины заготовки |
| Прорость | не допускается | длиной не более 20 мм |
| Трещины | не допускаются |  |
| Сердцевина, червоточины | не допускается |  |
| Пятнистость, побурение, свилеватость, прожилки | не допускается |  |
| Гниль, желтизна | не допускаются |  |
| Направление волокон | Обеспечивается не менее 35 – 40% радиального распила в общем объеме поставляемой партии. |  |

- Допустимые отклонения от зачетного размера заготовки и покоробленности

| Пороки обработки и покоробленности | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Отклонение по длине | мм | + 5 |
| Отклонение по ширине | мм | + 3 |
| Отклонение по толщине | мм | + 2 |
| Покоробленность продольная по пласти | мм | 2,5 на 500 мм (0,5%) |
| Покоробленность продольная по кромке | мм | 2,0 на 500 мм (0,4%) |
| Покоробленность поперечная | мм | 5 мм на 500 мм (1%) |
| Крыловатость | мм | 2,5 мм на 500 мм (0,5%) |

ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ

  - Торцы заготовки должны быть  обработаны  парафином сразу после распиловки. Длина обработки не менее 20 мм

  - Пиломатериалы должны быть очищены от опилок, в зимнее время от снега и льда.

  - Заготовки должны быть уложены лицевой стороной вверх.

  - Транспортировка осуществляется в сформированных пакетах, одного размера по ширине и не более двух размеров по длине (не перемешанных), на разовых поддонах, стянутых полипропиленовой лентой и обмотанных стрейч-пленкой.

ПРАВИЛА ПРИЕМКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

- Приемка осуществляется перебором все партии по данным техническим требованиям в течение 5 рабочих дней.

- Выгрузка осуществляется только автопогрузчиком!

- В случае выявления при переборке несоответствия по сортам более 5% и размерам более 2% или иного несоответствия настоящим требованиям, работы прекращаются, поставщик уведомляется и по согласованию сторон –  определяется новая цена (в зависимости от вида дефектов и  их количества) или партия возвращается поставщику.

- Все обнаруженные при переборке дефекты обязательно фиксируются на фото и отправляются поставщику.

- После окончания переборки поставщику отправляется в электронном виде Акт сверки. При согласии с результатами переборки поставщик подписывает Акт сверки и выставляет счет на оплату.

Необходимые объемы поставок (в Тульскую область)  до 400 м³ в месяц.

Доставка: трасса М 4, 191 км.

Поставщик:                                                                           Покупатель:

______________________                                            ______________________