## Требования к  заготовкам  из ДУБА (толщиной 27 мм)

- Порода древесины – дуб европейский

- Влажность древесины – естественная.

- Не допустимы химические, биологические и иные загрязнения.

- Размер сучка определяется по наименьшему диаметру.

- Заготовки должны иметь параллельные пласти и кромки. Отклонения от взаимной параллельности не должны превышать допускаемых отклонений по толщине и ширине.

- Пиломатериал должен быть свежераспиленный (сухостой не допускается)

- Основные зачетные размеры заготовок (в скобках указан пильный размер)

| Толщина, мм | Ширина, мм | Длина ,мм | Доля от поставки в% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по длинам | по сортам |  | по ширине |
| 27(29) | 180(183) | от 1100(1130) до 1700(1730) с градацией 100 | 30-50% |  |  | 70% |
|  |  | от 1800(1830) до 2200(2230) с градацией 100; от 2500 без ограничений | от 40% |  |  |  |
|  |  | от 600(630) до 1000 (1030) с градацией 100 | до 20% | 0-1 | 2 |  |
|  | 160 (163) | от 1100 (1130) до 1700(1730) с градацией 100 | 30-50% |  |  | 30% |
|  |  | от 1800 (1830) до 2200 (2230) с градацией 100 от 2500 без ограничений | от 40% | 70% | 30% |  |
|  |  | от 600(630) до 1000 (1030) с градацией 100 | до 20% |  |  |  |
|  | 140(143) | 600 (630); 900 (930) | без огранич. | 0-1 |  | - |
|  | 110(113) |  |  |  |  |  |
|  | 60 до 110 | от 1500 (1530) | без огранич. | 0 |  | - |

- Допустимые отклонения от зачетного размера заготовки и покоробленности

| Пороки обработки и покоробленности | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Отклонение по длине | мм | +100 |
| Отклонение по ширине | мм | + 3 |
| Отклонение по толщине | мм | + 2 |
| Покоробленность продольная по пласти | мм | 2,5 на 500 мм (0,5%) |
| Покоробленность продольная по кромке | мм | 2,0 на 500 мм (0,4%) |
| Покоробленность поперечная | мм | 5 мм на 500 мм (1%) |
| Крыловатость | мм | 2,5 мм на 500 мм (0,5%) |

- Требования к качеству заготовок  из дуба

| Наименование пороков | Норма ограничения пороков |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 сорт | 0-1 сорт |  | 2 сорт |  |  |  |
|  |  | лицевая | оборотная | лицевая |  |  | оборотная |
| Сучки здоровые сросшиеся, глазки | допускаются |  |  |  |  |  |  |
|  | светлые Ø до 3мм темные Ø до 2 мм не более 2 шт. на 1 мп | светлые Ø до 15мм темные Ø до 10 мм не более 3 шт. на 1 мп | светлые Ø до 25мм темные Ø до 20мм | светлые Ø до 40мм темные Ø до 15 мм не более 3 шт. на 1 мп |  |  | светлые Ø до 50мм темные Ø до 25 мм |
| Сучки частично сросшиеся, с трещинами | не допускаются | допускаются , не более 3 шт. на 1 мп |  |  |  |  |  |
|  |  | Ø до 10 мм | Ø до 25 мм | Ø до 20 мм |  |  | Ø до 30 мм |
| Сучки загнившие, табачные, несросшиеся, выпадающие | не допускаются |  |  |  |  |  |  |
| Сучки кромочные | не допускаются |  |  | допускаются Ø до 15 мм не более 3 шт. на участке длиной 500 мм |  |  |  |
| Завиток | допускается |  |  |  |  |  |  |
| Заболонь, внутренняя заболонь | не допускается |  | допускается до 1/3 толщины доски | допускается |  |  |  |
| Прорость | не допускается |  |  | длиной не более 20 мм | допускается |  |  |
| Трещины | не допускаются |  |  |  |  |  |  |
| Сердцевина | не допускаются |  |  |  |  | допускается до 1/3 толщины доски |  |
| Пятнистость, побурение | не допускается |  |  | допускается |  |  |  |
| Червоточины | не допускаются |  |  | допускаются Ø до 2 мм |  |  |  |
| Гниль, желтизна | не допускаются |  |  |  |  |  |  |
| Механические повреждения (сколы, вырывы) | допускаются глубиной не более 5 мм |  |  |  |  |  |  |
| Обзол тупой | допускается с шириной не пропиленной кромки не более 5 мм |  |  |  |  |  |  |

ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ

- Торцы заготовки должны быть обязательно обработаны  парафином сразу после распиловки.  Длина обработки не менее 20 мм.

- Пиломатериалы должны быть очищены от опилок, в зимнее время от снега и льда.

- Заготовки должны быть уложены лицевой стороной вверх.

- Транспортировка осуществляется в сформированных пакетах, одного размера по ширине и не более двух размеров по длине (не перемешанных), на разовых поддонах, стянутых полипропиленовой лентой и обмотанных стрейч-пленкой.

ПРАВИЛА ПРИЕМКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

- Приемка осуществляется перебором все партии по данным техническим требованиям в течение 5 рабочих дней.

- Выгрузка осуществляется только автопогрузчиком!

- В случае выявления при переборке несоответствия по сортам более 5% и размерам более 2% или иного несоответствия настоящим требованиям, работы прекращаются, поставщик уведомляется и по согласованию сторон –  определяется новая цена (в зависимости от вида дефектов и  их количества) или партия возвращается поставщику.

- Все обнаруженные при переборке дефекты обязательно фиксируются на фото и отправляются поставщику.

- После окончания переборки поставщику отправляется в электронном виде Акт сверки. При согласии с результатами переборки поставщик подписывает Акт сверки и выставляет счет на оплату. Оплата производится в течении 3-х дней после выставления счета.

Необходимые объемы поставок (в Тульскую область) 180-200 м³ в месяц.

Доставка: трасса М 4, 191 км.

Поставщик:                                                                          Покупатель:

____________________________                                   ______________________________