Требования к  заготовкам  из ДУБА (толщиной 27 мм)


1. Порода древесины – дуб европейский
2. Влажность древесины – естественная.
3. Не допустимы химические, биологические и иные загрязнения. 
4. Размер сучка определяется по наименьшему диаметру. 
5. Заготовки должны иметь параллельные пласти и кромки. Отклонения от взаимной параллельности не должны превышать допускаемых отклонений по толщине и ширине.
6. Пиломатериал должен быть свежераспиленный (сухостой не допускается)
7. Основные зачетные размеры заготовок (в скобках указан пильный размер)


	Толщина, мм
	Ширина, мм
	Длина ,мм
	Доля от поставки в%

	
	
	
	

	
	
	
	по длинам
	по сортам
	по ширине

	 27(29)
	180(183)
	 от 1100(1130) до 1700(1730) с градацией 100 
	30-50%
	 
	 
	70%

	
	
	от 1800(1830) до 2200(2230) с градацией 100; от 2500 без ограничений
	от 40%
	 
	 
	

	
	
	от  600(630) до 1000 (1030) с градацией 100 
	до 20%
	0-1
	2
	

	
	160 (163)
	 от 1100 (1130) до 1700(1730) с градацией 100
	30-50%
	 
	 
	30%

	
	
	от 1800 (1830) до 2200 (2230) с градацией 100 от 2500 без ограничений
	от 40%
	70%
	30%
	

	
	
	от  600(630) до 1000 (1030) с градацией 100 
	до 20%
	 
	 
	

	
	140(143)
	600 (630); 900 (930)
	без огранич.
	0-1
	-

	
	110(113)
	
	
	
	

	
	 60 до 110
	от 1500 (1530)
	без огранич.
	0
	-

	
	
	
	
	
	

	


8. Допустимые отклонения от зачетного размера заготовки и покоробленности

	Пороки обработки и покоробленности
	Ед. изм.
	Значение

	Отклонение по длине 
	мм
	+100

	Отклонение по ширине
	мм
	+ 3

	Отклонение по толщине
	мм
	+ 2

	Покоробленность продольная по пласти
	мм
	2,5 на 500 мм (0,5%)

	Покоробленность продольная по кромке
	мм
	2,0 на 500 мм (0,4%)

	Покоробленность поперечная
	мм
	5 мм на  500  мм (1%)

	Крыловатость
	мм
	2,5 мм на 500 мм (0,5%)






9. Требования к качеству заготовок  из дуба


	Наименование пороков
	Норма ограничения пороков

	
	0 сорт
	0-1 сорт
	2 сорт

	
	
	лицевая
	оборотная
	лицевая
	оборотная

	Сучки 
здоровые сросшиеся, 
глазки
	допускаются

	
	светлые
 Ø до 3мм

темные 
Ø до 2 мм

не более 2 шт. 
на 1 мп

	светлые 
Ø до 15мм

темные
 Ø до 10 мм

не более 3 шт. 
на 1 мп

	светлые 
Ø до 25мм

темные
 Ø до 20мм




	светлые
 Ø до 40мм

 темные 
Ø до 15 мм

не более 3 шт.
 на 1 мп

	светлые 
Ø до 50мм

темные
 Ø до 25 мм





	Сучки
частично сросшиеся, с трещинами 
	не допускаются
	допускаются , не более 3 шт. на 1 мп

	
	
	Ø до 10 мм
	Ø до 25 мм
	Ø до 20 мм
	Ø до 30 мм

	Сучки загнившие, табачные, несросшиеся, выпадающие
	не допускаются

	Сучки кромочные
	не допускаются
	допускаются Ø до 15 мм
не более 3 шт. 
на участке длиной 500 мм

	Завиток
	допускается

	Заболонь, внутренняя заболонь
	не допускается
	допускается 
до 1/3 толщины доски
	допускается

	Прорость
	не допускается
	 длиной не более 20 мм
	допускается

	Трещины
	не допускаются

	Сердцевина
	не допускаются
	допускается 
до 1/3 толщины доски

	Пятнистость, побурение
	не допускается
	допускается

	Червоточины
	не допускаются 
	допускаются Ø до 2 мм

	Гниль, желтизна
	не допускаются

	Механические повреждения (сколы, вырывы)
	допускаются 
глубиной не более 5 мм

	Обзол тупой
	допускается
 с шириной не пропиленной кромки не более 5 мм




ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ 
1. Торцы заготовки должны быть обязательно обработаны  парафином сразу после распиловки.  Длина обработки не менее 20 мм.
2. Пиломатериалы должны быть очищены от опилок, в зимнее время от снега и льда.
3. Заготовки должны быть уложены лицевой стороной вверх.
4. Транспортировка осуществляется в сформированных пакетах, одного размера по ширине и не более двух размеров по длине (не перемешанных), на разовых поддонах, стянутых полипропиленовой лентой и обмотанных стрейч-пленкой. 
ПРАВИЛА ПРИЕМКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

1. Приемка осуществляется перебором все партии по данным техническим требованиям в течение 5 рабочих дней.  
2. Выгрузка осуществляется только автопогрузчиком!
3. В случае выявления при переборке несоответствия по сортам более 5% и размерам более 2% или иного несоответствия настоящим требованиям, работы прекращаются, поставщик уведомляется и по согласованию сторон –  определяется новая цена (в зависимости от вида дефектов и  их количества) или партия возвращается поставщику.
4. Все обнаруженные при переборке дефекты обязательно фиксируются на фото и отправляются поставщику. 
5. После окончания переборки поставщику отправляется в электронном виде Акт сверки. При согласии с результатами переборки поставщик подписывает Акт сверки и выставляет счет на оплату. Оплата производится в течении 3-х дней после выставления счета.

             Необходимые объемы поставок (в Тульскую область) 180-200 м³ в месяц.
            Доставка: трасса М 4, 191 км.  
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           Поставщик:                                                                          Покупатель:

          ____________________________                                   ______________________________
