Наружные защитные покрытия

WOLMAN DuraStain Solid Color Stain

Кроющая  защитная  пропитка, усиленные полиуретаном, защищают новое и старое дерево от разрушения УФ, посерения, роста плесени и структурных разрушений, вызванных абсорбцией воды.

Состав : Водная акриловая, усиленная полиуретаном.

Расход : 1 Галлон - 3,78 литра  30-35 м2

Имеет  две  базы  под  колеровку.

| Технические показатели |  |  |
| --- | --- | --- |
| Коды |  | 18206 нейтральная база 18216 белая база |
| Назначение |  | для наружных работ |
| Области применения |  | для полов, заборов, дверей, дер.черепицы, садовой мебели, отделки фасадов |
| Тип связующего |  | Акриловый, полиуретановый |
| Тип пигментов |  | слюдистый |
| Вес галлона |  | 9,4 – 10,7фунта (4,26-4,85 кг) |
| Сухой остаток | вес. | 39,8-48,3% |
| Содержание летучих |  | менее 100 г/л |
| Упаковка |  | 3,78 л 18,9 л |
| Растворитель |  | вода |
| Рекомендуемая толщина сухой пленки |  | 25мкм |
| Практический расход при рекомендованной толщине (допускаются 15% потери материала) |  | 36-40,9 кв.м/гал |
| Время сушки при Т 70°F (21°C) и отн. влажности 50% | До отлипа | 1 час |
|  | Использовать | 1-2 час |
|  | Перекрас | 4-6 час |
|  | Полное | 24 час |
| Срок хранения |  | 5 лет |
| Вредные вещества |  | Отсутствие свинца в составе |

Особенности:

Колеруется в 50  популярных цветов  и  оттенков. Поставляется в нейтральной и белой базах.

Два слоя защитной морилки обеспечивают полную укрывистость и насыщенность цвета на длительный период без выцветания.

- 100% акриловая, усиленная полиуретаном для максимальной адгезии и долговечности.

- Особо стойкое к активному солнцу.

- Стойкоcть к царапанию и скоблению, выдерживает интенсивное хождение.

- Для  террас,  изгородей  и  фасадов.

- Водоотталкивающие свойства превосходят обычные показатели, уменьшая растрескивание, отслаивание и коробление.

- Простая уборка мыльным раствором.