**E-H-T® EXOTIC HARDWOOD TREATMENT**

**Пропитка защитная водоотталкивающая для экзотических и твердых пород дерева,   
банка 3,78л, артикул: 12206**

# http://www.rustoleum.com/cbgimages/products/WO_EHTGallon_L.gifСостав: гибридная алкидно - акриловая

# Расход: 35 кв.м / 3,78 л (1 галлон)

**Наносится без грунта как финишное покрытие.**

# Рекомендации по применению

# Тип древесины: используется на всех типах, включая обработанный лес, сосну, кедр, красное дерево, экзотические породы (махагон, тик и др. породы).

Если требуется нанести покрытие с профессиональным качеством, полезно знать важные подробности о подготовке поверхности, температурах и времени высыхания покрытия.  
  
**Избегайте загрязнения поверхности пылью**

Перед нанесением покрытия поверхность следует тщательно очистить с помощью пылесоса. Осторожно удалите все следы наждачной бумаги с помощью ткани или жестких бумажных салфеток. При использовании покрытий на масляной основе ткань или салфетки следует пропитать уайт-спиритом. В заключение протрите поверхность насухо салфетками или тканью.

**Прочие требования к поверхности**

Не наносите покрытия поверх воска, стеаратов, кремния, грязи, масел и жиров. Все поверхности, шпатлевка, грунтовка, герметики перед нанесением покрытия должны быть полностью сухими.

**Сначала оцените состояние дерева.**

*Подготовка поверхности*. Перед нанесением защитного покрытия *на новое, предварительно не окрашенное дерево* убедитесь, что на нем нет барьерного воскового слоя и что оно достаточно просушено. Также убедитесь, что прошло минимум 24 часа после влажной очистки.

# Если вода стоит и не впитывается 10 мин, то следует сначала удалить барьерное покрытие.

**Нанесение**

Наружные работы

* Убедитесь в том, что все швы, трещины и торцевые дефекты заделаны должным образом.
* Не наносите покрытие, если поверхность находится под прямыми солнечными лучами или при температурах ниже 10оС и влажности выше 85%.
* Наносить в **1 слой на полы** и **2 слоя на вертикальные** поверхности «мокрым по мокрому» или с выдержкой по времени между слоями не более 6 часов.

В прохладном помещении содержимое банки может быть вязким. Чтобы восстановить оптимальную для нанесения консистенцию, занесите банку в теплое помещение. Не разбавлять содержимое банки, а также не смешивать его с другими составами.

Наносить в хорошо проветриваемом помещении при температуре выше 10ºС и влажности ниже 85% для полного высыхания. Перемешайте содержимое банки при помощи полочки, не трясти. Наносить кистью, валиком, аппликатором или при помощи краскопульта в 1 слой! Наносите участками по 2 кв.м распылением помповым распылителем. Растирайте щеткой для ровного нанесения. Переходите к следующему участку. Если при нанесении образовался подтек на поверхности, удалите его ветошью, не оставляющей ворса.

**Время высыхания**

До хождения и интенсивного использования и до установки мебели - минимум 24 часа.

При температуре, ниже21ºС, время высыхания увеличивается

Площадь укрытия напрямую зависит от типа и состояния древесины, а также способа нанесения.