Спецификация 1.

Товар: Доска обрезная, не строганная, торцованная.

Порода: Ель

Влажность: 18 ± 2% (камерная сушка)

(Свежий распил на дисковом оборудовании)

Зачетный размер:

- 22\*100 \* 3000 - 3900мм.(с шагом 300 мм.)

- 44\*100 \* 3000 - 3900мм.(с шагом 300 мм.)

Допуски:

По толщине: -0 /+ 3 мм.

По ширине: -0 /+ 3 мм.

По длине: -0 /+50 мм.

Качество Товара должно соответствовать ГОСТ 26002-83,сорт 1-4 (SF)

Продукция должна быть упакована согласно ГОСТ 19041-85 п\эт. пленкой с 5 сторон.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Спецификация 2.

Товар: Доска обрезная, не строганная.торцованная

Порода: Ель

Влажность: 18 ± 2% (камерная сушка)

(Свежий распил на дисковом оборудовании)

Зачетный размер:

- 30\*100\3985,5985 мм

- 32\*100\3985,5985 мм

- 44\*100\3985,5985 мм

- 47\*100\3985,5985 мм

- 50\*100\3985,5985 мм

Допуски:

По толщине: -0 /+ 3 мм.

По ширине: -0 /+ 3 мм.

По длине: -0 /+5 мм.

Качество Товара должно соответствовать ГОСТ 26002-83,сорт 1-4 (SF)

Продукция должна быть упакована в транспортные пакеты согласно ГОСТ 19041-85 п\эт.

пленкой с 5 сторон.