Varathane

Premium Wood Stains

Тонирующее  масло

Описание

Супер – рецептура морилки на основе прозрачного соевого масла - гарантия чистых, натуральных цветов и глубокого проникновения в древесину. Цветовые  пигменты премиум - класса обеспечат насыщенный цвет и подчеркнут природную красоту и фактуру дерева. Легка в нанесении. Ложится ровно, без пятен, не требует постоянного перемешивания и разведения.

Идеальна для любых внутренних работ, включая мебель, фурнитуру, деревянные окна, двери и пол.

Визуальный эффект

Матовое покрытие различных насыщенных цветов

Упаковка: банка 3,78л. и  0,946 л.

Подготовка предварительно окрашенных поверхностей

Для лучшей адгезии поверхность должна быть чистой, сухой, без остатков восков, жира, масел, шеллака, лаков, пятен и полиролей. Удалите шеллак с помощью смывки для красок и пятна при помощи 10% раствора бытового отбеливателя и воды. Старые покрытия в плохом состоянии должны быть удалены и зашкурены до ровной поверхности. Удалите пыль.

Финишная подготовка поверхности

Используйте шлифовальную насадку (наждачную бумагу) сначала№150, затем№180 и финишная очистка№220. Удалите образовавшуюся пыль влажной тряпочкой, дайте поверхности просохнуть. Для достижения идеального вида поверхности, сравнимого с профессиональным покрытием, перед нанесением морилки используйте кондиционер Varathane.

Нанесение

Использовать вне помещений или в хорошо проветриваемой комнате при температуре выше 10°С и влажности ниже 85% для обеспечения правильного высыхания.

Тщательно перемешать содержимое банки. Наносить кистью. Не шкурить поверхность между слоями морилки. Для очистки инструмента использовать уайт-спирит.

Время высыхания

Второй слой можно наносить через 2 часа

Покрывать защитным лаком на масляной основе  через 8 часов .

Покрывать защитным лаком на водной основе  через 24 часа .

При температуре, ниже 21º С, время высыхания увеличивается

Расход:

3,78 л – 54м2 ; 0,946 л – 14 м2

Срок хранения : 5 лет. Дата изготовления указанна на упаковке.

Производитель: Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy., Vernon Hills, IL 60061.