Varathane

Premium Premium Fast Dry Wood Stains

тонирующее масло

Описание

Рецептура морилки на основе прозрачного соевого масла - гарантия чистых, натуральных цветов и глубокого проникновения в древесину. Цветовые  пигменты премиум - класса обеспечат насыщенный цвет за 1 слой, подчеркнут природную красоту и фактуру дерева. Супер быстросохнущее, полностью просыхает за 1 час! Легка в нанесении. Ложится ровно, без пятен, не требует предварительной подготовки поверхности кондиционером.

Экономичное - тонирует 25м2/0,946л!

Идеально для любых внутренних работ, включая стены,  мебель, деревянные окна, двери и пол.

Визуальный эффект

Матовое покрытие различных насыщенных цветов

Упаковка: банка 0,236л или 0,946л.

Подготовка предварительно окрашенных поверхностей

Для лучшей адгезии поверхность должна быть чистой, сухой, без остатков восков, жира, масел, шеллака, лаков, пятен и полиролей. Удалите шеллак с помощью смывки для красок и пятна при помощи 10% раствора бытового отбеливателя и воды. Старые покрытия в плохом состоянии должны быть удалены и зашкурены до ровной поверхности. Удалите пыль.

Финишная подготовка поверхности

Используйте шлифовальную насадку (наждачную бумагу) сначала№150, затем№180 и финишная очистка№220. Удалите образовавшуюся пыль влажной тряпочкой, дайте поверхности просохнуть.

Нанесение

Использовать вне помещений или в хорошо проветриваемой комнате при температуре выше 10°С и влажности ниже 85% для обеспечения правильного высыхания. Тщательно перемешать содержимое банки. Наносить кистью или аппликатором в 1 слой. Наносить по направлению волокон древесины, тщательно втирая масло в поверхность. Для очистки инструмента использовать уайт-спирит.

Время высыхания

Покрывать защитным лаком на масляной основе  через 8 часов .

Покрывать защитным лаком на водной основе  через 24 часа .

При температуре, ниже 21º С, время высыхания увеличивается

Расход:

5,5м2/на 0,236л или 25м2/ на 0,946л тонирующего масла

Срок хранения: 7 лет. Дата изготовления указана на упаковке.

Производитель: Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy., Vernon Hills, IL 60061.