- г.  Санкт-Петербург   	Приложение № 1

- к договору поставки  №

- от «      »                    201   года

# ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ХВОЙНЫЕ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

- Порода пиломатериалов – сосна естественной влажности

- Сечение пиломатериалов естественной влажности 53х105 мм.

- Припуски по толщине -0,0/+2,0 мм.

- Припуски по ширине -0,0/+5,0 мм.

- Длина пиломатериалов –  … 6,0 -0,0/+0,50 мм.

- Зачетный размер пиломатериалов естественной влажности 50х100 мм

- Допускаемые пороки: - здоровые сросшиеся и частично сросшиеся сучки:

  - пластевые - диаметром до 50 мм – 4 шт на пог.м.;

  - кромочные – во всю кромку – 3 шт на пог.м;

  - сучки размером менее половины максимально допускаемых не учитываются;

  - несросшиеся, гнилые и табачные сучки диаметром до 25 мм – 2 шт/пог.м. в общем количестве здоровых сросшихся сучков;

  - прострел (сконцентрированное расположение сучков любого диаметра) – не допускается;

  - пластевые и кромочные трещины – не допускаются;

  - торцевые трещины – допускаются на одном торце не более 1/3 ширины п/м;

  - синева и прочие деревоокрашивающие и дереворазрушающие грибки – не допускаются;

  - сердцевинная трубка – допускается;

  - червоточины – не допускаются;

  - механические повреждения – в пределах минимального поля допуска по толщине/ширине материала;

  - инородные включения (проволока, гвозди, осколки) – не допускаются;

  - кривизна по пласти или кромке, крыловатость – не более 0,2% от длины материала;

  - волнистость – в пределах поля допуска по толщине/ширине материала;

  - прорость, рак и т.п. – не допускается.

- Прочие пороки – согласно ГОСТ 8486-86 для пиломатериалов 1-3 сорта.

- Объем потребления 800 кубометров в мес.