Порошок алюминиевый АПЖ необходим для производства ниобий-алюминиевых лигатур

Порошок алюминиевый АПЖ должен быть сероватого цвета и не содержать видимых не вооруженным глазом инородных включений, соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице

| Содержание активного алюминия % не менее | Массовая доля примесей, % не более |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | железо | кремний | медь | цинк |
| 96,0 | 0,2 | 0,12 | 0,01 | 0,08 |

Порошок алюминиевый АПЖ должен проходить через сетку с ячейкой 2,5 мм.

Упаковка – стальные барабаны вместимостью от 40 до 80кг порошка.

С поставкой Товара необходимо предоставить сертификат качества.