Порошок алюминиевый АПЖ необходим для производства ниобий-алюминиевых лигатур
Порошок алюминиевый АПЖ должен быть сероватого цвета и не содержать видимых не вооруженным глазом инородных включений, соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице

	Содержание активного алюминия % не менее
	               Массовая доля примесей, % не более

	
	железо
	кремний
	медь
	цинк

	96,0
	0,2
	0,12
	0,01
	0,08



Порошок алюминиевый АПЖ должен проходить через сетку с ячейкой 2,5 мм.
Упаковка – стальные барабаны вместимостью от 40 до 80кг порошка.

С поставкой Товара необходимо предоставить сертификат качества.
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