П АСПОРТ №104

СМОЛА ЭПОКСИДНО-ДИАНОВАЯ НЕОТВЕРЖДЕННАЯ

МАРКИ ЭД-20   ГОСТ 10587-84

Смола эпоксидно-диановая марки ЭД-20 используется в электротехнической, радиоэлектронной промышленности, авиа-, судо- и машиностроении, в строительстве в качестве компонента заливочных и пропиточных компаундов. клеев, герметиков, связующих для армирования пластиков.

Партия № 108                                                        Дата изготовления	 06.2017г.

Масса нетто партии 100 кг	Количество мест в партии 10 шт.

Масса нетто единицы продукции 10 кг

Смола эпоксидно-диановая упакована в канистры

РЕЗУЛЬТАТЫ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

( по испытательному листу №60

| Наименование показателя | Требования поГОС’Т 10587-84 |  | Данные анализа |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Норма для марки |  |  |
|  | Высший сорт ОКП 22 2511 0201 | Первый сорт ОКП 22 251 1 02 02 |  |
| 1 Внешний вид | Вязкая прозрачная Без видимых механических включений и следов воды |  | Соот ветству ет |
| 2 Цвет по железокобальтовой шкале, не более | 3 | 8 | 1 |
| 3 Массовая доля эпоксидных групп. % | 20.0-22.5 | 20.0-22.5 | 22,2 |
| 4 Массовая доля иона хлора, %. не более | 0.001 | 0.005 | 0,001 |
| 5 Массовая доля омыляемого хлора. %, не более | 0.3 | 0.8 | 0,3 |
| 6 Массовая доля гидроксильных групп, %, не более | 1.7 | - | 1,7 |
| 7 Массовая доля летучих веществ, %. не более | 0.2 | 0.8 | 0,2 |
| 8 Динамическая вязкость, Па-с. при 25 °С | 13-20 | 12-25 | 15,8 |
| 9 Время желатинизации с отвердителем, ч, не менее | 8.0 | 4.0 | 8 |

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Эпоксидно-диановая смола марки ЭД-20 соответствует требованиям ГОСТ 10587-84 изм.1 при условии соблюдения правил транспортирования и хранения.

Генеральный директор ООО "Филтэк"

/Филиппов В.А.