
	товар
	Металлургический кокс

	перечень
	размер

	
	1-5мм
	5-15мм
	10-20мм
	20-3-мм

	1уголь углерод карбонат
	>83%-85%
	>83%-85%
	>85%
	>85%

	2 летучее испаряющееся вещество
	<1%
	<1%
	<1%
	<1%

	3 влажное жидкое вещество
	Max5%
	Max5%
	Max5%
	Max5%

	4 зола пепел
	11%-13%
	11%-13%
	11%-12%
	11%-12%

	5 сера сульфат
	0,6%
	0,5%
	0,5%
	0,5%

	упаковка
	1ton-big-bag
	bulk
	bulk
	bulk

	количество
	50000тон
	100000тон
	100000тон
	100000тон

	происхождение
	Россия

	Период контракта
	Минимум 12 месяцев

	доставка
	Иранский порт

	платеж
	Аккредитив по предъявлении



