N O R M A

Клей для кафеля «АКВА» - М 170

Применение: Клей для кафеля «Аква» применяется для наклейки керамической, каменной плитки, мрамора и гранита как внутри, так и снаружи помещений при температуре выше +5С. Клей идеально подходит для облицовки ванных комнат, бассейнов, а также облицовки фасадов и цокольных этажей зданий.

Подготовка основания: Основание может быть бетонным, кирпичным, гипсокартонным или оштукатуренным, очищенным от отслоившихся элементов, пыли, грязи, извести, краски, масел и жиров. Для экономии клея неровные поверхности желательно выровнять штукатуркой и пропитать упрочняющей пропиткой.

Приготовление раствора: Сухая смесь смешивается с чистой водой комнатной температуры из расчета 0,34 литра воды на 1 кг смеси (8,5 литров воды на 25 кг смеси). Раствор перемешивается до однородной консистенции, отстаивается 10 – 15 минут и снова перемешивается. После повторного перемешивания раствор готов к применению. Использовать в течение 4 - 5 часов.

Способ укладки: Раствор наносится на основание и выравнивается зубчатым шпателем, затем плитка укладывается на основание, корректируется и плотно прижимается. Рекомендуемая толщина нанесения слоя 3 мм. Для приклеивания керамической плитки достаточно использовать зубчатый шпатель с размерами зубьев 6 мм. Плитку не мочить. Корректировать положение плитки можно в течение 10 - 15 минут после укладки. Затирку швов рекомендуется производить не ранее 24 часов после укладки. Соблюдение технологии применения раствора позволяет получать гарантированную прочность на сцепление.

Технические данные:

Цвет ………………………………. серый

Примерный расход материала …. 4.5 кг на 1 м2 при толщине слоя 3 мм.

Рабочая жизнеспособность ……... не менее 4 часов

Прочность на сжатие ……………. не менее 17.0 МПа

Прочность при изгибе …………….не менее 5.0 МПа

Прочность сцепления ……………. не менее 1.3 МПа (кирпич)

не менее 1.2 МПа (бетон)

Срок годности: 12 месяцев

25 кг