N O R M A

Штукатурная смесь «Север» - М 170

Применение: Сухая штукатурная смесь предназначена для монолитного выравнивания стен из бетона и кирпича в сухих, влажных и мокрых помещениях, а также дл наружных работ (пригодна в  квартирах, душевых кабинах, мокрых промышленных помещениях и на фасадах). Особенно рекомендуется для районов с жесткими климатическими условиями.

Подготовка основания: Основание из бетона, кирпича или ячеистого бетона должно быт сухим, крепким, очищенным от отслоившихся элементов, пыли, грязи, извести, масел и жиров. Рыхлые и осыпающиеся участки основания, включая швы старой кладки должны быть очищены механически. Основания из ячеистого бетона следует дважды прогрунтовать укрепляющей пропиткой «Норма». Грунтовка перед оштукатуриванием должна просохнуть. Рабочая температура основания, раствора и окружающего воздуха должна быть в пределах от +5С до +30С.

Приготовление раствора: Сухая смесь смешивается с чистой водой комнатной температуры из расчета 0,23 – 0,27 литра воды на 1 кг смеси (6 – 6,5 литров воды на 25 кг смеси). Раствор перемешивается до однородной консистенции, отстаивается 10 – 15 минут и снова перемешивается. После повторного перемешивания раствор готов к применению. Использовать в течение 4 - 5 часов.

Способ укладки: Раствор наносится на основание набрасыванием, после чего разравнивается полутером или другим инструментом по желанию потребителя. Полное время схватывания 24 часа при температуре +20С и нормальной влажности. Соблюдение технологии применения раствора позволяет получать гарантированную прочность на сцепление.

Технические данные:

Цвет ………………………………. серый

Примерный расход материала …. 15 кг на 1 м2 при толщине слоя 10 мм.

Рабочая жизнеспособность ……... не менее 5 часов

Прочность на сжатие ……………. не менее 17.0 МПа

Прочность при изгибе …………….не менее 3.5 МПа

Прочность сцепления ……………. не менее 1.1 МПа (кирпич)

не менее 1.0 МПа (бетон)

Срок годности: 12 месяцев

25 КГ