N O R M A

Шпатлевка фасадная белая

Применение: Шпатлёвка применяется для выравнивания оштукатуренных поверхностей на фасадах зданий промышленно-бытового назначения при температуре выше +50С. Может применяться внутри сухих и влажных помещений. Идеально подходит для ванных комнат, сырых подвальных помещений промышленного назначения. Шпатлёвка фасадная «Норма» является тонкодисперсным материалом, изготовленным на основе высококачественного белого цемента с полимерными добавками, придающими высокоэластичные свойства и повышающими адгезию к основанию. Не имеет усадки и трещин, проста в применении, легко наносится, разравнивается и зачищается. При нанесении последующих слоёв не сворачивается. После шлифовки позволяет получить белое, прочное, идеально гладкое основание. Выровненную и высохшую поверхность можно окрашивать, наносить декоративные покрытия или оклеивать. Перед окрашиванием водорастворимыми красками рекомендуется поверхность обработать полимерной грунтовкой.

Подготовка основания: Основание может быть бетонным, кирпичным или оштукатуренным. Основание необходимо очистить от отслоившихся элементов, пыли, грязи, извести, масел и жиров. Сильно впитывающие поверхности должны быть прогрунтованы упрочняющей пропиткой.

Приготовление раствора: Отмерить воду из расчёта 0,3 – 0,4 литра воды на 1 кг. смеси и, непрерывно перемешивая, всыпать в воду сухую смесь. Тщательно перемешать с помощью электродрели с насадкой. Выдержать 15 минут и ещё раз перемешать. После повторного перемешивания раствор готов к применению в течение 3 часов.

Способ нанесения: Раствор наносится на основание шпателем. Допустимая толщина слоя от 0 до 5 мм. При нанесении последующих слоёв необходимо убедиться, что предыдущий слой высох. Максимальная толщина нанесения при частичном выравнивании 1 мм. Соблюдение технологии применения раствора позволяет получать гарантированную прочность на сцепление.

Технические данные:

Цвет ………………………………. серый

Примерный расход материала …. .0.6 кг на 1 м2 при толщине слоя 1.0 мм.

Рабочая жизнеспособность ………5 часов

Прочность на сжатие ……………. не менее 10.0 МПа

Прочность при изгибе …………… не менее 2.5 МПа

Прочность сцепления ……………. не менее 0.50 МПа (бетон)

не менее 0.59 МПа (кирпич)

Срок годности: 12 месяцев

20 КГ.