N O R M A

Шпатлевка Финишная (гипсовая)

Применение: Шпатлёвка финишная применяется для высококачественной финишной отделки внутренних помещений по бетонным, оштукатуренным поверхностям, под покраску и оклеивание обоями при температуре выше +50С. Может также применяться для заделки швов гипсокартона. Шпатлёвка «Норма» является тонкодисперсным материалом с полимерными добавками, придающими высокоэластичные свойства и повышающими адгезию к основанию. Не имеет усадки и трещин , проста в применении, легко наносится, разравнивается и зачищается. При нанесении последующих слоёв не сворачивается. После шлифовки позволяет получить белое, прочное, идеально гладкое основание под покраску или обои.

Подготовка основания: Основание может быть бетонным, кирпичным гипсокартонным или покрытым обычной цементной штукатуркой. Основание необходимо очистить от отслоившихся элементов, пыли, грязи, извести, масел и жиров. Сильно впитывающие поверхности должны быть прогрунтованы упрочняющей пропиткой.

Приготовление раствора: Отмерить воду из расчёта 0,3 – 0,35 литра воды на 1 кг. смеси и непрерывно перемешивая, всыпать в воду сухую смесь. Тщательно перемешать с помощью электродрели с насадкой. Выдержать 15 минут и ещё раз перемешать. После повторного перемешивания раствор готов к применению в течение 2 часов.

Способ нанесения: Раствор наносится на основание шпателем. Допустимая толщина слоя от 0,5 до 1.0 мм. При нанесении последующих слоёв необходимо убедиться, что предыдущий слой высох. Соблюдение технологии применения раствора позволяет получать гарантированную прочность на сцепление.

Технические данные:

Цвет ……………………………… белый

Примерный расход материала …. 0.6 кг на 1 м2 при толщине слоя 0.5 мм.

Прочность на сжатие ……………. не менее 10.1 МПа

Прочность сцепления ……………. не менее 0.26 МПа (гипсокартон)

не менее 0.5 МПа (бетон)

не менее 0.56 МПа (кирпич)

Срок годности: 12 месяцев       ТУ: 5745-001-01307947-97; ТУ: 5745-001-94886820-2010

15 КГ.