N O R M A

Штукатурная смесь М-150

Применение: Штукатурная смесь предназначена для выравнивания стен из бетона и кирпича в сухих, влажных, мокрых помещениях (квартиры, душевые кабины, ванные, мокрые промышленные помещения) при температуре выше +50 С. Как универсальный строительный раствор он может применяться также при кирпичной кладке и выравнивании поверхности. Прочность состава позволяет применять его в качестве стяжки для пола.

Подготовка основания: Поверхность очистить от пыли, грязи и отслаивающихся частей. На поверхности не должно быть извести, масел и жиров. Сильновпитывающие основания должны быть прогрунтованы герметизирующей пропиткой.

Приготовление раствора: Сухая смесь смешивается с чистой водой комнатной температуры из расчета 0,23 - 0,27 литра воды на 1 кг смеси (6 - 6,5 литров на 25 кг смеси). Раствор перемешивается до однородной консистенции, отстаивается 10 - 15 минут и снова перемешивается. После повторного перемешивания раствор готов к применению. Использовать в течение 4 – 5 часов.

Способ укладки: Раствор наносится на основание набрасыванием, после чего разравнивается полутером или другим инструментом по желанию потребителя. Полное время схватывания 24 часа при температуре +200 С и нормальной влажности. Соблюдение технологии применения раствора позволяет получать гарантированную прочность на сцепление.

Технические данные:

Цвет ……………………………… серый

Примерный расход материала …. 15 кг на 1 м2 при толщине слоя 10 мм.

Рабочая жизнеспособность ……... не менее 5 часов

Прочность на сжатие ……………. не менее 15.8 МПа

Прочность при изгибе …………… не менее 3.6 МПа

Прочность сцепления ……………. не менее 1.16 МПа (кирпич)

не менее 1.09 МПа (бетон)

Срок годности: 12 месяцев

25 КГ