**ООО ТД «ХАСТЕН»**

Московская область, г. Коломна,

п.Первомайский, адм. здание №20018

ИНН 7720826700 КПП 772001001

+7 (800) 222-98-48


+7 (929) 505-47-69

+7 (495) 743-98-48

[sale@tdhasten.ru](mailto:sale@tdhasten.ru)

[www.tdhasten.ru](http://www.tdhasten.ru)

[info@hastenmix.ru](mailto:info@hastenmix.ru) [www.hastenmix.ru](http://www.hastenmix.ru/)



.

**ООО «Торговый Дом Хастен»** готов предложить вам гипсовую штукатурку белую «Hastenmix». Штукатурка отлично подходит как для ручного, так и для механизированного нанесения. Гипсовая штукатурка «Hastenmix» предназначена для выравнивания поверхностей стен и потолков внутри помещений с нормальной влажностью под последующую декоративную отделку; оклейку обоями, окрашивание, укладку керамической плитки и др. Используется также для заделки швов, трещин, заполнения локальных отверстий, выравнивания откосов и углов. Отделка поверхностей во влажных помещениях гипсовой штукатуркой «Hastenmix» может производиться только с последующей облицовкой керамической плиткой при условии тщательной затирки межплиточных швов.

|  |  |
| --- | --- |
| Цвет | белый |
| Температура выполнения работ и эксплуатации | от + 5°С до + 30°С |
| Количество воды на 1 кг сухой смеси | 0,45-0,55 л |
| Толщина слоя без использования штукатурной сетки | 3-50 мм |
| Расход при толщине слоя в 10 мм | 8,5-9,0 кг/м2 |
| Жизнеспособность раствора | Не менее 60 мин |
| Время высыхания слоя толщиной в 10 мм (при температуре 22° С и влажности воздуха не более 65%) | 5 — 7 суток |
| Прочность на сжатие | не менее 4 МПа |
| Прочность сцепления | не менее 0,5 МПа |
| Теплопроводность | 0,23 Вт/м°С |
| Удерживаемый вес | до 900 гр /100 см2 |
| Морозостойкость | Не менее 50 циклов |



**Специальная цена для строительных и торговых организаций: 180 рублей/мешок**

Вся продукция поставляется на поддонах в термоплёнке, имеет сертификат соответствия и паспорта качества.

Отгрузка производится с завода производителя: Воскресенский район, пос. Хорлово, территория завода «Кварцит».