Приложение А.6. Требования к перлиту

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование сырья | №п/п  | Наименование характеристики сырья | Общие требования к сырьюдля продукции Bergauf | Требования к сырьюпо ГОСТ |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| перлит | 1 | наименование | вспученный перлитовый песок | вспученный перлитовый песок; ГОСТ 10832-91 |
| наличие посторонних включений и недовспученного песка | недопустимо | не нормируется |
| наличие металлических включений | недопустимо | не нормируется |
| остаток на сите 5% | недопустимо | не нормируется |
| остаток на сите 1,25% | не более 15 | не более 15%; ГОСТ 10832-91 |
| содержание фракции 0-0,16 % | не более 15 | не более 15%; ГОСТ 10832-91 |
| срок годности (в таре) | 1 год с момента отгрузки | не нормируется |
| влажность, % | не более 0,2 | не нормируется |
| зерновой состав | мелкий - от 0,16 до 1,25 мм | мелкий - от 0,16 до 1,25 мм; ГОСТ 10832-91 |
| насыпная плотность, кг/м3 | 50-75 | от 50 до 75, ГОСТ 10832-91 |
| марка  | 75 | 75, ГОСТ 10832-91 |