Триполифосфат натрия технический гранулированный окрашенный
ТУ 2148-050-23371510-2003

Химическая формула: Na5P3O10x nH2O

Области применения: Для производства синтетических моющих средств (СМС), чистящих средств.
СПЕЦИФИКАЦИЯ:

| Наименование показателя | Норма |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Марка А | Марка В | Марка С |
| Внешний вид | Гранулированный окрашенный материал |  |  |
| Цвет | Красный | Зеленый | Синий |
| Массовая доля общей пятиокиси фосфора (P2O5), не менее | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
| Массовая доля триполифосфата натрия (Na5P3O10), не менее | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Величина водородного показателя 1 %-ного водного раствора, ед. рН | 9,0-10,0 | 9,0-10,0 | 9,0-10,0 |
| Гранулометрический состав*: - массовая доля фракций, оставшихся на сите с сеткой № 1,6 по ГОСТ 6613; - массовая доля фракций, проходящих через сито с сеткой № 1,25 и оставшихся на сите с сеткой № 0,425 по ГОСТ 6613, % не менее; - массовая доля фракций, проходящих через сито с сеткой № 0, 25 по ГОСТ 6613, % не более | отсутствие 60 10 | отсутствие 60 10 | отсутствие 60 10 |

Упаковка:	мешки весом 35кг.