- ЛИГНОСУЛЬФОНАТЫ технические порошкообразные (ЛСТП)
ТУ 2455-055-58901825-2008

Лигносульфонаты технические порошкообразные вырабатываются из лигносульфонатов технических жидких, получаемых с вакуумно-выпарной установки с массовой долей абсолютно сухого вещества не менее 92%.

PRODUCT SPECIFICATION

Lignosulphonates

technical powder sodium based

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Лигносульфонаты

технические порошкообразные натриевое основание

| 1 | Mass fraction of basic substances, %, min Массовая доля основного вещества, %, не менее | 66,0 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Mass fraction of dry substances, %, min Массовая доля сухих веществ, %, не менее | 92,0 |
| 3 | Ash content, relating to mass of dry substances, %,max Массовая доля золы к массе сухих веществ, (определение показателя производится согласно ТУ в фарфоровых тиглях при t° 800 ° С), %, не более | 21,0 |
| 4 | pH Концентрация ЛСТ, ед. pH | 4,0 |
| 5 | Mass fraction of reducing substances,%, max Массовая доля редуцирующих веществ к массе сухих веществ, %, не более | 7,5 |
| 6 | Appearance - Powder from light brown to dark brown Внешний вид - Порошок от светло-коричневого до темно-коричневого цвета |  |

ЛСТ упаковываются в биг-беги 500 кг.

Lignosulphonates are packed in big-bags.