Проект спецификация для утверждения
Спецификация №__
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	
	

	Доска обрезная 25х120х6000 мм – 60%, 25х120х4000 мм – 40%, сорт 1-3. По ГОСТ 8486-86, влажность не более 22%
	м3
	
	
	

	Доска обрезная 40х200х6000 мм – 60%, 40х200х3000 мм – 40%, сорт 1-3. По ГОСТ 8486-86, влажность не более 22%
	м3
	
	
	

	Доска обрезная 40х120х6000 мм – 60%, 40х120х4000 мм – 40%, сорт 1-3. По ГОСТ 8486-86, влажность не более 22%
	м3
	
	
	

	Доска обрезная 40х100х6000 мм сорт 1-3. По ГОСТ 8486-86, влажность не более 22%
	м3
	
	
	

	Доска обрезная 50х100х6000 мм сорт 1-3. По ГОСТ 8486-86, влажность не более 22%
	м3
	
	
	

	Доска обрезная 50х150х6000 мм сорт 1-3. По ГОСТ 8486-86, влажность не более 22%
	м3
	
	
	

	Доска обрезная 100х100х6000 мм, или 100х100х3000 мм сорт 1-3. По ГОСТ 8486-86, влажность не более 22%
	м3
	
	
	

	Доска обрезная 150х150х6000 мм, или 150х150х3000 мм, сорт 1-3. По ГОСТ 8486-86, влажность не более 22%
	м3
	
	
	

	Итого:
	м3
	
	
	



2. Технические требования к товару:
a) Качество по ГОСТ 8486-86 0-3 сорт, обрезные, синева и тупой обзол допускаются по ГОСТу, соотношение по сортам согласно выходу из производства, припуск по толщине – 0 мм. +2 мм.; по ширине – 0 +4; по длине – 0 +5; Гниль, плесень, червоточины, механические повреждение, выпадающие и гнилые сучки не допускаются. Порода – сосна.
b) Пиломатериал должен быть сортирован по длине и сечению.
c) В каждой отгружаемой партии Товара (вагоне), допускается отклонение процентного соотношения в сторону максимального размера по длине 6000 мм, но не допускается отклонений в сторону минимального размера по длине указанной в Спецификации. 
d) В каждой отгружаемой партии Товара, должно быть не менее 50% пиломатериала одной толщины и ширины, а так же не более трех позиций по спецификации в каждом отгружаемом вагоне.
3. [bookmark: _GoBack]Условия поставки: Кыргызская Республика. Днем поставки стороны принимают дату прихода товара на станцию назначения, подтвержденную сопроводительными документами.
4. Срок отгрузки: в течению 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания данной спецификации сторонами и предоставления подвижного состава от грузоотправителя.
