|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип нити** | **Линейная**  **плотность**  **± 5 %** | **Линейная плотность**  **± 5 %** | **Удельная разрывная нагрузка** | **Разрывная нагрузка для одной нити** | **Относит. удлинение при разрыве** | **количество**  **пневмосоединений** |
|  | денье | текс | г/ден + 0,5 | Кгс не менее | % ± 3 | **м.п.** |
| МФН- 800 | 800 | 89 | 7,4 | 6,0 | 18-25 | 10-50 |
| **МФН- 900** | **900** | **100** | **7,5** | **6,6** | **18-25** | **10-50** |
| МФН-1000 | 1000 | 111 | 7,5 | 7,5 | 18-25 | 10-50 |
| МФН-1100 | 1100 | 122 | 7,3 | 8,0 | 18-25 | 10-50 |
| **МФН-1200** | **1200** | **133** | **7,3** | **8,8** | **18-25** | **10-50** |