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Линолеум

	Линолеум должен соответствовать ГОСТ 7251-2016 «Линолеум поливинилхлоридный на тканой и нетканой подоснове. Технические условия»
Линолеум должен быть предназначен для покрытия полов в жилом помещении, не горючий, класс пожарной опасности материала: КМ 5.
Лицевая поверхность должна быть типа А.
Толщина покрытия общая, не менее 2,8 мм ±0,20 мм.
Толщина лицевого защитного слоя линолеума, не менее 0,40 мм ± 0,02 мм.
Истираемость не более 50 мкм.
Ширина рулона: 3500 мм ± 20 мм 
Текстура линолеума (тип дизайна): Дерево классическое.
Цветовая гамма: бежевая, серо-коричневая, светло-коричневый.
Фон: светлый
По цвету и дизайну эквивалент ЕВРОПА AKRON 6, TEXMARK FORESTER 837.
Абсолютная остаточная деформация, не более 0,35 мм.
Вид линолеума – Коммерческий.
Прочность связи между лицевым защитным слоем из пленки и следующим слоем, не менее 8,0 Н/см.
Кромки линолеума должны быть прямолинейными, параллельными друг другу и не иметь заусенцев. Отклонение от параллельности кромок не должно превышать ±3 мм на 1 м.
Линолеум должен быть устойчив к воздействию влаги, к воздействию химических соединений, к воздействию мебели на роликовых ножках, ножек мебели и каблуков, цветоустойчив.
Срок  службы – не менее 10 лет.
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