8 905 517-48-19

Натуральный гранит украинских месторождений

Предлагаем изготовление плитки (полировка/термо) из натуральных гранитов украинских месторождений. Возможности собственного производства, расположенного на территории Украины, позволяют нам выполнить заказы любой сложности и объема. 
При этом, к одному из основных конкурентных преимуществ сотрудничества с нами, относим отсутствие необходимости внесения предоплаты со стороны наших заказчиков, а также, возможность изготовления нами изделий любых размеров, в соответствии с потребностями заказчика.
Оплата осуществляется по факту приема продукции на складе покупателя.
Цена будет оговорена за 1 квадратный метр и включает расходы по доставке изделий нашими(!) силами.

|  | ## Гранит | Характеристики | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ## Гранит Габбро ## Букинское месторождение | Объемный вес: 2820-2950 kg/m3 Водопоглощение: 0.12 % Прочность на сжатие: 241-262 MPa Прочность на изгиб: - MPa Стираемость 0.51-0.59 g/cm2 |  |
|  | ## Гранит ## Маславское месторождение | Объемный вес 2710 kg/m3 Водопоглощение 0,15% Прочность на сжатие 255 Mpa Прочность на изгиб - Стираемость 0,5 g/cm2 |  |
|  | ## Лабрадорит | Объемный вес 2800 kg/m5 Водопоглощение 0,50% Прочность на сжатие 150 Mpa Прочность на изгиб - Мра Стираемость 0,4 g/cm4 |  |
|  | ## Гранит ## Лезниковское месторождение | Объемный вес 2650 kg/m3 Водопоглощение 0,18% Прочность на сжатие 135-260 Mpa Прочность на изгиб 31 Mpa Стираемость 0,24 g/cm2 |  |
|  | ## Гранит ## Капустинское месторождение | Объемный вес 2700 kg/m3 Водопоглощение 0,22% Прочность на сжатие 165 Mpa Прочность на изгиб 18 Mpa Стираемость 0,48 g/cm2 |  |
|  | ## Гранит ## Токовское месторождение | Объемный вес 2670 kg/m3 Водопоглощение 0,55% Прочность на сжатие 225 Mpa Прочность на изгиб 19 Mpa Стираемость 0,26 g/cm2 |  |
|  | ## Гранит ## Покостовское месторождение | Объемный вес 2740 kg/m3 Водопоглощение 0,24% Прочность на сжатие 224 Mpa Прочность на изгиб - Стираемость 0,64 g/cm2 |  |
|  | ## Гранит ## Межиричское месторождение | Объемный вес 2600 kg/m3 Водопоглощение 0,50% Прочность на сжатие 150Mpa Прочность на изгиб - Стираемость 0,47 g/cm2 |  |
|  | ## Гранит ## Васильевское месторождение | Объемный вес 2680-2685 kg/m4 Водопоглощение 0,1-0.16% Прочность на сжатие 180-210Mpa Прочность на изгиб 18 Mpa Стираемость 0,45- 0,48 g/cm3 |  |
|  | ## Гранит ## Емельяновское месторождение | Объемный вес 2570 kg/m4 Водопоглощение 0,28% Прочность на сжатие 120-240Mpa Прочность на изгиб - 21Мра Стираемость 0,26 g/cm3 |  |

|  | ## Гранит ## Дидковичское месторождение | Объемный вес 2675 kg/m3 Водопоглощение 0,24% Прочность на сжатие 250 Mpa Прочность на изгиб 35 Mpa Стираемость 0,30 g/cm2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ## Гранит ## Корнинское месторождение | Объемный вес 2700 kg/m5 Водопоглощение 0,27% Прочность на сжатие 130 Mpa Прочность на изгиб 21 Mpa Стираемость - g/cm4 |  |