**СПЕЦИФИКАЦИЯ №1**

**Все породы древесины естественной влажности (хвойные и мягколиственные):**

**Основные размеры:**

**ВАРИАНТ №1 -89 размер**

**Пилить: длина – 800,1000,1050,1100,1200\*89мм\*14мм**

**К зачету: длина по факту, 86мм\*12мм**

**в пачке 660 штук.**

**ВАРИАНТ №2 -69 размер**

**Пилить: длина – 1100,1200,1230,1800\*69мм\*14мм**

**К зачету: длина по факту, 66мм\*12мм**

**в пачке 840 штук.**

**Пилить: длина – 800,900\*69мм\*14мм**

**к зачету: длина по факту, 65мм\*11мм**

**в пачке 840 штук.**

**Пилить:**

**длина+ 0 мм/до - 2 мм**

Ширина выдерживать по пильному размеру

Толщина выдерживать по пильному размеру

**Условия качества древесных материалов.**

Допускается:

1.синева поверхностная до 10% общего количества досок, обзол без коры, до 10% толщины доски до 10% в паллете, вросшие "живые" сучки.

**Не допускаются**:

1. гнилые и выпадающие сучки, повреждения насекомыми, гниль, плесень, наличие в древесине инородных тел, дефекты распиловки - волнистость, скос пропила, трещины, без опилок.

2. Древесные материалы и бруски и прокладки - должны быть без коры.

3. В каждой пачке одна порода древесины.

**Упаковка древесных материалов.**

1. Древесный материал сложить на два деревянных бруска, по стороне не менее-75мм, общая высота упаковки не должна превысить 1,2м.

2.  Материал надо укрепить тремя лентами.

3. Прокладки между досками через каждые 10 рядов, толщиной не более 12мм.

**Поставка осуществляется партиями, по письменной заявке Заказчика.**

**Продавец: Покупатель:**