
Строганная заготовка из берёза


Качество:
Допускается здоровое  ложное ядро без ограничений.
 Трещины (в том числе торцевые), гниль, кора-не допускается. 
Минеральные включения допускаются
Влажность 8% +/-2%
Допускаются  здоровые сучки без трещин диаметром до 10 мм 
Заготовки должны быть прямыми, искривление их не допускается.

Не допускаются любые механические повреждения поверхностей заготовок. 
Они должны иметь одинаковый размер по всей длине
Заготовки поставляются цельными
Не допускаются торцевые трещины. 

Допуски (должны быть обязательно выдержаны!!!)
ширина, толщина        -0/+1,0 mm
длина        -0/+(10-15)  мм 

	Размер
	Объем

	26*51*600
	8

	26*87*610
	6,9

	29*29*810
	10,2

	31*61*940
	6


С 4-х длинных ребер необходимо снять фаску 3,5-4,0 мм.

Стабильный контракт. Минимальный объем в месяц 30 м3



