Материал мебельный щит толщиной 14 мм из сосны.

Влажность 8 +- 2%

Шлифование 100 единиц.

Допуски:

длина  +1 мм

ширина +1 мм

толщина  +0,5 мм

Описание качества щита толщиной 14 мм

| Пороки древесины | Требования |
| --- | --- |
| Подбор ламелей по цвету | Не обязателен |
| Обзол,синева,червоточины,гниль | Не разрешено |
| Сердцевина | Допускается только на одной стороне. Максимальная длина: 500 мм Максимальная ширина: 10 мм |
| Смоляной карман | Допускается ремонт при ширине кармана 5 мм и длиной не более 20 мм с помощью аккуратного шпаклевания под цвет древесины. |
| Здоровые сучки | Допускаются максимальным диаметром ½ ширины ламели. |
| Чёрный игольчатый сучок (макс. 7 мм) | Разрешено |
| Черные крепкоседящие (не выпадающие) сучки | Допускаются только на пласти макс. диаметром 20 мм, но не более 3 штук на щит. Не допускаются на боковых сторонах щита |
| Сучок с вросшей корой | Не допускаются |
| Сломанные / выпавшие сучки | Не допускаются |
| Трещины внутри и вокруг сучков | Допускаются максимальной шириной 3 мм длиной не более 20 мм и должны быть заделаны шпаклевкой под цвет древесины. |
| Вертикальная трещина | Не допускаются |
| Трещины на боковой стороне | Не допускаются |
| Шиповое соединение | Разрешено |
| Стыковые соединение | Разрешено |
| Длина ламелей | Min 200 mm |
| Ширина ламелей | 35-95 mm |
| Отверстия от выпавших сучков (одиночных) | Не допускаются |

В одном щите могут быть как цельные ламели, так и срощенные. Возможны варианты поставок, когда весь щит состоит либо из срощенных, либо из цельных ламелей.

Размеры щитов :

| Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Объем по позициям, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 292 | 166 | 14 | 4,6 |
| 455 | 152 | 14 | 18 |
| 455 | 203 | 14 | 8,15 |
| 651 | 166 | 14 | 4,8 |
| 651 | 217 | 14 | 6,3 |

Всего 42, м3 в месяц . Контракт на 2-3 года