Технические характеристики дизайнерской виниловой гетерогенной плитки

 Дизайнерская виниловая гетерогенная (ПВХ) плитка. Под дерево. Гетерогенное ПВХ покрытие. Рабочий (защитный) слой износа – чистый ПВХ. Печатный слой – рисунок. Холстовой слой – вспененный ПВХ. Базовый слой – стекловолокно пропитанное ПВХ. Изнаночный слой – механически вспененный ПВХ. Планка 94х14см. Общая толщина 2,2 мм, толщина защитного слоя 0,45 мм.

 Дизайнерская виниловая гетерогенная (ПВХ) плитка. . Под камень. Гетерогенное ПВХ покрытие. Рабочий (защитный) слой износа – чистый ПВХ. Печатный слой – рисунок. Холстовой слой – вспененный ПВХ. Базовый слой – стекловолокно пропитанное ПВХ. Изнаночный слой – механически вспененный ПВХ. Плитка 50х50см. Общая толщина 2,5 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм.