|  |  |
| --- | --- |
| технические характеристики  | Норма |
| Каркас ленты | Многослойной тканевый ТК-300 |
| Количество прокладок  | 5 |
| Условия эксплуатации | от -60 с до +60с |
| Условие хранения | от-5 с до +30С |
| Ширина ленты | 800мм |
| Толщина обкладок | Рабочая 6,0 мм, Холостая 2,0 мм |
| Толщина ленты | Не менее 16мм, Не более 18 мм |
| Борта ленты  | Прорезиненные, литые  |
| Разрывное условие прокладки  | Не менее 300 Н/мм |