ИНН 7728835008, КПП 772801001	                                                                Юр.адрес: 117593, РФ, г.Москва

Р/с № 40702810600000011586 			                                                  ул. Соловьиный проезд , дом 2, офис №1

к/сч 30101810400000000555 		            	  	                                    Тел: +7(495) 500-97-89

ПАО «Промсвязьбанк» г.Москва              				                      Эл.почта: 5009789@rxa.ru

БИК  044525555

ОГРН 1137746170781

___________________________________________________________________________________

ПАСПОРТ

Трибутилфосфат технический                                                                       ТУ 2435-305-05763458-01

Сорт высший

Номер партии  TP 16000348                                                             Дата изготовления 02.11.2017 г

Масса нетто 200 кг                                                                            Вид тары железная бочка

Масса брутто 216 кг                                                                          Количество единиц

| № | Наименование показателей | Требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | Прозрачная маслянистая жидкость |
| 2 | Цветность по платино-кобальтовой шкале в единицах Хазена, не более | 25 |
| 3 | Плотность при 200С, г/см3 не менее | 0.975 |
| 4 | Массовая доля основного вещества , % не менее | 99,8 |
| 5 | Кислотное число мг КОН/г, не более | 0,07 |
| 6 | Массовая доля бутилового спирта , %, не более | 0.1 |
| 7 | Массовая доля дибутилфосфорных кислот ,% не более | 0,01 |
| 8 | Массовая доля воды, % не более | 0,05 |

Качество продукта соответствует ТУ 2435-305-05763458-01 высший сорт

Компания  ООО «РесурсХимАльянс»

Генеральный директор                                 Аксенов М.Н.