Спецификация 材质单

Док.No文件编号： XZ-ZL-4

Дата обновления 更新日期：2018-10-10

Отдел制发部门：контроль качества质量部

Заготовка не строганная

- Размеры 规格：

| Пильная 加工规格（单位：mm） |  |  | Зачетная 结算规格（单位：mm） |  |  | Цена 价格（美金доллар） DAP МАНЬЧЖУРИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина 长度 | Ширина 宽度 | Тощина 厚度 | Длина 长度 | Ширина 宽度 | Тощина 厚度 | Влажность 含水率% 8%-10% |
| 548 | 45.0 | 25.0 | 533.4 | 38.1 | 20.3 | 520$ (обьем≤10％) |
| 625 | 45.0 | 25.0 | 609.6 | 38.1 | 20.3 |  |
| 701 | 45.0 | 25.0 | 685.8 | 38.1 | 20.3 | 520$ |
| 777 | 45.0 | 25.0 | 762 | 38.1 | 20.3 |  |
| 853 | 45.0 | 25.0 | 838.2 | 38.1 | 20.3 |  |
| Доску сушить под компоненты строго толщину не более 30 мм |  |  |  |  |  |  |

- Качество 质量：

（Допускается – Y/ Не допускается – N, 允许的– Y/ 不允许的– N）

| Трещины 开裂 | Синева 蓝变 | Гниль 腐朽 | Черные сучки 黑节 | Ложное ядро 健康芯 | Сердцевина 髓芯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | N | N | N | N | N |

3.Вид транспорта 运输方式：контейнер 集装箱