ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по лоту «Масло моторное»



Наименование
Масло моторное 15W40

Техническая характеристика
для дизельных двигателей, минеральное, всесезонное. Кинематическая вязкость при 40°С/100°С: 100-110/не менее 13,5 мм2/с; Индекс вязкости: не менее ПО; Плотность при 15°С: не более 888 кг/м3; Температура застывания: не выше -33°С; Температура вспышки в открытом тигле: не ниже 233°С; Щелочное число не более 11,50 мг КОН/г; Зольность сульфатная не более 1,59%. Тара: металлическая бочка вместимостью 200-220 литров,

Ед. изм.
Кило грамм

Кол-во
11 000









ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по лоту «Масло трансмиссионное»




Наименование
Масло трансмис. 75W90

Техническая характеристика
трансмиссионное, марка
ТМ-5-12.
Тяжелое индустриальное
масло с
высокоэффективными
противозадирными и
противоизносными
присадками.
Кинематическая вязкость
при40°С/100°С:97-115/не
менее 15 мм2/с; Плотность
при 15°С: не более 878
кг/м3; Температура
застывания: не выше -42°С;
Температура вспышки в
открытом тигле: не ниже
212°С.
Тара: металлическая бочка
объёмом 200-220 литров.

Ед. изм.
Кило грамм

Кол-во
10 000
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