ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по лоту «Масло моторное»

Наименование

Масло моторное 15W40

Техническая характеристика

для дизельных двигателей, минеральное, всесезонное. Кинематическая вязкость при 40°С/100°С: 100-110/не менее 13,5 мм2/с; Индекс вязкости: не менее ПО; Плотность при 15°С: не более 888 кг/м3; Температура застывания: не выше -33°С; Температура вспышки в открытом тигле: не ниже 233°С; Щелочное число не более 11,50 мг КОН/г; Зольность сульфатная не более 1,59%. Тара: металлическая бочка вместимостью 200-220 литров,

Ед. изм.

Кило грамм

Кол-во

11 000

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по лоту «Масло трансмиссионное»

Наименование

Масло трансмис. 75W90

Техническая характеристика

трансмиссионное, марка

ТМ-5-12.

Тяжелое индустриальное

масло с

высокоэффективными

противозадирными и

противоизносными

присадками.

Кинематическая вязкость

при40°С/100°С:97-115/не

менее 15 мм2/с; Плотность

при 15°С: не более 878

кг/м3; Температура

застывания: не выше -42°С;

Температура вспышки в

открытом тигле: не ниже

212°С.

Тара: металлическая бочка

объёмом 200-220 литров.

Ед. изм.

Кило грамм

Кол-во

10 000