**Принципиальные особенности профиля: гребень на лицевой стороне должен быть длиной ровно 10 мм; углы на лицевой стороне не должны быть закругленными; разница между толщиной паза и гребня не менее 0.5 мм.**

**4) Допуски: ширина, толщина -0/+0,5 мм, длина -0/+5 мм.**

**5) Требования к качеству**

**- Качество поверхности: обработка 4-сторонником**

**- Задиры (вырывы) вокруг сучков не допустимы.**

**- Допускаются здоровые сучки диаметром не более 30 мм (здесь и далее диаметр сучка рассчитывается как среднее между минимальным и максимальным диаметром).**

**- Допускаются сучки с трещинами и мертвые сучки диаметром не более 30 мм, если ни одна часть сучка не выпала и сучок прочно держится**

**- Допускается сердцевина размером не более 5 х 30 мм**

**- На оборотной стороне допускаются сердцевина, прорость, несквозные дыры, смоляные кармашки, непрострог не более 1/4 площади поверхности.**

**- Углы панели должны быть 90 °, сколы на торцах не допускаются.**

**- Смолянистость, засмолы не допустимы**

**- Синева, трещины, искривлённые панели не допустимы.**

**6) Упаковка**

**- Перед упаковкой с продукции должны быть удалены опилки, пыль, грязь**

**- Продукция укладывается в мини-пакеты по 8 шт, которые пакуются в термоусадочную или стретч-пленку, либо оборачиваются в полиэтиленовую пленку и перетягиваются пластиковой лентой (без металлических замков) в трех местах**

**- Продукция помещается в пакет на поддон, толщина настила поддона не менее 30 мм. Размеры пакета: 8 мини-пакетов в ширину, 10 мини-пакетов в высоту.**

**- Материал для упаковки должен быть дезинфицирован в соответствии с требованиями ВТО, на пакетах должна стоять соответствующая маркировка минимум в 2-х местах**

**- Пакет должен быть обёрнут полиэтиленовой пленкой**

**- Пакет должен быть плотно перетянут металлической лентой не менее чем в четырех местах.**

**- Вертикальные и горизонтальные ребра пакета должны быть защищены уголками из досок толщиной не менее 25 мм**

**- На каждом пакете должна быть этикетка с указанием отправителя, наименованием, размером и количеством продукции, пометкой “Made in Russia”**

**7) Количество: объем не ограничен. Поставка 40-футовыми контейнерами.**

**8) Ответы на часто задаваемые вопросы:**

**- Длины изменить нельзя.**

**- Предоплата возможна.**

**- Объем загрузки контейнера 42,3 м3**