Требования к стаканам и поршням:

Стаканы:

1) Гарантированная стойкость стаканов не менее 100000 ударов.

2) Выполнены из качественной жаростойкой, жаропрочной инструментальной легированной стали с низкой теплопроводностью, и отсутствием деформаций при температуре до 650 градусов Цельсия. Сталь, использованная при производстве, не обязательно должна быть указанной в спецификации, но она обязательно должна быть согласована с Покупателем.

3) Стакан должен быть азотирован согласно чертежа.

Поршни 1 вариант:

1) Гарантированная стойкость поршней не менее 5000 ударов.

2) Выполнены из серого чугуна СЧ20.

Поршни 2 вариант:

1) Гарантированная стойкость поршней не менее 30000 ударов.

2) Выполнены из меднокобальтогобериллиевого сплава (AERIS 1335 - CuCoNiBe или более подходящий) с хорошей теплоопроводностью.











