Технические характеристики:
Тип – мастика битумная
Тип упаковки: металлическое ведро с герметичной крышкой емкость 20 литров.
Область применения: кровля
Вид работ: наружные
Адгезия с бетоном и металлом не менее - 0,1 Мпа
Прочность на смещение склейки не менее - 2,0 кН/м
Поглощение воды в течение 24 ч не менее - 0,4 %
Теплостойкость не менее - 80° С
Вязкость - 10 с
Не даёт трещин на углу радиусом закругления 5 мм при температуре -5° С
Не пропускает воду в течение 10 мин при давлении 0,03 Мпа
Температура проведения работ - от -20 до +40° С
Вес брутто одного места упаковки: не более 20 кг