Область применения: БОПП пленка с нанесенным Флексографским изображением по размерам и эскизу Заказчика предназначена для наклеивания на полипропиленовые мешки. Пленка поставляется в рулонах.

Помимо полного технического описания и размеров, дополнительно предоставляется эскиз в формате JPG либо CorelDraw. Количество красок на изображении от 4 до 8 цветов.

| Номер лота | Наимено вание товаров, работ и сл ги | Полная характеристика (тип, марка, размер) |  |  | Ед. изм. | Кол-во всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пленка | полипропиленовая, биаксиально-ориентированная. БОПП пленка с нанесенным изображением. Толщина 20 мкр. Требования к качеству БОПП пленки 20 мкр Толщина - 20 микрон Удельный вес - 18,2 г/м2 Средний предел текучести - 54,9 м2/кг. (804591) Предел прочности - 130 Н/мм2 МТ) (DIN EN ВО 5271/3); ЗОО НЛМ2 СГ) (DlN EN ВО 527-1/3); Удлинение при разрыве - 55 0/0 МТ) (DIN EN ВО 5271/3); 2200/0 МГ) (DIN EN ВО 527-1/3) Диаметр шпули - 100мм. Отсутствие дефектов по намотке, отсутствие провисов, размер звезд не более 30мм. от края гильзы, отсутствие дефектов упаковки, , выступ по торцу не более 2мм. Требования для фотометок на БОПП пленке Длина - 50-60мм. Высота - 1 Омм. |  |  | Килогра мм | 14118 |  |
| 2 | Пленка | полипропиленовая, биаксиально-ориентированная. БОПП пленка с нанесенным изображением. Толщина 15 мкр. Требования к качеству БОПП пленки 15 мкр Толщина - 15 микрон Удельный вес - 13,65 г/м2 Средний предел текучести - 54,9 м2/кг. (804591) Предел прочности - 130 н/мм2 МО (DlN ЕГЧ БО 527-1/3); ЗОО н/мм2 СО (DlN Е-гч БО 527-1/3); Удлинение при разрыве - 5596 М) (DlN EN БО 527-1/3); 220 0/0 М) (DlN EN БО 527-1/3) Диаметр шпули - 100мм. |  |  | Килогра мм | 6050 |  |
|  |  | Отсутствие дефектов по намотке, отсутствие провисов, размер звезд не более Зомм. от края гильзы, отсутствие дефектов упаковки, , выступ по торцу не более 2мм. Требования для фотометок на БОПП пленке Длина - 50-60мм. Высота - 10мм. |  |  |  |  |  |
| Интервал изготавливаемых мешков по ширине, в см. |  |  | ширина печати, в см. | Интервал изготавливаемых мешков по длине, в см. |  |  |  |
| 41 |  |  | 36 | 55 |  |  |  |
| 45 |  |  | 42 | 85 |  |  |  |
| 57 |  |  | 46 | 110 |  |  |  |
| 58 |  |  | 55 | 110 |  |  |  |
| 57 |  |  | 52 | 110 |  |  |  |
| 37 |  |  | 36,8 | 46 |  |  |  |
| 62 |  |  | 41 | 110 |  |  |  |
| 58 |  |  | 47 | 110 |  |  |  |
| 58 |  |  | 52 | 110 |  |  |  |
| 57 |  |  | 52 | 110 |  |  |  |
| 57 |  |  | 53 | 110 |  |  |  |
| 56 |  |  | 50 | 105 |  |  |  |
| 40 |  |  | 32 | 50 |  |  |  |
| 56 |  |  | 49 | 105 |  |  |  |
| 57 |  |  | 53 | 110 |  |  |  |
| 48 |  |  | 44 | 80 |  |  |  |
| 47 |  |  | 43 | 80 |  |  |  |
| 47 |  |  | 44 | 80 |  |  |  |
| 58 |  |  |  | 110 |  |  |  |
| 56 |  |  | 50 | 105 |  |  |  |