СПЕЦИФИКАЦИЯ

Экспортный ГОСТ 26002-83, сорта 1-2 (с дополнительными техническими условиями).

ДЛИНЫ: 2440,3050,3660, 4880 мм

ОСТРОГАННЫЕ С 4 СТОРОН: Остроганные с 4 сторон; ровный прямоугольный профиль; не допускаются шероховатость и крупнозернистость.

ДОПУСКИ: по толщине: 0/+0,5 мм; по ширине: 0/+0,5 мм; по длине: 0/+50 мм.

ВЛАЖНОСТЬ: Пиломатериалы должны быть высушены до 12% , смола должна быть затвердевшей.

ЦВЕТ: Допускается любой натуральный цвет.

ПОРОКИ, ДОПУСКАЮЩИЕСЯ НА ПОВЕРХНОСТИ:

• Трещины после сушки и строжки: На лицевой и оборотной сторонах допускаются небольшие трещины усушки макс. шириной 1мм, макс. длиной 101мм.

• Только отдельный вид порока на всю длину доски:

 - Сучки: не допускаются.

 - Смоляные кармашки: Допускаются на лицевой стороне макс. размером шириной не более 1,6мм длиной не более 76мм или макс. шириной не более 3мм длиной не более51мм в кол-ве не более3шт. на изделии, на оборотной стороне шириной не более 1,6мм длиной не более 152мм или шириной 3мм и длиной 101мм в кол-ве не более 2шт на изделии.

 - Засмолки: Допускается на лицевой и оборотной стороне не шире 1/6 ширины доски и длиной не более 1/3длины доски. Засмолок должен быть светлым, неглубоким и не приравниваться к смоляному кармашку.

 - Непрострог: не допускается

 - Покоробленность: Не более 0,1% от длины или толщины п/м.

НЕДОПУСТИМЫЕ ПОРОКИ НА ПОВЕРХНОСТИ:

- рябь на лицевой пласти;

- узорчатая свилеватость;

- вырыв;

- кора;

- гниль;

- повреждения от насекомых;

• механические повреждения: царапины, пятна, крапины.

• сучки