**(Техническое задание)**

Поставляемый товар по показателям должен соответствовать следующим нормам и требованиям:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Характеристика товара** | **Требования к значениям показателей товара** | **Общие количество**  **М3** |
| * + 1. **Щебень фракция 5-10 мм** | | | **4000** |
|  | Содержание глины в комках, % | (не более 0,25)\* |
|  | Содержание пылевидных и глинистых частиц, % | (не более 1)\* |
|  | Содержание зерен слабых пород, % | (не более 10)\* |
|  | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм, % | до 10 включ. 1 группа |
|  | Содержание дробленных зерен в щебне из гравия,% | (не менее 80)\* |
|  | Дробимость | (не менее 1000)\* |
|  | Истираемость в полочном барабане | (И1)\*\* |
|  | Морозостойкость | (не менее F50)\* |
|  | Зерновой состав : |  |
|  | полные остатки, % d-10мм; | (до 10)\* |
|  | полные остатки, % d-7,5 мм | (от 30 до 60)\* |
|  | полные остатки, % d- 5 мм | (от 90 до 100)\* |
|  | полные остатки, % d-2,5 мм | (от 95 до 100)\* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Характеристика товара** | **Требования к значениям показателей товара** | **Общие количество**  **М3** |
| **2. Песок двойной промывки** | | |  |
|  | Содержание глины в комках, % | (не более 0,25)\* | 3000 |
|  | Содержание пылевидных и глинистых частиц, % | (не более 2)\* |
|  | Содержание зерен крупностью св 10 мм, % | (не более 0,5)\* |
|  | Содержание зерен крупностью св 5 мм, % | (не более 5)\* |
|  | Содержание зерен прошедших сито 0,16 мм,% | (не более 5)\* |
|  | Суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклидов , Бк/кг | (не более 370)\* |
|  | Модуль крупности, % | (от 2,5 до 3,0)\* |
|  | Класс | (Класс I)\*\* |
|  | Полный остаток на сите № 063, % | (от 45до 65)\* |