| №п/п | Наименование товара, рисунок | Кол-во пар | Требования к качеству, техническим характеристикам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | САПОГИ МУЖСКИЕ КОЖАНЫЕ НА ДВУХСЛОЙНОЙ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПОДОШВЕ С ХОДОВЫМ СЛОЕМ ИЗ ТЕРМОПОЛИУРЕТАНА Например | 12 | Единица измерения: пар. Обозначения и сокращения наименования группы защиты и классификация специальной обуви по назначению: Нс – от сырой нефти. Нм – от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций. К20, Щ20 – для защиты от кислот, щелочей концентрации до 20%. Изделие должно быть произведено в соответствии с требованиями ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»: ГОСТ 28507-90 «Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий. Общие технические условия»/ ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия», ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия». |
| 2 | ПОЛУБОТИНКИ ЖЕНСКИЕ КОЖАНЫЕ НА ДВУХСЛОЙНОЙ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПОДОШВЕ С ХОДОВЫМ СЛОЕМ ИЗ ТЕРМОПОЛИУРЕТАНА Например | 209 | Единица измерения: пар. Обозначения и сокращения наименования группы защиты и классификация специальной обуви по назначению: Нс – от сырой нефти. Нм – от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций. К20, Щ20 – для защиты от кислот, щелочей концентрации до 20%. Изделие должно быть произведено в соответствии с требованиями ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»: ГОСТ 28507-90 «Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий.» / ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий.», ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия». |
| 3 | ПОЛУБОТИНКИ МУЖСКИЕ КОЖАНЫЕ НА ДВУХСЛОЙНОЙ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПОДОШВЕ С ХОДОВЫМ СЛОЕМ ИЗ ТЕРМОПОЛИУРЕТАНА Например | 72 | Единица измерения: пар. Обозначения и сокращения наименования группы защиты и классификация специальной обуви по назначению: Нс – от сырой нефти. Нм – от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций. К20, Щ20 – для защиты от кислот, щелочей концентрации до 20%. Изделие должно быть произведено в соответствии с требованиями ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»: ГОСТ 28507-90 «Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий.»/ ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий.», ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия». |
| 4 | БОТИНКИ МУЖСКИЕ КОЖАНЫЕ НА ДВУХСЛОЙНОЙ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПОДОШВЕ С ХОДОВЫМ СЛОЕМ ИЗ ТЕРМОПОЛИУРЕТАНА Например | 1323 | Единица измерения: пар. Обозначения и сокращения наименования группы защиты и классификация специальной обуви по назначению: Нс – от сырой нефти. Нм – от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций. К20, Щ20 – для защиты от кислот, щелочей концентрации до 20%. Изделие должно быть произведено в соответствии с требованиями ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»: ГОСТ 28507-90 «Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий.»/ ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий.», ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия». |
| 5 | БОТИНКИ ЖЕНСКИЕ КОЖАНЫЕ НА ДВУХСЛОЙНОЙ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПОДОШВЕ С ХОДОВЫМ СЛОЕМ ИЗ ТЕРМОПОЛИУРЕТАНА Например | 272 | Единица измерения: пар. Обозначения и сокращения наименования группы защиты и классификация специальной обуви по назначению: Нс – от сырой нефти. Нм – от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций. К20, Щ20 – для защиты от кислот, щелочей концентрации до 20%. Изделие должно быть произведено в соответствии с требованиями ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»: ГОСТ 28507-90 «Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий.» / ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий.», ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия». |
| 6 | БОТИНКИ МУЖСКИЕ ЛЕТНИЕ С МЯГКИМ КАНТОМ НА МАСЛОБЕНЗОСТОЙКОЙ, АНТИСТАТИЧЕСКОЙ ПОДОШВЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР Например | 834 | Единица измерения: пар. Обозначения и сокращения наименования группы защиты и классификация специальной обуви по назначению: Тп – от контакта с нагретыми поверхностями свыше 45 °С. Тр - от искр, брызг расплавленного металла, окалины. Изделие должно быть произведено в соответствии с требованиями ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»: ГОСТ 12.4.032-95 Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия / ГОСТ 12.4.032-77«Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур. Технические условия». |
| 7 | БОТИНКИ МУЖСКИЕ КОЖАНЫЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПОДНОСКОМ И АНТИПРОКОЛЬНОЙ СТЕЛЬКОЙ НА ДВУХСЛОЙНОЙ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПОДОШВЕ С ХОДОВЫМ СЛОЕМ ИЗ ТЕРМОПОЛИУРЕТАНА Например | 301 | Назначение изделия: Обувь специальная для рабочих профессий, при эксплуатации в умеренных температурах , предназначена в качестве основной защиты ног от неблагоприятных внешних воздействий, которые могут стать причиной производственных травм вследствие воздействия: от ударов в носочной части, механических воздействий, проколов и порезов, нетоксичной пыли, механических воздействий, воздействий агрессивной среды – масел, сырой нефти, нефтяных масел и нефтепродуктов тяжелых фракций, кислот и щелочей концентрации до 20%, с верхом из натуральной кожи. Единица измерения: пар. Обозначения и сокращения наименования группы защиты и классификация специальной обуви по назначению: Нс – от сырой нефти. Нм – от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций. К20, Щ20 – для защиты от кислот, щелочей концентрации до 20%. Мун 200 – от ударов в носочной части энергией 200Дж. Мп – от механических воздействий, проколов и порезов. Изделие должно быть произведено в соответствии с требованиями ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»: ГОСТ 28507-90 «Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий.» / ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий.», ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия». Дополнительные, нормативные требования: По нормам требования защиты от проколов и порезов, изделие должно соответствовать: ГОСТ 12.4.177-89 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты ног. Обувь защитная. Технические требования. |
| 8 | БОТИНКИ МУЖСКИЕ КОЖАНЫЕ С ЗАЩИТНЫМ КЛАПАНОМ С УДАРОПРОЧНЫМ ПОДНОСКОМ 200 ДЖ НА ДВУХСЛОЙНОЙ ПОДОШВЕ ЛИТЬЕВОГО МЕТОДА КРЕПЛЕНИЯ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ СЛОЕМ ИЗ ПОЛИУРЕТАНА И ХОДОВЫМ СЛОЕМ ИЗ НИТРИЛЬНОЙ РЕЗИНЫ Например | 38 | Назначение изделия: Обувь специальная для рабочих профессий, при эксплуатации в умеренных температурах, предназначена в качестве основной защиты ног от неблагоприятных внешних воздействий, которые могут стать причиной производственных травм вследствие воздействия: ударов в носочной части, окалин, искр и брызг расплавленного металла, контакта с нагретыми поверхностями, с верхом из натуральной кожи. Единица измерения: пар. Обозначения и сокращения наименования группы защиты и классификация специальной обуви по назначению: Тп – от контакта с нагретыми поверхностями свыше 45 °С. Тр - от искр, брызг расплавленного металла, окалины. Мун 200 – от ударов в носочной части энергией 200Дж. Изделие должно быть произведено в соответствии с требованиями ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»: ГОСТ 12.4.032-95 / ГОСТ 12.4.032-77«Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур. Технические условия». |
| 9 | САПОГИ РЕЗИНОВЫЕ ФОРМОВЫЕ ЖЕНСКИЕ Например | 324 | Назначение изделия: Обувь специальная женская, для рабочих профессий, при эксплуатации в умеренных температурах, предназначена в качестве основной защиты ног от воды и общих производственных загрязнений. Единица измерения: пар. Изделие должно быть произведено в соответствии с требованиями ТР ТС 019/2011 О безопасности средств индивидуальной защиты: ГОСТ 5375-79 «Сапоги резиновые формовые. Технические условия». |
| 10 | САПОГИ РЕЗИНОВЫЕ РЫБАЦКИЕ, БОЛОТНЫЕ Например | 57 | Назначение изделия: Обувь специальная для рабочих профессий, при эксплуатации в колодцах, предназначена в качестве основной защиты ног от воды и общих производственных загрязнений. Единица измерения: пар. Изделие должно быть произведено в соответствии с требованиями ТР ТС 019/2011 О безопасности средств индивидуальной защиты: ГОСТ 5375-79 «Сапоги резиновые формовые. Технические условия». |
| 11 | САПОГИ РЕЗИНОВЫЕ МУЖСКИЕ Например | 875 | Назначение изделия: Обувь специальная, для рабочих профессий, при эксплуатации в умеренных температурах, предназначена в качестве основной защиты ног от воды и общих производственных загрязнений. Единица измерения: пар. Изделие должно быть произведено в соответствии с требованиями ТР ТС 019/2011 О безопасности средств индивидуальной защиты: ГОСТ 5375-79 «Сапоги резиновые формовые. Технические условия». |
| 12 | САПОГИ МУЖСКИЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ НЕФТИ, НЕФТЕПРОДУКТОВ И ЖИРОВ С ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩЕЙ ПОДОШВОЙ Например | 9 | Назначение изделия: Обувь специальная, для рабочих профессий, при эксплуатации в умеренных температурах, предназначена в качестве основной защиты ног от воды и общих производственных загрязнений. Единица измерения: пар. Обозначения и сокращения наименования группы защиты и классификация специальной обуви по назначению: Нс – от сырой нефти. М – от масел. Ж – жиров. К80- от кислот концентрацией от 50 до 80% (по серной кислоте). Щ50 - от растворов щелочей концентрацией свыше 20% (по гидроокиси натрия). Изделие должно быть произведено в соответствии с требованиями: ТР ТС 019/2011 О безопасности средств индивидуальной защиты. |
| 13 | САПОГИ ЖЕНСКИЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ НЕФТИ, НЕФТЕПРОДУКТОВ И ЖИРОВ С ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩЕЙ ПОДОШВОЙ Например | 48 | Назначение изделия: Обувь специальная женская, для рабочих профессий, при эксплуатации в умеренных температурах, предназначена в качестве основной защиты ног от воды и общих производственных загрязнений. Единица измерения: пар. Обозначения и сокращения наименования группы защиты и классификация специальной обуви по назначению: Нс – от сырой нефти. М – от масел. Ж – жиров. К80- от кислот концентрацией от 50 до 80% (по серной кислоте). Щ50 - от растворов щелочей концентрацией свыше 20% (по гидроокиси натрия). Изделие должно быть произведено в соответствии с требованиями: ТР ТС 019/2011 О безопасности средств индивидуальной защиты. |
| 14 | САПОГИ РЕЗИНОВЫЕ ФОРМОВЫЕ МУЖСКИЕ ЗАЩИЩАЮЩИЕ ОТ НЕФТИ, НЕФТЕПРОДУКТОВ И ЖИРОВ С ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩЕЙ ПОДОШВОЙ Например | 33 | Назначение изделия: Обувь специальная, для рабочих профессий, при эксплуатации в умеренных температурах, предназначена в качестве основной защиты ног от воды и общих производственных загрязнений. Единица измерения: пар. Обозначения и сокращения наименования группы защиты и классификация специальной обуви по назначению: Нс – от сырой нефти. Ж – жиров. Изделие должно быть произведено в соответствии с требованиями ТР ТС 019/2011 О безопасности средств индивидуальной защиты: ГОСТ 12265-78 «Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти, нефтепродуктов и жиров. Технические условия». |
| 15 | САПОГИ МУЖСКИЕ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ НА ДВУХСЛОЙНОЙ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПОДОШВЕ С ХОДОВЫМ СЛОЕМ ИЗ ТЕРМОПОЛИУРЕТАНА Например | 716 | Назначение изделия: Обувь специальная для рабочих профессий, эксплуатации при пониженных температурах , предназначена в качестве основной защиты ног от неблагоприятных внешних воздействий, которые могут стать причиной производственных травм вследствие воздействия: нетоксичной пыли, механических воздействий, воздействий агрессивной среды – масел, сырой нефти, нефтяных масел и нефтепродуктов тяжелых фракций, кислот и щелочей концентрации до 20%, с верхом из натуральной кожи. Единица измерения: пар. Обозначения и сокращения наименования группы защиты и классификация специальной обуви по назначению: Нс – от сырой нефти. Нм – от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций. К20, Щ20 – для защиты от кислот, щелочей концентрации до 20%. Изделие должно быть произведено в соответствии с требованиями ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»: ГОСТ 28507-90 «Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий.»/ ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий.», ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия». |
| 16 | САПОГИ ЖЕНСКИЕ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ НА ДВУХСЛОЙНОЙ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПОДОШВЕ С ХОДОВЫМ СЛОЕМ ИЗ ТЕРМОПОЛИУРЕТАНА Например | 169 | Назначение изделия: Обувь специальная женская, для рабочих профессий, эксплуатации при пониженных температурах , предназначена в качестве основной защиты ног от неблагоприятных внешних воздействий, которые могут стать причиной производственных травм вследствие воздействия: нетоксичной пыли, механических воздействий, воздействий агрессивной среды – масел, сырой нефти, нефтяных масел и нефтепродуктов тяжелых фракций, кислот и щелочей концентрации до 20%, с верхом из натуральной кожи. Единица измерения: пар. Обозначения и сокращения наименования группы защиты и классификация специальной обуви по назначению: Нс – от сырой нефти. Нм – от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций. К20, Щ20 – для защиты от кислот, щелочей концентрации до 20%. Изделие должно быть произведено в соответствии с требованиями ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»: ГОСТ 28507-90 «Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий.»/ ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий.», ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия». |
| 17 | ПОЛУБОТИНКИ С ХРОМОВЫМ ВЕРХОМ НА ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПОДОШВЕ Например | 63 | Назначение изделия: Обувь специальная для рабочих профессий, при эксплуатации в умеренных температурах , предназначена в качестве основной защиты ног от неблагоприятных внешних воздействий, которые могут стать причиной производственных травм вследствие воздействия: нетоксичной пыли, механических воздействий, воздействий агрессивной среды – масел, сырой нефти, нефтяных масел и нефтепродуктов тяжелых фракций, кислот и щелочей концентрации до 20%, с верхом из натуральной кожи. Единица измерения: пар. Обозначения и сокращения наименования группы защиты и классификация специальной обуви по назначению: Нс – от сырой нефти. Нм – от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций. К20, Щ20 – для защиты от кислот, щелочей концентрации до 20%. Изделие должно быть произведено в соответствии с требованиями ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»: ГОСТ 28507-90 «Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий.»/ ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий.», ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия». |
| 18 | Галоши диэлектрические Например | 12 | Назначение и номенклатура изделия: Боты диэлектрические, резиновый с рифленой ходовой поверхностью, применяются сотрудниками, в качестве: основного средства защиты от действия электрического тока при напряжении до 1000 В, в качестве дополнительного при напряжении до 15000В - при работе в закрытых электроустановках, в том числе, для защиты от электростатических зарядов и полей, кроме особо сырых помещений. Единица измерения: пар. Обозначения и сокращения наименования группы защиты, классификация по назначению: Эв - защита от электрического тока напряжением выше 1000 (В), в качестве дополнительного средства защиты, Эн — защиту от электрического тока напряжением до 1000 (В), в качестве основного средства защиты. Изделие должно быть произведено в соответствии с требованиями: ГОСТ 13385-78 Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов. |
| 19 | БОТИНКИ ЮФТЕВЫЕ НА МАСЛОБЕНЗОСТОЙКОЙ ПОДОШВЕ Например | 1942 | Назначение изделия: Обувь специальная для рабочих профессий, при эксплуатации в умеренных температурах , предназначена в качестве основной защиты ног от неблагоприятных внешних воздействий, которые могут стать причиной производственных травм вследствие воздействия: нетоксичной пыли, механических воздействий, воздействий агрессивной среды – масел, сырой нефти, нефтяных масел и нефтепродуктов тяжелых фракций, кислот и щелочей концентрации до 20%, с верхом из натуральной кожи. Единица измерения: пар. Обозначения и сокращения наименования группы защиты и классификация специальной обуви по назначению: Нс – от сырой нефти. Нм – от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций. К20, Щ20 – для защиты от кислот, щелочей концентрации до 20%. Изделие должно быть произведено в соответствии с требованиями ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»: ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий.» / ГОСТ 28507-90 «Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий.», ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия». |
| 20 | БОТИНКИ ЮФТЕВЫЕ НА НИТРИЛЬНОЙ ПОДОШВЕ Например | 43 | Назначение изделия: Обувь специальная для рабочих профессий, при эксплуатации в умеренных температурах, предназначена в качестве основной защиты ног от неблагоприятных внешних воздействий, которые могут стать причиной производственных травм вследствие воздействия: окалин, искр и брызг расплавленного металла, контакта с нагретыми поверхностями, с верхом из натуральной кожи. Единица измерения: пар. Обозначения и сокращения наименования группы защиты и классификация специальной обуви по назначению: Тп – от контакта с нагретыми поверхностями свыше 45 °С. Тр - от искр, брызг расплавленного металла, окалины. Изделие должно быть произведено в соответствии с требованиями ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»: ГОСТ 12.4.032-95 / ГОСТ 12.4.032-77«Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур. Технические условия». |
| 21 | САПОГИ ЮФТЕВЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ НА МАСЛОБЕНЗОСТОЙКОЙ ПОДОШВЕ Например | 74 | Назначение изделия: Обувь специальная для рабочих профессий, эксплуатации при пониженных температурах , предназначена в качестве основной защиты ног от неблагоприятных внешних воздействий, которые могут стать причиной производственных травм вследствие воздействия: нетоксичной пыли, механических воздействий, воздействий агрессивной среды – масел, сырой нефти, нефтяных масел и нефтепродуктов тяжелых фракций, кислот и щелочей концентрации до 20%, с верхом из натуральной кожи. Единица измерения: пар. Обозначения и сокращения наименования группы защиты и классификация специальной обуви по назначению: Нс – от сырой нефти. Нм – от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций. К20, Щ20 – для защиты от кислот, щелочей концентрации до 20%. Изделие должно быть произведено в соответствии с требованиями ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»: ГОСТ 28507-90 «Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий.»/ ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий.», ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия». |
| 22 | БОТИНКИ ЮФТЕВЫЕ НА МАСЛОБЕНЗОСТОЙКОЙ ПОДОШВЕ С МЕТТАЛЛИЧЕСКИМ ПОДНОСКОМ Например | 102 | Назначение изделия: Обувь специальная для рабочих профессий, при эксплуатации в умеренных температурах , предназначена в качестве основной защиты ног от неблагоприятных внешних воздействий, которые могут стать причиной производственных травм вследствие воздействия: ударов в носочной части, нетоксичной пыли, механических воздействий, воздействий агрессивной среды – масел, сырой нефти, нефтяных масел и нефтепродуктов тяжелых фракций, кислот и щелочей концентрации до 20%, с верхом из натуральной кожи. Единица измерения: пар. Обозначения и сокращения наименования группы защиты и классификация специальной обуви по назначению: Нс – от сырой нефти. Нм – от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций. К20, Щ20 – для защиты от кислот, щелочей концентрации до 20%. Мун 200 – от ударов в носочной части энергией 200Дж. Изделие должно быть произведено в соответствии с требованиями ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»: ГОСТ 28507-90 «Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий.»/ ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий.», ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия». |
| 23 | САПОГИ ЮФЕТВЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ НА НЕФТЕМОРОЗОСТОЙКОЙ ПОДОШВЕ Например | 755 | Назначение изделия: Обувь специальная для рабочих профессий, эксплуатации при пониженных температурах , предназначена в качестве основной защиты ног от неблагоприятных внешних воздействий, которые могут стать причиной производственных травм вследствие воздействия: нетоксичной пыли, механических воздействий, воздействий агрессивной среды – масел, сырой нефти, нефтяных масел и нефтепродуктов тяжелых фракций, кислот и щелочей концентрации до 20%, с верхом из натуральной кожи. Единица измерения: пар. Обозначения и сокращения наименования группы защиты и классификация специальной обуви по назначению: Нс – от сырой нефти. Нм – от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций. К20, Щ20 – для защиты от кислот, щелочей концентрации до 20%. Изделие должно быть произведено в соответствии с требованиями ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»: ГОСТ 28507-90 «Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий.»/ ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий.», ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия». |
| 24 | ТАПОЧКИ КОЖАНЫЕ | 60 | Назначение изделия: Обувь специальная для рабочих профессий, при эксплуатации в закрытых помещениях, предназначена в качестве основной защиты ног от неблагоприятных внешних воздействий, которые могут стать причиной производственных травм вследствие воздействия: механических воздействий, с верхом из натуральной кожи. Единица измерения: пар. Изделие должно быть произведено в соответствии с требованиями ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»: ГОСТ 12.4.187-97 « Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений». |
| 25 | БОТИНКИ ЮФТЕВЫЕ НА ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПОДОШВЕ Например | 968 | Назначение изделия: Обувь специальная для рабочих профессий, при эксплуатации в умеренных температурах , предназначена в качестве основной защиты ног от неблагоприятных внешних воздействий, которые могут стать причиной производственных травм вследствие воздействия: нетоксичной пыли, механических воздействий, воздействий агрессивной среды – масел, сырой нефти, нефтяных масел и нефтепродуктов тяжелых фракций, кислот и щелочей концентрации до 20%, с верхом из натуральной кожи. Единица измерения: пар. Обозначения и сокращения наименования группы защиты и классификация специальной обуви по назначению: Нс – от сырой нефти. Нм – от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций. К20, Щ20 – для защиты от кислот, щелочей концентрации до 20%. Изделие должно быть произведено в соответствии с требованиями ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»: ГОСТ 28507-90 «Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий.»/ ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий.», ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия». |
| 26 | БОТИНКИ ЮФЕТВЫЕ С ХРОМОВЫМ ВЕРХОМ НА ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПОДОШВЕ Например | 189 | Назначение изделия: Обувь специальная для рабочих профессий, при эксплуатации в умеренных температурах , предназначена в качестве основной защиты ног от неблагоприятных внешних воздействий, которые могут стать причиной производственных травм вследствие воздействия: нетоксичной пыли, механических воздействий, воздействий агрессивной среды – масел, сырой нефти, нефтяных масел и нефтепродуктов тяжелых фракций, кислот и щелочей концентрации до 20%, с верхом из натуральной кожи. Единица измерения: пар. Обозначения и сокращения наименования группы защиты и классификация специальной обуви по назначению: Нс – от сырой нефти. Нм – от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций. К20, Щ20 – для защиты от кислот, щелочей концентрации до 20%. Изделие должно быть произведено в соответствии с требованиями ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»: ГОСТ 28507-90 «Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий.»/ ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий.», ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия». |
| 27 | БОТИНКИ ЮФТЕВЫЕ НА МАСЛОБЕНЗОСТОЙКОЙ ПОДОШВЕ ЖЕНСКИЕ Например | 47 | Назначение изделия: Обувь специальная для рабочих профессий, при эксплуатации в умеренных температурах , предназначена в качестве основной защиты ног от неблагоприятных внешних воздействий, которые могут стать причиной производственных травм вследствие воздействия: нетоксичной пыли, механических воздействий, воздействий агрессивной среды – масел, сырой нефти, нефтяных масел и нефтепродуктов тяжелых фракций, кислот и щелочей концентрации до 20%, с верхом из натуральной кожи. Единица измерения: пар. Обозначения и сокращения наименования группы защиты и классификация специальной обуви по назначению: Нс – от сырой нефти. Нм – от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций. К20, Щ20 – для защиты от кислот, щелочей концентрации до 20%. Изделие должно быть произведено в соответствии с требованиями ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»: ГОСТ 28507-90 «Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий.» /ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий.», ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия». |

5. Технические характеристики закупаемой продукции:

-  Продукция должна быть новая, ранее не использованная.

Маркировка изделия.

Информация при маркировке изделия должна быть: четкой, хорошо читаемой, стойкой на протяжении всего срока хранения, нанесена на пленки поливинилхлоридные пластифицированные бытового назначения в соответствии с  ГОСТ 9998-86.

Каждая полупара обуви должна быть промаркирована с указанием:
- товарного знака или марки предприятия-изготовителя (при наличии),
- модели и/или артикула (при наличии),
- размера в метрической и/или  штихмассовой системах нумерации,
- полноты,
- материалов верха, подкладки и низа обуви,
- защитных свойств (для специальной обуви),
- номера контролера ОТК,
- даты выпуска (месяц, год),

-  указание защитных свойств изделия.

  - Требования к сертификации и соответствию товара.

При поставке изделия поставщик должен предоставить сертификат соответствия изделия  нормативным требованиям ТР ТС 019/2011  (нормативный документ, подтверждающий  соответствие изделия установленным  и обязательным для применения и использования требования к объектам технического регулирования  продукции,  имеющей  единый знак обращения ТС, полностью отвечающей  требованиям безопасности жизни и здоровья человека, установленным в технических регламентах).

Подтверждение соответствия изделия настоящим требованиям технического задания должно производиться  в соответствие с требованиями таблицы (по форме Заказчика), по факту поставки товара, по каждой партии – поставке товара, предоставлению образцов для согласования*.

| Проверяемый показатель | Метод контроля | Результат проверки |
| --- | --- | --- |
| Соответствие ТР ТС 019/2011 | Документально | Сертификат или декларация соответствия ТР ТС 019/2011. |
| Соответствие спецобуви установленным в документации требованиям к защитным свойствам. | Документально | Сертификат или декларация соответствия ТР ТС 019/2011, наличие заполненного товарного ярлыка и/или контрольной ленты. |
| Соответствие спецобуви установленным в документации требованиям к применяемым материалам (верха изделия и подошве). | Документально | Сертификат или декларация соответствия ТР ТС 019/2011, наличие заполненного товарного ярлыка и/или контрольной ленты, маркировки на ходовой части подошвы. |
| Маркировка | Визуально | Наличие заполненного товарного ярлыка и/или контрольной ленты, маркировки на ходовой части подошвы. |
| Внешний вид изделия на соответствие техническим требованиям документации Заказчика | Визуально | соответствует /не соответствует |

- Требования и рекомендации, к упаковке, размерам упаковке, отгрузке товаров:

Групповая маркировка груза при заводской упаковке,  должна соответствовать  ГОСТ 14192-96  «Маркировка грузов».  Упаковка изделия не должна иметь дефектов, способствующих загрязнению или порче изделия  при транспортировке, хранении,  должна обеспечивать сохранность изделия, его качественных и эксплуатационных  свойств. Предприятие - изготовитель/поставщик, должно гарантировать соответствие изделия  требованиям указанным техническим условиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, эксплуатации и технического обслуживания.  Поставка изделий с групповой упаковкой в коробки должна производиться по ГОСТ 9142-90, весом до 20кг. В случае упаковки изделия в кипы и/или мешки, масса такого мешка и/или кипы должна быть до 20кг, соответствовать ГОСТ 12302.

Требование к отраслевой и «корпоративной» принадлежности:

Специальная обувь должна изготавливаться по утвержденному в установленном порядке корпоративному стилю, определяющему отраслевую принадлежность, принадлежность к Федеральному государственному унитарному  предприятию «Крымская железная дорога».

Требование к отраслевой и «корпоративной» принадлежности в требованиях технической документации заказчика определяются:

- композиционными решениями,

- цветовыми решениями.

Общие требования к стандартам качества:

Под качеством товара понимают  совокупность свойств продукции, обусловливающих её пригодность удовлетворять определённые потребности в соответствии с её назначением (ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения).

Изделия оценивают парно, путем наружного осмотра по худшей полупаре.

Размеры пороков определяют по наибольшему измерению. Измерения пороков производят линейкой или рулеткой с «ценой» деления 1 мм.

При приемке все части и детали изделий подразделяют на «открытые» и «закрытые».

К закрытым частям и деталям относят невидимые во время носки.

В изделиях не считается браком:

- цветные точки от красителей (в том числе загрязненные) вразброс по изделию не более трех случаев (более трех случаев относят к дефекту «пятна»),

- малозаметные дефекты, не влияющие на вид изделия.

В изделиях всегда считается браком:

- красильные пятна.

Приемку изделий на дефекты проводят согласно Таблице 2.

| Дефект | Описание | Размер допустимого отклонения, мм/шт. |
| --- | --- | --- |
| Дефекты подкладочных материалов и материалов верха |  |  |
| Сквозные повреждения: дыры, просечки, пробоины, отрыв основы. | Нарушенная целостность | Не допускается |
| Растрескивание, отслаивание, липкость покровной пленки дополнительных материалов обуви |  | Не допускается |
| Красильные пятна более 2 см (кроме тканей для межподкладки) |  | Не допускается |
| Заметная штопка, протиры подкладочных материалов |  | Не допускается |
| Разнооттеночность материалов в деталях верха изделия | Разный цвет материала от полутона и свыше в деталях пары изделия | Не допускается |
| Дефекты стежков и строчек |  |  |
| Пропуск стежка | Свободно протянутая нитка на месте отсутствующих стежков | Допускается до 6 мм |
| Обрыв нитки в стежке | Нарушения целостности строчки без «замка» | Не допускается |
| Прорубка | Повреждение структуры петель и образование мелких дыр по линии шва изделия | Не допускается |
| Отличающаяся швейная нитка | Швейные нитки, по цвету не соответствующие цвету образцу-эталону | Допускается, если разница не сильно портит внешний вид изделия |
| Несимметричность расположения деталей | Нарушение установленного симметричного соотношения деталей изделия | Относительно друг друга до 7 мм |
| Недошитый шов | Отсутствие соединения кроев деталей изделия в шве | Допускается до 5 мм, если на конце имеет закрепку – «замок» |
| Не захват среза детали в шов |  | Не допускается |
| Другие дефекты |  |  |
| Несоответствие конструкции изделия модели |  | Не допускается |
| Несимметричность конструктивных линий (элементов) |  | Допускается до 7 мм |
| Расщелины между деталями низа обуви, отслаивание подошвы, отслаивание ходового слоя |  | Не допускается |
| Нарушение в расположении застежек | Не одинаковые расстояния между петлями, застежкой | Допускается с отклонением до 5 мм |
| Искривленный край детали | Неровный или деформированный край детали | Допускается отклонение до 5 мм |
| Дефекты конструирования |  |  |
| Несоответствие изделия размерной линейке |  | Не допускается |
| Неровности на ходовой поверхности подошвы с сильно выраженной деформацией, не позволяющие применить спецобувь |  | Не допускается |
| Отклонение ходовой поверхности каблука от горизонтальной плоскости, мм, более 2 |  | Не допускается |
| Вмятины, недоливы на поверхности подошв, каблуков и образуемых в процессе вулканизации или литья других деталей глубиной более 0,5 мм и площадью, более 15мм |  | Не допускается |
| Дефекты фурнитуры |  |  |
| Ржавчина на металлической фурнитуре |  | Не допускается |
| Сломанные, треснувшие пряжки, заклепки и другая фурнитура |  | Не допускается |
| Дефекты маркировки |  |  |
| Несоответствие маркировки (ярлык, бумажная этикетка) фактическому размеру или артикулу |  | Допускается |
| Некачественное нанесение маркировки (не пропечатанная или размытая печать) |  | Допускается, если маркировка читабельна, и не портит внешний вид и изделия |
| Дефекты упаковки |  |  |
| Несоответствие маркировке на упаковке фактическому размеру, количеству |  | Допускается |
| Неправильное комплектование полупар обуви в пары |  | Не допускается |
| Нарушение целостности упаковки |  | Допускается, если изделие вследствие этого не испорчено/загрязнено |

7.Техническое описание.

| Наименование товара | Требования. Значения требуемых показателей, значения показателей, единиц измерений, величин, варианта исполнения товара (узла, детали изделия, применяемого материала и т.д |
| --- | --- |
| САПОГИ МУЖСКИЕ КОЖАНЫЕ НА ДВУХСЛОЙНОЙ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПОДОШВЕ С ХОДОВЫМ СЛОЕМ ИЗ ТЕРМОПОЛИУРЕТАНА | Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна соответствовать нормам, указанным в таблице Заказчика №1, в соответствии с ГОСТ 9292-82. Изделие должно быть произведено: литьевым; строчечно-литьевым методом крепления с комбинированной, рифленой подошвой из компонентных материалов, с ходовым слоем подошвы из: термополиуретана. По числовому значению - приподнятость пяточной части (обувной колодки), не должна быть более 15мм, обувь должна подразделяться как низко-каблучная. Таблица №1. № п/п; Материал подошвы (два слоя); Метод крепления деталей низа с верхом и наименование скрепляемых деталей; Прочность крепления подошвы на 1 см ширины затяжной кромки, Н/см Не менее. 1; Промежуточный и ходовой слой; Литьевой / строчечно-литьевой метод крепления подошвы с верхом; 70. Применяемая подошва должна обладать ярко выраженной боковой поддержкой в пяточно-голеночной части (подъемной части стопы) при боковых движениях, дополнительной ярко выраженной защитой носочной части, ярко выраженной зоной сцепления пяточной и носочной части в ходовом слое; «кубики» протектора – грунтозацепы подошвы, применяемой при производстве обуви, должны быть снабжены выводящими грязь «ламелями». Глубина протектора ходового слоя подошвы (по глубине - высоте) в пяточной (каблучной) и носочно-пучковой зоне грунтозацепа, не должна быть менее 4 мм. «Ходовой слой» подошвы, для пяточной и носочной части, с минимальным значением 7 мм; промежуточный слой подошвы в носочно-пучковой части должен быть: от 8 мм; промежуточный слой подошвы в пяточной части, должен быть: от15 мм. Требования к применяемому: сырью, материалам, комплектующим изделиям. При производстве верха спецобуви должна применяться натуральная кожа в соответствии с ГОСТ 485-82 «Юфть для верха обуви»ветствии с ГОСТ ить спецобувь частио слоя, с естественной нешлифованной лицевой поверхностью тесненная - «Юфтевая». Область применения материала - должно, соответствовать требованиям таблицы Заказчика №2 (ГОСТ 12.4.137-2001 п.5пп.14). - Таблица №2. Наименование деталей:; Материалы и участки, из которых выкраиваются детали; Толщина деталей, мм. Перед; Кожа из шкур КРС, черного цвета, в соответствии с ГОСТ 485-82; 1,7 – 2,2мм. Голенище; Кожа из шкур КРС/ свиных шкур, черного цвета, в соответствии с ГОСТ 485-82.; 1,7 – 1,9мм. Задинка и/или задний наружный ремень; Кожа из шкур КРС/ свиных шкур, черного цвета, в соответствии с ГОСТ 485-82.; 1,7 – 1,9мм. Пятка, должна быть усилена жесткой вставкой из термопластичного материала/обувного картона в соответствии с ГОСТ 9542-89, толщиной 2,0-2,2 мм; пяточник/жесткий формованный задник должен быть хорошо склеен с деталью задинки без перекосов и смещения, поверхность не должна иметь пузырей, сдиров, включений, заусенцев, выхватов и недорубов. Допускается поставка модели, где задинка в конструкции (модели производителя) отсутствует, в таком случае, задний наружный ремень (ЗНР) должен укреплять задний шов голенища изделия и перед. ЗНР может быть прямоугольным или расширенным к верху или к низу. Поднаряд изделия для дополнительного влаго-отвода, должен выполнятся без складок, морщин и перекосов, из: сукна портяночного; нетканого подкладочного футера; ворсита или материала из 100% хлопка трикотажного переплетения, применяемого при производстве обуви. Изделие должно иметь основную стельку без складок, морщин и перекосов, под всей поверхностью стопы из ткани – применяемой при выполнении поднаряда изделия… или эквивалент. Изделие должно иметь вкладную стельку соответствующую по форме основной стельке, без складок, морщин и перекосов, формованную, из материалов: термопластических, вспененных, толщиной не менее 3мм, с минимальной плотностью 350 гр/м2; стелечных в соответствии с ГОСТ 12.4.137- 2001… Размер вкладной стельки должен соответствовать размеру обуви. Прочность ниточных креплений заготовок верха обуви при двух строчках и более должна соответствовать нормам, указанным в таблице Заказчика №3 Таблица №3 - Вид обуви; - Наименование скрепляемых деталей; - Разрывная нагрузка на 1 см длины шва, Н/см, не менее; - В соответствии с. Сапоги; Перед и задинка* Голенище, задний наружный ремень*; 150 150; ГОСТ 9290-76. |
| ПОЛУБОТИНКИ ЖЕНСКИЕ КОЖАНЫЕ НА ДВУХСЛОЙНОЙ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПОДОШВЕ С ХОДОВЫМ СЛОЕМ ИЗ ТЕРМОПОЛИУРЕТАНА | Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна соответствовать нормам, указанным в таблице Заказчика №1, в соответствии с ГОСТ 9292-82. Изделие должно быть произведено строчечно-литьевым/литьевым - методом крепления с комбинированной, рифленой подошвой из компонентных материалов, с повышенной стойкостью к стиранию, порезам и задирам, с маслобензостойкими износостойкими, термостойкими, морозостойкими свойствами, с ходовым слоем подошвы из: термополиуретана. По числовому значению - приподнятость пяточной части (обувной колодки), не должна быть: более 20 мм, обувь должна подразделяться как низко – каблучная. Таблица№1. № п/п; Материал подошвы (два слоя); Метод крепления деталей низа с верхом и наименование скрепляемых деталей; Прочность крепления подошвы на 1 см ширины затяжной кромки, Н/см Не менее. 1; Промежуточный и ходовой слой; Литьевой / строчечно-литьевой метод крепления подошвы с верхом; 70. «Ходовой слой» подошвы в пяточной (каблучной) и носочно-пучковой части, допускается с минимальным толщиной 7 мм; минимальный промежуточный слой подошвы в носочно-пучковой части, должен быть 8 мм; промежуточный слой подошвы в пяточной части, должен быть: от 15мм. Требования к применяемому: сырью, материалам, комплектующим изделиям. При производстве верха спецобуви , должна применяться натуральная кожа – КРС в соответствии с: ГОСТ 939-88, с естественной нешлифованной лицевой поверхностью. Область применения материала - должно, соответствовать требованиям таблицы Заказчика №2 (ГОСТ 12.4.137-2001 п.5пп.14). - Таблица №2. Наименование деталей:; Материалы и участки, из которых выкраиваются детали; Толщина деталей, мм. Союзка; Кожа из шкур КРС черного цвета.; 1,7–2,2мм. Берец; Кожа из шкур КРС черного цвета.; 1,2–1,5мм. Задинка/задний наружный ремень; Кожа из шкур КРС черного цвета.; 1,3-1,6мм. Каркасность обуви должна достигаться применением формованных дублированных задников и подноска. Подносок (деталь обуви, расположенная между союзкой и подкладкой) должен быть выполнен из - композитного материала, с защитой от ударов в носочной части до 5Дж. Пятка, должна быть усилена жесткой вставкой из термопластичного материала/обувного картона в соответствии с ГОСТ 9542-89, толщиной 2,0-2,2 мм; пяточник/жосткий формованный задник, должен быть хорошо склеен с деталью задинки без перекосов и смещения, поверхность не должна иметь пузырей, сдиров, включений, заусенцев, выхватов и недорубов. Допускается поставка модели, где в изделие –применяеться задний наружный ремень (ЗНР) укрепляющий задний шов, соединяющий берец изделия. Поднаряд изделия для дополнительного влаго-отвода, должен выполнятся без складок, морщин и перекосов, из: сукна портяночного; нетканого футера или материала из 100% хлопка трикотажного переплетения, применяемого при производстве обуви. - Берец изделия, для зашиты голеностопного сустава должен иметь: мягкий кант (манжет различной модификации и формы), из кожи дублированной пенополиуретаном. Язычок изделия, должен быть дублирован межподкладкой из пенополиуретана. Конструкция заготовки верха и союзки изделия, для предотвращения попадания нетоксичной пыли, и т.д. должны быть «собраны» с применением глухого/полуглухого клапана. Дополнительные материалы верха обуви должны соответствовать требованиям, указанным в таблице Заказчика №3. Таблица № 3 - Деталь обуви; - Материал. - Мягкий кант.; - Кожа хромовая, черного цвета, подкладочная / перчаточная кожа/винилис кожа. - Клапан.; - Кожа хромовая, черного цвета, подкладочная / перчаточная кожа/винилис кожа. Шнуровка изделия должна выполняться с применением металлической фурнитуры на: петлях; блочках, вариант применения металлических крючков не допускается. Шнурки должны быть: хлопчатобумажными; синтетическими по действующей НД, с пластмассовыми наконечниками или из сыромяти по ГОСТ 1562, шириной 4,0 - 4,5 мм. Подкладка берца изделия, мягкого канта должна дублироваться пенополиуретаном, выполняться с применением подкладочного материала по «типу»: «ария» / «3д сетки» или спилка/кожи. Изделие должно иметь вкладную стельку, соответствующую по форме основной стельке, произведенную из: термопластических, вспененных, стелечных материалов с минимальной толщиной и плотностью 3мм и 300гр/м2 - соответственно; стелечных материалов в соответствии с ГОСТ 12.4.137- 2001… При сборке заготовок должны соблюдаться следующие требования: настрачивание деталей должно производиться в соответствии с гофрами и наколами, строчки должны быть параллельны краям скрепляемых деталей и между собой, нитки должны быть хорошо утянуты и заполнять проколы от иголок, тачные швы должны быть тщательно разглажены. Прочность ниточных креплений деталей заготовок верха обуви, при учете двух строчек и более должна соответствовать нормам, указанным в таблице № 4. (ГОСТ 12.4.137-2001 п.5пп.16). Таблица №4. - Вид обуви; - Наименование скрепляемых деталей; - Разрывная нагрузка на 1 см длины шва, Н/см, не менее; - В соответствии с. - Полуботинки; Союзка с берцем. - Задний наружный ремень/ задинка с берцем.; 150 120; ГОСТ 9290-76. |
| ПОЛУБОТИНКИ МУЖСКИЕ КОЖАНЫЕ НА ДВУХСЛОЙНОЙ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПОДОШВЕ С ХОДОВЫМ СЛОЕМ ИЗ ТЕРМОПОЛИУРЕТАНА | Изделие должно быть произведено строчечно-литьевым методом крепления с комбинированной, рифленой подошвой из компонентных материалов, с повышенной стойкостью к стиранию, порезам и задирам, с маслобензостойкими (устойчивая к воздействию агрессивной среды – масел, нефтепродуктов) износостойкими, термостойкими, морозостойкими свойствами, с ходовым слоем подошвы из: термополиуретана. Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна соответствовать нормам, указанным в таблице Заказчика №1, в соответствии с ГОСТ 9292-82. Коэффициент снижения прочности крепления деталей низа обуви, от воздействия нефти и нефтепродуктов должен быть: не менее 0,5. По числовому значению - приподнятость пяточной части (обувной колодки), не должна быть более 15мм, обувь должна подразделяться как низко – каблучная. Таблица№1. № п/п; Материал подошвы (два слоя); Метод крепления деталей низа с верхом и наименование скрепляемых деталей; Прочность крепления подошвы на 1 см ширины затяжной кромки, Н/см Не менее. 1; Промежуточный и ходовой слой; Литьевой / строчечно-литьевой метод крепления подошвы с верхом; 70. Применяемая подошва должна обладать ярко выраженной боковой поддержкой в пяточно-голеночной части (подъемной части стопы) при боковых движениях, дополнительной ярко выраженной защитой носочной части, ярко выраженной зоной сцепления пяточной и носочной части в ходовом слое; «кубики» протектора – грунтозацепы подошвы, применяемой при производстве обуви, должны быть снабжены выводящими грязь «ламелями». Глубина протектора ходового слоя подошвы (по глубине - высоте) в пяточной (каблучной) и носочно-пучковой зоне грунтозацепа, не должна быть менее 4 мм. «Ходовой слой» подошвы, для пяточной и носочной части должен иметь минимальное значении 7мм; промежуточный слой подошвы в носочно-пучковой части, должен быть не менее 8мм; промежуточный слой подошвы в пяточной части, должен быть: от 15мм. При производстве верха спецобуви должна применяться натуральная кожа – КРС в соответствии с: ГОСТ 939-88, с естественной нешлифованной лицевой поверхностью. Область применения материала - должно, соответствовать требованиям таблицы Заказчика №2 (ГОСТ 12.4.137-2001 п.5пп.14). - Таблица №2. Наименование деталей:; Материалы и участки, из которых выкраиваются детали; Толщина деталей, мм. Союзка; Кожа из шкур КРС черного цвета.; 1,7–2,2мм. Берец; Кожа из шкур КРС черного цвета.; 1,3–1,6мм. Задинка/задний наружный ремень; Кожа из шкур КРС черного цвета.; 1,3-1,6мм. Каркасность обуви должна достигаться применением формованных дублированных задников и подноска. Подносок (деталь обуви, расположенная между союзкой и подкладкой) должен быть выполнен из - композитного материала, с защитой от ударов в носочной части до 5Дж. Пятка, должна быть усилена жесткой вставкой из термопластичного материала/обувного картона в соответствии с ГОСТ 9542-89, толщиной 2,0-2,2 мм; пяточник/жосткий формованный задник, должен быть хорошо склеен с деталью задинки без перекосов и смещения, поверхность не должна иметь пузырей, сдиров, включений, заусенцев, выхватов и недорубов. Поставка модели, где задинка в конструкции (модели производителя) отсутствует и применяться задний наружный ремень (ЗНР) укрепляющий задний шов, соединяющий берец изделия - допускается. ЗНР* может быть: прямоугольным или расширенным к верху или к низу. Поднаряд изделия для дополнительного влаго-отвода, должен выполнятся без складок, морщин и перекосов, из: сукна портяночного; нетканого футера или материала из 100% хлопка трикотажного переплетения, применяемого при производстве обуви. - Берец изделия, для зашиты голеностопного сустава должен иметь мягкий кант (манжет различной модификации и формы), из кожи дублированной пенополиуретаном. Для дополнительного комфорта при эксплуатации спецобуви и смягчения давления шнуровки изделия, петель или блочек, язычок изделия, должен быть дублирован межподкладкой из пенополиуретана. Конструкция заготовки верха и союзки изделия, для предотвращения попадания нетоксичной пыли, и т.д. должны быть «собраны» с применением глухого/полуглухого клапана. Для дополнительной прочности, берец в зависимости от модели участника, может быть дополнен надблочником, с расположенными на нем: блочками; пеллями. Дополнительные материалы верха обуви должны соответствовать требованиям, указанным в таблице Заказчика №3. Таблица № 3 - Деталь обуви; - Материал. - Мягкий кант.; - Кожа хромовая, черного цвета, подкладочная / перчаточная кожа/винилис кожа. - Клапан.; - Кожа хромовая, черного цвета, подкладочная / перчаточная кожа/винилис кожа. Шнуровка изделия должна выполняться с применением металлической фурнитуры на: петлях; блочках, вариант применения металлических крючков не допускается. Шнурки должны быть: хлопчатобумажными; синтетическими по действующей НД, с пластмассовыми наконечниками или из сыромяти по ГОСТ 1562, шириной: от 4,0 до 4,5 мм. Подкладка берца изделия, мягкого канта должна дублироваться пенополиуретаном, выполняться с применением паропроницаемого, объемного подкладочного материала с высокими гигиеническими, эстетическими и прочностными характеристиками, амортизационными свойствами, высокой степенью устойчивости к истиранию, легкой текстурой, по типу: «ария»/ «3д сетки» или спилка/кожи. Изделие должно иметь вкладную стельку – соответствующую по форме основной стельке, произведенную из: термопластических, вспененных, стелечных материалов с толщиной и плотностью: от 3мм и 300гр/м2 - соответственно; стелечных материалов в соответствии с ГОСТ 12.4.137- 2001…Размер вкладной стельки должен соответствовать размеру обуви. Прочность ниточных креплений деталей заготовок верха обуви, при учете двух-трех строчек должна соответствовать нормам, указанным в таблице № 4. (ГОСТ 12.4.137-2001 п.5пп.16). Таблица №4. - Вид обуви; - Наименование скрепляемых деталей; - Разрывная нагрузка на 1 см длины шва, Н/см, не менее; - В соответствии с. - полуботинки; Союзка с берцем. - Задний наружный ремень/ задинка с берцем; 150 120; ГОСТ 9290-76. |
| БОТИНКИ МУЖСКИЕ КОЖАНЫЕ НА ДВУХСЛОЙНОЙ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПОДОШВЕ С ХОДОВЫМ СЛОЕМ ИЗ ТЕРМОПОЛИУРЕТАНА | Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна соответствовать нормам, указанным в таблице Заказчика №1, в соответствии с ГОСТ 9292-82. Изделие должно быть произведено строчечно-литьевым/литьевым - методом крепления с комбинированной, рифленой подошвой из компонентных материалов, с повышенной стойкостью к стиранию, порезам и задирам, с маслобензостойкими (устойчивая к воздействию агрессивной среды – масел, нефтепродуктов) износостойкими, термостойкими, морозостойкими свойствами, с ходовым слоем подошвы из: термополиуретана. По числовому значению - приподнятость пяточной части (обувной колодки), не должна быть более 15мм, обувь должна подразделяться как низко – каблучная. Таблица№1. № п/п; Материал подошвы (два слоя); Метод крепления деталей низа с верхом и наименование скрепляемых деталей; Прочность крепления подошвы на 1 см ширины затяжной кромки, Н/см Не менее. 1; Промежуточный и ходовой слой; Литьевой / строчечно-литьевой метод крепления подошвы с верхом; 70. Применяемая подошва должна обладать ярко выраженной боковой поддержкой в пяточно-голеночной части (подъемной части стопы) при боковых движениях, дополнительной ярко выраженной защитой носочной части, ярко выраженной зоной сцепления пяточной и носочной части в ходовом слое; «кубики» протектора – грунтозацепы подошвы, применяемой при производстве обуви, должны быть снабжены выводящими грязь «ламелями». Глубина протектора ходового слоя подошвы (по глубине - высоте) в пяточной (каблучной) и носочно-пучковой зоне грунтозацепа, не должна быть менее 4 мм. «Ходовой слой» подошвы для пяточной и носочной части не должен быть менее7мм; минимальный промежуточный слой подошвы в носочно-пучковой части, должен быть 8мм; промежуточный слой подошвы в пяточной части, должен быть не менее 15мм. При производстве деталей спецобуви, расположенных над плантарной частью стопы, покрывающих стопу сверху, с внешней стороны обуви, должна применяться натуральная кожа – КРС в соответствии с: ГОСТ 939-88; ГОСТ 485-82ветствии с ГОСТ ить спецобувь частио слоя, с естественной нешлифованной лицевой поверхностью: хромовая; тесненная «Юфтевая». В качестве материалов верха для берца, задинки / ЗНР спецобуви допускается применение свиной кожи в соответствии с: ГОСТ 485-82ветствии с ГОСТ ить спецобувь частио слоя, с естественной нешлифованной лицевой поверхностью. Область применения материала - должно, соответствовать требованиям таблицы Заказчика №2 (ГОСТ 12.4.137-2001 п.5пп.14). - Таблица №2. Наименование деталей:; Материалы и участки, из которых выкраиваются детали; Толщина деталей, мм. Союзка; Кожа из натуральных шкур черного цвета.; 1,5–1,8мм. Берец; Кожа из натуральных шкур черного цвета.; 1,2–1,9мм. Задинка/задний наружный ремень; Кожа из натуральных шкур черного цвета.; 1,1-1,9мм. Каркасность обуви должна достигаться применением формованных дублированных задников и подноска. Пятка, должна быть усилена жесткой вставкой из термопластичного материала/обувного картона в соответствии с ГОСТ 9542-89, толщиной 2,0-2,2 мм; пяточник/жосткий формованный задник, должен быть хорошо склеен с деталью задинки без перекосов и смещения, поверхность не должна иметь пузырей, сдиров, включений, заусенцев, выхватов и недорубов. Высота задника в исходном размере, в (мм), в изделии не должна быть более 49. Поставка модели, где в изделие применяться задний наружный ремень (ЗНР) укрепляющий задний шов, соединяющий берец изделия - допускается. ЗНР* может быть прямоугольным или расширенным к верху или к низу. Поднаряд изделия для дополнительного влаго-отвода, должен выполнятся без складок, морщин и перекосов, из: 100% хлопка/ сукна портяночного; нетканого футера, применяемого при производстве обуви. - Берец изделия, для зашиты голеностопного сустава должен иметь: мягкий кант (манжет различной модификации и формы), из кожи дублированной пенополиуретаном. Для дополнительного комфорта при эксплуатации спецобуви и смягчения давления шнуровки изделия, петель или блочек, язычок изделия, должен быть дублирован межподкладкой из пенополиуретана. Конструкция заготовки верха и союзки изделия, для предотвращения попадания нетоксичной пыли, и т.д. должны быть «собраны» с применением глухого/полуглухого клапана. Высота ботинка в исходном мужском размере (42р) не должна быть выше 17см, поставка модели с «высоким» берцем – не допускаются. Дополнительные материалы верха обуви должны соответствовать требованиям, указанным в таблице Заказчика №3. Таблица № 3 - Деталь обуви; - Материал. - Мягкий кант.; - Кожа хромовая, черного цвета, подкладочная / перчаточная кожа/винилис кожа. - Клапан.; - Кожа хромовая, черного цвета, подкладочная / перчаточная кожа/винилис кожа. Шнуровка изделия должна выполняться без применения металлических крючков, на металлических: петлях/блочках. Шнурки должны быть синтетическими или хлопчатобумажными по действующей НД; наконечники шнурков должны быть пластмассовыми или из сыромяти - по ГОСТ 1562, шириной: от 4,0 до 4,5 мм. Подкладка берца изделия, мягкого канта должна выполняться с применением пенополиуретаном и подкладочного материала с легкой текстурой, по типу: «ария» /«3д сетки» или эквивалент. Изделие должно иметь вкладную стельку – соответствующую по форме основной стельке, произведенную из: термопластических, вспененных, стелечных материалов с минимальной толщиной и плотностью 3мм и 300гр/м2 – соответственно или аналогичных стелечных материалов в соответствии с ГОСТ 12.4.137- 2001…Размер вкладной стельки должен соответствовать размеру обуви. Минимальная прочность ниточных креплений деталей заготовок верха обуви, при учете двух строчек и более должна соответствовать нормам, указанным в таблице № 4. (ГОСТ 12.4.137-2001 п.5пп.16). Таблица №4. - Вид обуви; - Наименование скрепляемых деталей; - Разрывная нагрузка на 1 см длины шва, Н/см, не менее; - В соответствии с. - Ботинки; Союзка с берцец. - Задний наружный ремень/ задинка с берцем.; 150 120; ГОСТ 9290-76. |
| БОТИНКИ ЖЕНСКИЕ КОЖАНЫЕ НА ДВУХСЛОЙНОЙ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПОДОШВЕ С ХОДОВЫМ СЛОЕМ ИЗ ТЕРМОПОЛИУРЕТАНА | Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна соответствовать нормам, указанным в таблице Заказчика №1, в соответствии с ГОСТ 9292-82. Коэффициент снижения прочности крепления деталей низа обуви, от воздействия нефти и нефтепродуктов не должен быть: менее 0,5. Изделие должно быть произведено строчечно-литьевым/литьевым - методом крепления с комбинированной, рифленой подошвой из компонентных материалов, с повышенной стойкостью к стиранию, порезам и задирам, с маслобензостойкими (устойчивая к воздействию агрессивной среды – масел, нефтепродуктов) износостойкими, термостойкими, морозостойкими свойствами, с ходовым слоем подошвы из: термополиуретана. По числовому значению - приподнятость пяточной части (обувной колодки), не должна быть более 20мм, обувь должна подразделяться как низко – каблучная. Таблица№1. № п/п; Материал подошвы (два слоя); Метод крепления деталей низа с верхом и наименование скрепляемых деталей; Прочность крепления подошвы на 1 см ширины затяжной кромки, Н/см Не менее. 1; Промежуточный и ходовой слой; Литьевой / строчечно-литьевой метод крепления подошвы с верхом; 70. Применяемая подошва должна обладать ярко выраженной защитой носочной части, ярко выраженной зоной сцепления пяточной и носочной части в ходовом слое; «кубики» протектора – грунтозацепы подошвы должны быть снабжены выводящими грязь «ламелями». Глубина протектора ходового слоя подошвы (по глубине - высоте) в пяточной (каблучной) и носочно-пучковой зоне грунтозацепа, не должна быть менее 4 мм. «Ходовой слой» подошвы для пяточной и носочной части необходим с минимальным значением 7мм; минимальный промежуточный слой подошвы в носочно-пучковой части, должен быть 6мм; промежуточный слой подошвы в пяточной части, должен быть: не менее15мм. При производстве деталей верха спецобуви, должна применяться натуральная кожа – КРС в соответствии с: ГОСТ 939-88; ГОСТ 485-82ветствии с ГОСТ ить спецобувь частио слоя, с естественной нешлифованной лицевой поверхностью: хромовая; тесненная «Юфтевая». В качестве материалов верха для берца, задинки / ЗНР спецобуви допускается применение свиной кожи в соответствии с: ГОСТ 485-82ветствии с ГОСТ ить спецобувь частио слоя, с естественной нешлифованной лицевой поверхностью. Область применения материала - должно, соответствовать требованиям таблицы Заказчика №2 (ГОСТ 12.4.137-2001 п.5пп.14). - Таблица №2. Наименование деталей:; Материалы и участки, из которых выкраиваются детали; Толщина деталей, мм. Союзка; Кожа из натуральных шкур черного цвета.; 1,5–1,8мм. Берец; Кожа из натуральных шкур черного цвета.; 1,2–1,8мм. Задинка/задний наружный ремень; Кожа из натуральных шкур черного цвета.; 1,1-1,9мм. Пятка, должна быть усилена жесткой вставкой из термопластичного материала/обувного картона в соответствии с ГОСТ 9542-89, толщиной 2,0-2,2 мм; пяточник/жосткий формованный задник, должен быть хорошо склеен с деталью задинки без перекосов и смещения, поверхность не должна иметь пузырей, сдиров, включений, заусенцев, выхватов и недорубов. Высота задника в исходном размере, в (мм), в изделии не должна быть более 45. Поставка модели, где применяться задний наружный ремень (ЗНР) укрепляющий задний шов, соединяющий берец изделия - допускается. ЗНР* может быть прямоугольным или расширенным к верху или к низу. Поднаряд изделия для дополнительного влаго-отвода, должен выполнятся без складок, морщин и перекосов, из: сукна портяночного; нетканого футера или материала из 100% хлопка трикотажного переплетения, применяемого при производстве обуви. - Берец изделия, для зашиты голеностопного сустава должен иметь: мягкий кант (манжет различной модификации и формы), из кожи дублированной пенополиуретаном. Для дополнительного комфорта при эксплуатации спецобуви и смягчения давления шнуровки изделия, петель или блочек, язычок изделия, должен быть дублирован межподкладкой из пенополиуретана. Конструкция заготовки верха и союзки изделия, для предотвращения попадания нетоксичной пыли, и т.д. должны быть «собраны» с применением полуглухого клапана. Высота ботинка в исходном женском размере (37р) не должна быть выше 16см, поставка модели с «высоким» берцем – не допускаются. Дополнительные материалы верха обуви должны соответствовать требованиям, указанным в таблице Заказчика №3. Таблица № 3 - Деталь обуви; - Материал. - Мягкий кант.; - Кожа хромовая, черного цвета, подкладочная / перчаточная кожа/винилис кожа. - Клапан.; - Кожа хромовая, черного цвета, подкладочная / перчаточная кожа/винилис кожа. Шнуровка изделия должна выполняться с применением металлических петель и /или блочках, вариант применения металлических крючков не допускается. Шнурки должны быть синтетическими или хлопчатобумажными по действующей НД; наконечники шнурков должны быть пластмассовыми или из сыромяти - по ГОСТ 1562, шириной: от 4,0 до 4,5 мм. Подкладка берца изделия, мягкого канта должна выполняться с применением пенополиуретаном, из подкладочного материала с легкой текстурой, по типу: «3д сетки» или эквивалент. Изделие должно иметь вкладную стельку – соответствующую по форме основной стельке, произведенную из: термопластических, вспененных, стелечных материалов с минимальной толщиной и плотностью 3мм и 300гр/м2 - соответственно; стелечных материалов в соответствии с ГОСТ 12.4.137- 2001…Размер вкладной стельки должен соответствовать размеру обуви. Прочность ниточных креплений деталей заготовок верха обуви, при учете двух и более строчек должна соответствовать нормам, указанным в таблице № 4. (ГОСТ 12.4.137-2001 п.5пп.16). Таблица №4. - Вид обуви; - Наименование скрепляемых деталей; - Разрывная нагрузка на 1 см длины шва, Н/см, не менее; - В соответствии с. - Ботинки; Союзка с берцем. - Задний наружный ремень/ задинка с берцем.; 150 120; ГОСТ 9290-76. |
| БОТИНКИ МУЖСКИЕ ЛЕТНИЕ С МЯГКИМ КАНТОМ НА МАСЛОБЕНЗОСТОЙКОЙ, АНТИСТАТИЧЕСКОЙ ПОДОШВЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР | Прочность крепления деталей низа с верхом подошвой обуви не должна быть менее 70Н/см на 1 см ширины затяжной кромки подошвы. Коэффициент снижения прочности крепления деталей низа обуви, от воздействия нефти и нефтепродуктов должен быть: не менее 0,5. По числовому значению - приподнятость пяточной части (обувной колодки), не должна быть более 15мм, обувь должна подразделяться как низко – каблучная. Крепление подошвы (с маслобензостойкими, износостойкими, термостойкими, морозостойкими свойствами) в изделии должно быть произведено методом: литьевым; прессовой вулканизации, с применением рифленой подошвы. Применяемая подошва должна обладать дополнительной ярко выраженной защитой носочной части, ярко выраженной зоной грунтозацепа подошвы. Глубина протектора подошвы в пяточной (каблучной) и носочно-пучковой зоне грунтозацепа, не должна быть менее 5 мм. «Ходовой слой» (при наличии) подошвы, для пяточной и носочной части, необходим с минимальным значением 8мм. При производстве спецобуви должна применяться натуральная юфтевая термостойкая кожа. Область применения материала - должно, соответствовать требованиям таблицы №1 (ГОСТ 12.4.032-95 п.4пп.6). - Таблица №1. Наименование деталей:; Материалы и участки, из которых выкраиваются детали; Толщина деталей, мм. Союзка; Натуральная юфтевая термостойкая кожа; 1,7–2,2мм. Берец; Натуральная юфтевая термостойкая кожа; 1,4–1,8мм. Задинка/задний наружный ремень; Натуральная юфтевая термостойкая кожа; 1,5-2мм. Клапан – язычок:(при наличии*); Натуральная юфтевая термостойкая кожа; от 1мм. Каркасность обуви должна достигаться применением формованных дублированных задников и подноска. Подносок (деталь обуви, расположенная между союзкой и подкладкой) необходимо выполнять из: термопластических материалов для подносков или кожи для низа обуви из шкур крупного рогатого скота по ГОСТ 1903. Пятка, должна быть усилена жесткой вставкой из: кожи для низа обуви по ГОСТ 29277 чепрачной части; обувного картона в соответствии с ГОСТ 9542-89, толщиной 2,0-2,2 мм или эквивалент. Задник, должен быть хорошо склеен с деталью задинки без перекосов и смещения, поверхность не должна иметь пузырей, сдиров, включений, заусенцев, выхватов и недорубов. Поднаряд изделия в том числе подклад берца, для дополнительного влаго-отвода должен выполнятся без складок, морщин и перекосов, из: натуральных кож, кроме овчины; материала с высокими гигроскопическими свойствами, высокой воздухопраницаемостью, влагоемкостью и влагоотдачей из 100% хлопка трикотажного переплетения или шерстяных/полушерстяных материалов применяемых при производстве обуви. - Берец изделия, для зашиты голеностопного сустава должен иметь: мягкий кант (манжет различной модификации и формы), из: кожи дублированной пенополиуретаном. Изделие должно иметь основную стельку, без складок, морщин и перекосов под всей поверхностью стопы, из обувного картона толщиной: от 2,0 до 2,2 мм или втачную из жестких подкладочных материалов. Изделие должно иметь вкладную стельку, соответствующую по форме основной стельке, произведенную из: кожи для низа обуви по ГОСТ 1903; ГОСТ 29277, чепрачной части. Размер вкладной стельки должен соответствовать размеру обуви. Вкладная стелька должна полностью закрыть основную стельку, без перекосов, морщин, складок . Особенности обработки: При сборке заготовок должны соблюдаться следующие требования: настрачивание деталей должно производиться в соответствии с гофрами и наколами, строчки должны быть параллельны краям скрепляемых деталей и между собой, нитки должны быть хорошо утянуты и заполнять проколы от иголок, тачные швы должны быть тщательно разглажены. Прочность ниточных креплений деталей заготовок верха обуви, при учете 3 или 2 строчек, должна соответствовать нормам, указанным в таблице Заказчика № 2. (ГОСТ 12.4.032-95 п.4пп.7). Таблица №2. - Вид обуви; - Наименование скрепляемых деталей; - Разрывная нагрузка на 1 см длины шва, Н/см, не менее; - В соответствии с. - Ботинки; Союзка с берцем. Задинка с берцем.; 150 120; ГОСТ 9290-76. |
| БОТИНКИ МУЖСКИЕ КОЖАНЫЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПОДНОСКОМ И АНТИПРОКОЛЬНОЙ СТЕЛЬКОЙ НА ДВУХСЛОЙНОЙ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПОДОШВЕ С ХОДОВЫМ СЛОЕМ ИЗ ТЕРМОПОЛИУРЕТАНА | Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна соответствовать нормам, указанным в таблице Заказчика №1, в соответствии с ГОСТ 9292-82. Коэффициент снижения прочности крепления деталей низа обуви, от воздействия нефти и нефтепродуктов не должен быть: менее 0,5. По числовому значению - приподнятость пяточной части (обувной колодки), не должна быть более 15мм, обувь должна подразделяться как низко – каблучная. Изделие должно быть произведено: строчечно-литьевым/литьевым - методом крепления с комбинированной, рифленой подошвой из компонентных материалов, с повышенной стойкостью к стиранию, порезам и задирам, с маслобензостойкими (устойчивая к воздействию агрессивной среды – масел, нефтепродуктов) износостойкими, термостойкими, морозостойкими свойствами, с ходовым слоем подошвы из: термополиуретана. Таблица№1. № п/п; Материал подошвы (два слоя); Метод крепления деталей низа с верхом и наименование скрепляемых деталей; Прочность крепления подошвы на 1 см ширины затяжной кромки, Н/см Не менее. 1; Промежуточный и ходовой слой; Литьевой / строчечно-литьевой метод крепления подошвы с верхом; 70. Применяемая подошва должна обладать ярко выраженной боковой поддержкой в пяточно-голеночной части (подъемной части стопы) в том числе, дополнительной ярко выраженной защитой носочной части, ярко выраженной зоной сцепления пяточной и носочной части в ходовом слое. Глубина протектора ходового слоя подошвы (по глубине - высоте) в пяточной (каблучной) и носочно-пучковой зоне грунтозацепа, не должна быть менее 4 мм. «Ходовой слой» подошвы, для пяточной и носочной части, необходим с минимальным значением 7мм; минимальный промежуточный слой подошвы в носочно-пучковой части, должен быть 8мм; промежуточный слой подошвы в пяточной части, должен быть не менее 15мм. При производстве спецобуви должна применяться натуральная кожа – КРС в соответствии с: ГОСТ 939-88; ГОСТ 485-82ветствии с ГОСТ ить спецобувь частио слоя, с естественной нешлифованной лицевой поверхностью: хромовая; тесненная «Юфтевая». В качестве материалов верха для берца, задинки / ЗНР спецобуви допускается применение свиной кожи в соответствии с: ГОСТ 485-82ветствии с ГОСТ ить спецобувь частио слоя, с естественной нешлифованной лицевой поверхностью. Область применения материала - должно, соответствовать требованиям таблицы Заказчика №2 (ГОСТ 12.4.137-2001 п.5пп.14). - Таблица №2. Наименование деталей:; Материалы и участки, из которых выкраиваются детали; Толщина деталей, мм. Союзка; Кожа из натуральных шкур черного цвета.; 1,5–1,8мм. Берец; Кожа из натуральных шкур черного цвета.; 1,2–1,9мм. Задинка/задний наружный ремень; Кожа из натуральных шкур черного цвета.; 1,1-1,9мм. Каркасность обуви должна достигаться применением формованных дублированных задников и подноска. Подносок (деталь обуви, расположенная между союзкой и подкладкой) должен быть выполнен из: металлического/композитного материала, с защитой от ударов в носочной части до 200Дж. Пятка, должна быть усилена жесткой вставкой из термопластичного материала/обувного картона в соответствии с ГОСТ 9542-89, толщиной 2,0-2,2 мм; пяточник/жосткий формованный задник, должен быть хорошо склеен с деталью задинки без перекосов и смещения, поверхность не должна иметь пузырей, сдиров, включений, заусенцев, выхватов и недорубов. Высота задника в исходном размере, в (мм), в изделии должна быть:до 49. Допускается поставка модели, где задинка в конструкции (модели производителя) отсутствует, в таком случае, в изделие – должен применяться задний наружный ремень (ЗНР) укрепляющий задний шов, соединяющий берец изделия. ЗНР* может быть прямоугольным или расширенным к верху или к низу. Поднаряд изделия для дополнительного влаго-отвода, должен выполнятся без складок, морщин и перекосов, из материала с высокими гигроскопическими свойствами, высокой воздухопраницаемостью, влагоемкостью и влагоотдачей: сукна портяночного; нетканого футера или материала из 100% хлопка трикотажного переплетения, применяемого при производстве обуви. - Берец изделия, для зашиты голеностопного сустава должен иметь: мягкий кант (манжет различной модификации и формы), из кожи дублированной пенополиуретаном. Для дополнительного комфорта при эксплуатации спецобуви и смягчения давления шнуровки изделия, петель или блочек, язычок изделия, должен быть дублирован межподкладкой из пенополиуретана. Конструкция заготовки верха и союзки изделия, для предотвращения попадания нетоксичной пыли, и т.д. должны быть «собраны» с применением глухого/полуглухого клапана. Высота ботинка в исходном мужском размере (42р) не должна быть выше 17см, поставка модели с «высоким» берцем – не допускаются. Дополнительные материалы верха обуви должны соответствовать требованиям, указанным в таблице Заказчика №3. Таблица № 3 - Деталь обуви; - Материал. - Мягкий кант.; - Кожа хромовая, черного цвета, подкладочная / перчаточная кожа/винилис кожа. - Клапан.; - Кожа хромовая, черного цвета, подкладочная / перчаточная кожа/винилис кожа. Шнуровка изделия должна выполняться с применением металлической фурнитуры на: петлях; блочках, вариант применения металлических крючков не допускается. Шнурки должны быть синтетическими или хлопчатобумажными по действующей НД; наконечники шнурков должны быть пластмассовыми или из сыромяти - по ГОСТ 1562, шириной: от 4,0 до 4,5 мм. Подкладка берца изделия, мягкого канта должна выполняться с применением пенополиуретаном, из паропроницаемого, объемного подкладочного материала с высокими гигиеническими, эстетическими и прочностными характеристиками, амортизационными свойствами, высокой степенью устойчивости к истиранию, легкой текстурой, по типу: «ария» / «3д сетки» или эквивалент. Спецобувь должна иметь основную стельку, без: складок, морщин и перекосов, из ткани – применяемой при выполнении подкладки союзки изделия или аналогичной, под всей поверхностью стопы. Между внутренним слоем обуви и анатомической подкладкой, изделие должно иметь, дополнительную защиту от порезов и проколов при создающем усилении: не менее 1100Н. За основу показателя защиты от проколов и порезов - берется (учитывается) весь «пакет» материалов (пример: подошва, стелька антипрокольная, основная и т.д) . Изделие должно иметь вкладную стельку – соответствующую по форме основной стельке, произведенную из: термопластических, вспененных, стелечных материалов с минимальной толщиной и плотностью 3мм и 300гр/м2 - соответственно; стелечных материалов в соответствии с ГОСТ 12.4.137- 2001…Размер вкладной стельки должен соответствовать размеру обуви. Вкладная стелька должна полностью закрыть основную стельку, без перекосов, морщин, складок . При сборке заготовок должны соблюдаться следующие требования: настрачивание деталей должно производиться в соответствии с гофрами и наколами, строчки должны быть параллельны краям скрепляемых деталей и между собой, нитки должны быть хорошо утянуты и заполнять проколы от иголок, тачные швы должны быть тщательно разглажены. Прочность ниточных креплений деталей заготовок верха обуви, при учете двух строчек и более должна соответствовать нормам, указанным в таблице № 4. (ГОСТ 12.4.137-2001 п.5пп.16). Таблица №4. - Вид обуви; - Наименование скрепляемых деталей; - Разрывная нагрузка на 1 см длины шва, Н/см, не менее; - В соответствии с. - Ботинки; Союзка с берцем - задний наружный ремень/ задинка с берцем; 150 120; ГОСТ 9290-76. |
| БОТИНКИ МУЖСКИЕ КОЖАНЫЕ С ЗАЩИТНЫМ КЛАПАНОМ С УДАРОПРОЧНЫМ ПОДНОСКОМ 200 ДЖ НА ДВУХСЛОЙНОЙ ПОДОШВЕ ЛИТЬЕВОГО МЕТОДА КРЕПЛЕНИЯ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ СЛОЕМ ИЗ ПОЛИУРЕТАНА И ХОДОВЫМ СЛОЕМ ИЗ НИТРИЛЬНОЙ РЕЗИНЫ | Прочность крепления деталей низа с верхом подошвой обуви не должна быть менее 70Н/см на 1 см ширины затяжной кромки подошвы. Коэффициент снижения прочности крепления деталей низа обуви, от воздействия нефти и нефтепродуктов должен быть: не менее 0,5. Крепление подошвы (с маслобензостойкими, износостойкими, термостойкими, морозостойкими свойствами) в изделии должно быть произведено методом: строчечно-литьевым/литьевым, с применением рифленой подошвы, комбинированной с ходовым слоем из нитрила. По числовому значению - приподнятость пяточной части (обувной колодки), не должна быть более 20мм, обувь должна подразделяться как низко – каблучная. Протектор ходового слоя подошвы должен быть: ярко выраженный, обеспечивать хороший контакт с грунтовым, асфальтным и бетонным покрытием. Применяемая подошва должна обладать ярко выраженной боковой поддержкой в пяточно-голеночной части (подъемной части стопы) при боковых движениях, ярко выраженной зоной сцепления пяточной и носочной части в ходовом слое, «кубиками» протектора – грунтозацепа. Глубина протектора ходового слоя подошвы (по глубине - высоте) в пяточной (каблучной) и носочно-пучковой зоне грунтозацепа, не должна быть менее 5 мм. Требования к применяемому: сырью, материалам, комплектующим изделиям. При производстве спецобуви должна применяться натуральная юфтевая термостойкая кожа. Область применения материала - должна, соответствовать требованиям таблицы №1 (ГОСТ 12.4.032-95 п.4пп.6). - Таблица №1. Наименование деталей:; Материалы и участки, из которых выкраиваются детали; Толщина деталей, мм. Союзка; Натуральная юфтевая термостойкая кожа; 1,7–2,2мм. Берец; Натуральная юфтевая термостойкая кожа; 1,4–1,8мм. Задинка/задний наружный ремень; Натуральная юфтевая термостойкая кожа; 1,5-2мм. Клапан – язычок:; Натуральная юфтевая термостойкая кожа; от 1мм. Каркасность обуви должна достигаться применением формованных дублированных задников и подноска. Подносок (деталь обуви, расположенная между союзкой и подкладкой) должен быть выполнен из: термопластических материалов для подносков или кожи для низа обуви из шкур крупного рогатого скота по ГОСТ 1903. Пятка, должна быть усилена жесткой вставкой из: кожи для низа обуви по ГОСТ 29277, чепрачной части; обувного картона в соответствии с ГОСТ 9542-89, толщиной 2,0-2,2 мм или эквивалент. Задник, должен быть хорошо склеен с деталью задинки без перекосов и смещения, поверхность не должна иметь пузырей, сдиров, включений, заусенцев, выхватов и недорубов. Поднаряд изделия в том числе подклад берца, должен выполнятся без складок, морщин и перекосов, из: натуральных кож, кроме овчины; материала с высокими гигроскопическими свойствами, высокой воздухопраницаемостью, влагоемкостью и влагоотдачей из 100% хлопка трикотажного переплетения или шерстяных/полушерстяных материалов применяемых при производстве обуви. Берец изделия, для зашиты голеностопного сустава должен иметь: мягкий кант (манжет различной модификации и формы), из: кожи дублированной пенополиуретаном. Изделие должно иметь основную стельку, без складок, морщин и перекосов под всей поверхностью стопы, из обувного картона толщиной 2,0-2,2 мм или втачную из жестких подкладочных материалов. Изделие должно иметь вкладную стельку, соответствующую по форме основной стельке, произведенную по: ГОСТ 1903, кожи для низа обуви; ГОСТ 29277, чепрачной части. Прочность ниточных креплений деталей заготовок верха обуви, при учете двух и более строчек, должна соответствовать нормам, указанным в таблице Заказчика № 2. (ГОСТ 12.4.032-95 п.4пп.7). Таблица №2. - Вид обуви; - Наименование скрепляемых деталей; - Разрывная нагрузка на 1 см длины шва, Н/см, не менее; - В соответствии с. - Ботинки; Союзка с берцем задинка с берцем; 150 120; ГОСТ 9290-76. |
| САПОГИ РЕЗИНОВЫЕ ФОРМОВЫЕ ЖЕНСКИЕ | Изделие, должно быть изготовлено с цельнолитым каблуком и ходовым слоем. Сапоги должны состоять из верхнего слоя материала и рифленой подошвы с цельнолитым каблуком, внутреннего слоя образующего каркас резиновой обуви в виде текстильного чулка – текстильной основы. Конструкция изделия для дополнительной защиты голеностопа и упрочнения, усиления носочной части изделия (зоны с многократными изгибами и растяжениями, касания и трения одной полупары о другую) должна иметь утолщение наружного материала, также изделие должно иметь утолщенную задинку (пятку). Рисунок протектора ходового слоя подошвы должен: быть ярко выраженный, обеспечивать хороший контакт с грунтовым, асфальтным и бетонным покрытием, обладать ярко выраженной зоной сцепления пяточной и носочной части. Глубина протектора ходовой поверхности изделия в пяточной (каблучной) и носочно-пучковой зоне грунтозацепа, не должна быть менее 5 мм. Высота сапога в исходном размере не должна быть менее 27см. Цвет изделия должен быть: черный. |
| САПОГИ РЕЗИНОВЫЕ РЫБАЦКИЕ, БОЛОТНЫЕ | Сапоги должны состоять из верхнего слоя материала и рифленой подошвы с каблуком, внутреннего слоя образующего каркас резиновой обуви в виде текстильного чулка – текстильной основы. Конструкция изделия для дополнительной защиты голеностопа и упрочнения, усиления носочной части изделия (зоны с многократными изгибами и растяжениями, касания и трения одной полупары о другую) должна иметь утолщение наружного материала, также изделие должно иметь утолщенную задинку (пятку). Рисунок протектора ходового слоя должен быть: ярко выраженный, обеспечивать хороший контакт с грунтовым, асфальтным и бетонным покрытием, обладать ярко выраженной зоной грунтозацепа в пяточной и носочной части. Глубина протектора ходовой поверхности изделия в пяточной (каблучной) и носочно-пучковой зоне грунтозацепа, должна быть: не менее 5 мм. Цвет изделия должен быть: черный. |
| САПОГИ РЕЗИНОВЫЕ МУЖСКИЕ | Изделие, должно быть изготовлено с цельнолитым каблуком и ходовым слоем. Сапоги должны состоять из верхнего слоя материала и рифленой подошвы с каблуком, внутреннего слоя образующего каркас резиновой обуви в виде текстильного чулка – текстильной основы. Конструкция изделия для дополнительной защиты голеностопа и упрочнения, усиления носочной части изделия (зоны с многократными изгибами и растяжениями, касания и трения одной полупары о другую) должна иметь утолщение наружного материала, также изделие должно иметь утолщенную задинку (пятку). Рисунок протектора ходового слоя подошвы должен быть: ярко выраженный, обеспечивать хороший контакт с грунтовым, асфальтным и бетонным покрытием, обладать ярко выраженной зоной сцепления пяточной и носочной части. Глубина протектора ходовой поверхности изделия в пяточной (каблучной) и носочно-пучковой зоне грунтозацепа, должна быть: от 5 мм. Высота сапога в исходном размере не должна быть менее 29см. Цвет изделия должен быть: черный. |
| САПОГИ МУЖСКИЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ НЕФТИ, НЕФТЕПРОДУКТОВ И ЖИРОВ С ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩЕЙ ПОДОШВОЙ | Изделие, должно быть изготовлено с применением маслобензостойкого, кислотощелочестойкого материала, с применением: однослойной/двухкомпонентной подошвы с цельнолитым каблуком и ходовым слоем, повышенной стойкостью к стиранию, порезам и задирам, воздействия кислот, щелочей, нефти, масел и жиров. Сапоги должны состоять из: верхнего слоя материала - определяющий внешний вид обуви, защищающий обувь и стопу от механических и атмосферных воздействий, внутреннего слоя образующего каркас обуви в виде текстильного чулка – текстильной основы и рифленой подошвы с каблуком. Конструкция изделия для дополнительной защиты голеностопа и упрочнения, усиления носочной части изделия – зоны с многократными изгибами и растяжениями, касания и трения одной полупары о другую, должна иметь утолщение наружного материала, также изделие должно иметь утолщенную задинку (пятку). Дополнительно, изделие должно иметь: «шпору» в пяточной части сапог для удобства их снимания. Текстильная подкладка в обуви должна снижать «растяжение» наружных деталей верха и способствовать лучшему сохранению формы обуви при ее эксплуатации, обеспечивать гладкость, и ровность внутренней поверхности изделия. Рисунок протектора ходового слоя подошвы должен быть: ярко выраженный, обеспечивать хороший контакт с грунтовым, асфальтным и бетонным покрытием, обладать ярко выраженной зоной сцепления пяточной и носочной части. Глубина протектора ходового слоя изделия в пяточной (каблучной) и носочно-пучковой зоне грунтозацепа, должна быть: не менее 5 мм. Высота сапога в исходном размере не должна быть менее 29см. Цвет изделия должен быть: черный; олива или эквивалент. |
| САПОГИ ЖЕНСКИЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ НЕФТИ, НЕФТЕПРОДУКТОВ И ЖИРОВ С ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩЕЙ ПОДОШВОЙ | Изделие, должно быть изготовлено с применением маслобензостойкого, кислотощелочестойкого материала, с применением: однослойной/двухкомпонентной подошвы с цельнолитым каблуком и ходовым слоем, повышенной стойкостью к стиранию, порезам и задирам, воздействия кислот, щелочей, нефти, масел и жиров. Сапоги должны состоять из: верхнего слоя материала - определяющий внешний вид обуви, внутреннего слоя образующего каркас обуви в виде текстильного чулка – текстильной основы и рифленой подошвы с каблуком. Конструкция изделия для дополнительной защиты голеностопа и упрочнения, усиления носочной части изделия – зоны с многократными изгибами и растяжениями, касания и трения одной полупары о другую, должна иметь утолщение наружного материала, также изделие должно иметь утолщенную задинку (пятку). Рисунок протектора ходового слоя подошвы (по глубине - высоте) должен быть: ярко выраженный, обеспечивать хороший контакт с грунтовым, асфальтным и бетонным покрытием, обладать ярко выраженной зоной сцепления пяточной и носочной части. Глубина протектора ходового слоя изделия в пяточной (каблучной) и носочно-пучковой зоне грунтозацепа, должна быть: не менее 5 мм. Высота сапога в исходном размере не должна быть менее 27см. Цвет изделия должен быть: черный; олива или эквивалент. |
| САПОГИ РЕЗИНОВЫЕ ФОРМОВЫЕ МУЖСКИЕ ЗАЩИЩАЮЩИЕ ОТ НЕФТИ, НЕФТЕПРОДУКТОВ И ЖИРОВ С ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩЕЙ ПОДОШВОЙ | Изделие, должно быть изготовлено из резины стойкой к нефтепродуктам и жирам с цельнолитым каблуком и ходовым слоем. Сапоги должны состоять из верхнего слоя материала и рифленой подошвы с каблуком, внутреннего слоя образующего каркас резиновой обуви в виде текстильного чулка – текстильной основы. Конструкция изделия для дополнительной защиты голеностопа (сочленение костей голени со стопой) и упрочнения, усиления носочной части изделия (зоны с многократными изгибами и растяжениями, касания и трения одной полупары о другую) должна иметь утолщение наружного материала, также изделие должно иметь утолщенную задинку (пятку). Рисунок протектора ходового слоя подошвы должен быть: ярко выраженный, обеспечивать хороший контакт с грунтовым, асфальтным и бетонным покрытием, обладать ярко выраженной зоной сцепления пяточной и носочной части. Глубина протектора ходовой поверхности изделия в пяточной (каблучной) и носочно-пучковой зоне грунтозацепа, должна быть: не менее 5 мм. Высота сапога в исходном размере не должна быть менее 29см. Цвет изделия должен быть: черный. |
| САПОГИ МУЖСКИЕ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ НА ДВУХСЛОЙНОЙ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПОДОШВЕ С ХОДОВЫМ СЛОЕМ ИЗ ТЕРМОПОЛИУРЕТАНА | Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна соответствовать нормам, указанным в таблице Заказчика №1, в соответствии с ГОСТ 9292-82. Коэффициент снижения прочности крепления деталей низа обуви, от воздействия нефти и нефтепродуктов должен быть: не менее 0,5. По числовому значению - приподнятость пяточной части (обувной колодки), не должна быть более 15мм, обувь должна подразделяться как низко – каблучная. Изделие должно быть произведено: литьевым; строчечно-литьевым методом крепления с комбинированной, рифленой подошвой из компонентных материалов, с повышенной стойкостью к стиранию, порезам и задирам, с маслобензостойкими (устойчивая к воздействию агрессивной среды – масел, нефтепродуктов) износостойкими, термостойкими, морозостойкими свойствами, с ходовым слоем подошвы из: термополиуретана или нитрила. Таблица№1. № п/п; Материал подошвы (два слоя); Метод крепления деталей низа с верхом и наименование скрепляемых деталей; Прочность крепления подошвы на 1 см ширины затяжной кромки, Н/см, Не менее. 1; Промежуточный и ходовой слой; Литьевой / строчечно-литьевой метод крепления подошвы с верхом; 70. Рисунок протектора ходового слоя подошвы (по глубине - высоте) должен быть ярко выраженный, обеспечивать хороший контакт с грунтовым, асфальтным и бетонным покрытием, обледенелыми поверхностями при пониженных температурах. Применяемая подошва должна обладать ярко выраженной боковой поддержкой в пяточно-голеночной части (подъемной части стопы) при боковых движениях, дополнительной ярко выраженной защитой носочной части, ярко выраженной зоной сцепления пяточной и носочной части в ходовом слое. Глубина протектора ходового слоя подошвы в пяточной (каблучной) и носочно-пучковой зоне грунтозацепа, не должна быть менее 4 мм. «Ходовой слой» подошвы, для пяточной и носочной части необходим с минимальным значением 7мм; промежуточный слой подошвы в носочно-пучковой части, должен быть не менее 8мм; промежуточный слой подошвы в пяточной части, должен быть:от 15мм. При производстве верха спецобуви должна применяться натуральная кожа в соответствии с ГОСТ 485-82 «Юфть для верха обуви»ветствии с ГОСТ ить спецобувь частио слоя, с естественной нешлифованной лицевой поверхностью тесненная - «Юфтевая». Область применения материала - должно, соответствовать требованиям таблицы Заказчика №2 (ГОСТ 12.4.137-2001 п.5пп.14). - Таблица №2. Наименование деталей:; Материалы и участки, из которых выкраиваются детали; Толщина деталей, мм. Перед; Кожа из шкур КРС, черного цвета, в соответствии с ГОСТ 485-82; 1,7 – 2,2мм. Голенище; Кожа из шкур КРС/ свиных шкур, черного цвета, в соответствии с ГОСТ 485-82.; 1,7 – 1,9мм. Задинка и/или задний наружный ремень; Кожа из шкур КРС/ свиных шкур, черного цвета, в соответствии с ГОСТ 485-82.; 1,7 – 1,9мм. Каркасность обуви должна достигаться применением формованных дублированных задника и подноска; подносок (деталь обуви, расположенная между союзкой и подкладкой) должен быть выполнен из - композитного материала, не подвергаться окислению, с защитой от ударов в носочной части (не менее 5Дж). Пятка, должна быть усилена жесткой вставкой из термопластичного материала/обувного картона в соответствии с ГОСТ 9542-89, толщиной 2,0-2,2 мм; пяточник/жосткий формованный задник должен быть хорошо склеен с деталью задинки без перекосов и смещения, поверхность не должна иметь пузырей, сдиров, включений, заусенцев, выхватов и недорубов. Допускается поставка модели, где задинка в конструкции (модели производителя) отсутствует, в таком случае, задний наружный ремень (ЗНР) должен укреплять задний шов голенища изделия и перед. ЗНР* может быть прямоугольным или расширенным к верху или к низу. Утеплитель изделия должен выполняться без складок, морщин и перекосов, с подкладкой из: меха, по ГОСТ 4661 или шерстяных /полушерстяных материалов. Изделие должно иметь основную стельку без складок, морщин и перекосов, под всей поверхностью стопы, из: сукна портяночного ; нетканого подкладочного футера; ворсита или материала из 100% хлопка трикотажного переплетения, применяемого при производстве обуви. Изделие должно иметь вкладную стельку без складок, морщин и перекосов соответствующую по форме основной стельке, формованную, из материалов применяемых при выполнении утеплителя изделия, дублированного: обувным картоном в соответствии с ГОСТ 9542-89, толщиной 2,0-2,2 мм или термопластическими, вспененными, стелечными материалами с минимальной толщиной и плотностью 3мм и 300гр/м2 - соответственно. Размер вкладной стельки должен соответствовать размеру обуви. Прочность ниточных креплений заготовок верха обуви при двух строчках и более должна соответствовать нормам, указанным в таблице Заказчика №3. Таблица №3 - Вид обуви; - Наименование скрепляемых деталей; - Разрывная нагрузка на 1 см длины шва, Н/см, не менее; - В соответствии с. - Сапоги; Перед и задинка* Голенище, задний наружный ремень*; 150 150; ГОСТ 9290-76. |
| САПОГИ ЖЕНСКИЕ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ НА ДВУХСЛОЙНОЙ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПОДОШВЕ С ХОДОВЫМ СЛОЕМ ИЗ ТЕРМОПОЛИУРЕТАНА | Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна соответствовать нормам, указанным в таблице Заказчика №1, в соответствии с ГОСТ 9292-82. Коэффициент снижения прочности крепления деталей низа обуви, от воздействия нефти и нефтепродуктов должен быть: не менее 0,5. Изделие должно быть произведено: литьевым; строчечно-литьевым методом крепления с комбинированной, рифленой подошвой из компонентных материалов, с повышенной стойкостью к стиранию, порезам и задирам, с маслобензостойкими (устойчивая к воздействию агрессивной среды – масел, нефтепродуктов) износостойкими, термостойкими, морозостойкими свойствами, с ходовым слоем подошвы из: термополиуретана или нитрила. По числовому значению - приподнятость пяточной части (обувной колодки), не должна быть более 20мм, обувь должна подразделяться как низко – каблучная. Таблица№1. № п/п; Материал подошвы (два слоя); Метод крепления деталей низа с верхом и наименование скрепляемых деталей; Прочность крепления подошвы на 1 см ширины затяжной кромки, Н/см, Не менее. 1; Промежуточный и ходовой слой; Литьевой / строчечно-литьевой метод крепления подошвы с верхом; 70. Применяемая подошва должна обладать ярко выраженной зоной сцепления пяточной и носочной части, грунтозацепами в ходовом слое. Глубина протектора ходового слоя подошвы в пяточной (каблучной) и носочно-пучковой зоне грунтозацепа, не должна быть менее 4 мм. «Ходовой слой» подошвы, для пяточной и носочной части, допускается с минимальным значением 7мм; промежуточный слой подошвы в носочно-пучковой части, не допускается менее 8мм; промежуточный слой подошвы в пяточной части, должен быть минимум 15мм. При производстве верха спецобуви должна применяться натуральная кожа в соответствии с ГОСТ 485-82 «Юфть для верха обуви»ветствии с ГОСТ ить спецобувь частио слоя, с естественной нешлифованной лицевой поверхностью тесненная - «Юфтевая». Область применения материала - должно, соответствовать требованиям таблицы Заказчика №2 (ГОСТ 12.4.137-2001 п.5пп.14). - Таблица №2. Наименование деталей:; Материалы и участки, из которых выкраиваются детали; Толщина деталей, мм. Перед; Кожа из шкур КРС, черного цвета, в соответствии с ГОСТ 485-82; 1,7 – 2,2мм. Голенище; Кожа из шкур КРС/ свиных шкур, черного цвета, в соответствии с ГОСТ 485-82.; 1,7 – 1,9мм. Задинка и/или задний наружный ремень; Кожа из шкур КРС/ свиных шкур, черного цвета, в соответствии с ГОСТ 485-82.; 1,7 – 1,9мм. Каркасность обуви должна достигаться применением формованных дублированных задника и подноска; подносок должен быть выполнен из - композитного материала, не подвергаться окислению, с защитой от ударов в носочной части до 5Дж. Пятка, должна быть усилена жесткой вставкой из термопластичного материала/обувного картона в соответствии с ГОСТ 9542-89, толщиной 2,0-2,2 мм; пяточник/жосткий формованный задник должен быть хорошо склеен с деталью задинки без перекосов и смещения, поверхность не должна иметь пузырей, сдиров, включений, заусенцев, выхватов и недорубов. Допускается поставка модели, где задинка в конструкции (модели производителя) отсутствует, в таком случае, задний наружный ремень (ЗНР) должен укреплять задний шов голенища изделия и перед. ЗНР* может быть прямоугольным или расширенным к верху или к низу. Утеплитель изделия должен выполняться без складок, морщин и перекосов, с подкладкой из: искусственного/ натурального меха, по ГОСТ 4661 или шерстяных /полушерстяных материалов. Изделие должно иметь основную стельку без складок, морщин и перекосов, под всей поверхностью стопы, из материала с высокими гигроскопическими свойствами, высокой воздухопраницаемостью, влагоемкостью и влагоотдачей: сукна портяночного; нетканого подкладочного футера; ворсита или материала из 100% хлопка трикотажного переплетения, применяемого при производстве обуви. Изделие должно иметь вкладную стельку без складок, морщин и перекосов соответствующую по форме основной стельке, формованную, из материалов применяемых при выполнении утеплителя изделия, дублированного: обувным картоном в соответствии с ГОСТ 9542-89, толщиной 2,0-2,2 мм или термопластическими, вспененными, стелечными материалами с минимальной толщиной и плотностью 3мм и 300гр/м2 - соответственно. Размер вкладной стельки должен соответствовать размеру обуви. При сборке заготовок настрачивание деталей должно производиться в соответствии с гофрами и наколами; строчки должны быть параллельны краям скрепляемых деталей и между собой; нитки должны быть хорошо утянуты и заполнять проколы от иголок, тачные швы должны быть тщательно разглажены. Прочность ниточных креплений заготовок верха обуви при двух строчках и более должна соответствовать нормам, указанным в таблице Заказчика №3 Таблица №3 - Вид обуви; - Наименование скрепляемых деталей; - Разрывная нагрузка на 1 см длины шва, Н/см, не менее; - В соответствии с. - Сапоги; Перед и задинка* Голенище, задний наружный ремень*; 150 150; ГОСТ 9290-76. |
| ПОЛУБОТИНКИ С ХРОМОВЫМ ВЕРХОМ НА ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПОДОШВЕ | Изделие должно быть произведено строчечно-литьевым/литьевым - методом крепления с комбинированной, рифленой подошвой из компонентных материалов, с повышенной стойкостью к стиранию, порезам и задирам, с маслобензостойкими износостойкими, термостойкими, морозостойкими свойствами, с ходовым слоем подошвы из: термополиуретана. Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна соответствовать нормам, указанным в таблице Заказчика №1, в соответствии с ГОСТ 9292-82. Коэффициент снижения прочности крепления деталей низа обуви, от воздействия нефти и нефтепродуктов должен быть: не менее 0,5. Размеры обуви, должны определяться длиной стопы выраженной в мм, с интервалом междусмежными размерами (мм) 7,5. По половозрастному признаку – обувь, должна подразделяться как: женская и мужская по размерам и полнотам должна соответствовать: ГОСТ 3927-88 и ГОСТ 11373-88. По числовому значению - приподнятость пяточной части (обувной колодки), не должна быть более 20мм (для женщин), не должна быть более 15мм (для мужчин), обувь должна подразделяться как низко – каблучная. Таблица№1. № п/п; Материал подошвы (два слоя); Метод крепления деталей низа с верхом и наименование скрепляемых деталей; Прочность крепления подошвы на 1 см ширины затяжной кромки, Н/см, Не менее. 1; Промежуточный и ходовой слой; Литьевой / строчечно-литьевой метод крепления подошвы с верхом; 70. Рисунок протектора ходового слоя подошвы (по глубине - высоте) должен быть ярко выраженный, обеспечивать хороший контакт с грунтовым, асфальтным, бетонным покрытием, обледенелыми поверхностями в «межсезонье». Применяемая подошва должна обладать ярко выраженной зоной сцепления пяточной и носочной части; «кубики» протектора – грунтозацепы подошвы, не должна быть менее 4 мм. «Ходовой слой» подошвы в пяточной (каблучной) и носочно-пучковой части, не допускается толщиной менее 7мм; минимальный промежуточный слой подошвы в носочно-пучковой части, необходим не менее 10мм. Требования к применяемому: сырью, материалам, комплектующим изделиям. При производстве верха спецобуви должна применяться натуральная кожа – КРС в соответствии с: ГОСТ 939-88, с естественной нешлифованной лицевой поверхностью. Область применения материала - должно, соответствовать требованиям таблицы Заказчика №2 (ГОСТ 12.4.137-2001 п.5пп.14). - Таблица №2. Наименование деталей:; Материалы и участки, из которых выкраиваются детали; Толщина деталей, мм. Союзка; Кожа из шкур КРС черного цвета.; 1,7–2,2мм. Берец; Кожа из шкур КРС черного цвета.; 1,2–1,6мм. Задинка/задний наружный ремень; Кожа из шкур КРС черного цвета.; 1,3-1,6мм. Каркасность обуви должна достигаться применением формованных дублированных задников и подноска. Пятка, должна быть усилена жесткой вставкой из обувного картона в соответствии с ГОСТ 9542-89, толщиной 2,0-2,2 мм; жосткий формованный задник, должен быть хорошо склеен с деталью задинки без перекосов и смещения, поверхность не должна иметь пузырей, сдиров, включений, заусенцев, выхватов и недорубов. Поднаряд изделия должен быть без складок, морщин и перекосов, для дополнительного влаго-отвода, должен выполнятся из материала с высокими гигроскопическими свойствами, высокой воздухопраницаемостью, влагоемкостью и влагоотдачей: сукна портяночного; нетканого футера или материала из 100% хлопка трикотажного переплетения, применяемого при производстве обуви. - Берец изделия, для зашиты голеностопного сустава должен иметь: мягкий кант (манжет различной модификации и формы), из кожи дублированной пенополиуретаном. Для дополнительного комфорта при эксплуатации спецобуви и смягчения давления шнуровки изделия, петель или блочек, язычок изделия, должен быть дублирован межподкладкой из пенополиуретана. Дополнительные материалы верха обуви должны соответствовать требованиям, указанным в таблице Заказчика №3. Таблица № 3 - Деталь обуви; - Материал. - Мягкий кант.; - Кожа хромовая, черного цвета, подкладочная / перчаточная кожа/винилис кожа. - Клапан.; - Кожа хромовая, черного цвета, подкладочная / перчаточная кожа/винилис кожа. Шнуровка изделия должна выполняться с применением металлической фурнитуры на: петлях и/или блочках. Шнурки должны быть: хлопчатобумажными; синтетическими по действующей НД, с пластмассовыми наконечниками или из сыромяти по ГОСТ 1562, шириной: от 4,0 до 4,5 мм. Подкладку берца изделия, мягкого канта рекомендуется дублировать пенополиуретаном с применением подкладочного материала с высокими гигиеническими, эстетическими и прочностными характеристиками, по типу: «ария» / «3д сетки» (паропроницаемого, объемного подкладочного материала с амортизационными свойствами, высокой степенью устойчивости к истиранию, легкой текстурой) или спилка/кожи. Изделие должно иметь основную стельку, без: складок, морщин и перекосов, из ткани – применяемой при выполнении подкладки союзки изделия или аналогичной, под всей поверхностью стопы. Изделие должно иметь вкладную стельку, соответствующую по форме основной стельке, произведенную из: термопластических, вспененных, стелечных материалов с толщиной и плотностью не менее 3мм и 300гр/м2 - соответственно; стелечных материалов в соответствии с ГОСТ 12.4.137- 2001…Размер вкладной стельки должен соответствовать размеру обуви. Вкладная стелька должна полностью закрыть основную стельку, без перекосов, морщин и складок. Особенности обработки: При сборке заготовок должны соблюдаться следующие требования: настрачивание деталей должно производиться в соответствии с гофрами и наколами, строчки должны быть параллельны краям скрепляемых деталей и между собой, нитки должны быть хорошо утянуты и заполнять проколы от иголок, тачные швы должны быть тщательно разглажены. Прочность ниточных креплений деталей заготовок верха обуви, при учете двух строчек и более должна соответствовать нормам, указанным в таблице № 4. (ГОСТ 12.4.137-2001 п.5пп.16). Таблица №4. - Вид обуви; - Наименование скрепляемых деталей; - Разрывная нагрузка на 1 см длины шва, Н/см, не менее; - В соответствии с. - Полуботинки; Союзка с берцем - Задний наружный ремень/ задинка с берцем; 150 120; ГОСТ 9290-76. |
| Галоши диэлектрические | Конструктивные особенности: Галоши диэлектрические - должны состоять из резинового верха, резиновой рифленой подошвы и текстильного чулка в основе. Маркировка и упаковка изделий: Соответствие ГОСТ 13385-78 Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов. ТР ТС 019/2011 «Средства индивидуальной защиты ног. Обувь защитная. Технические требования», ГОСТ 11373-88 «Обувь. Размеры». Упаковка, транспортирование и хранение – по ГОСТ 7296-81 «Обувь. Маркировка, транспортирование и хранение». Обувь должна быть произведена не ранее 2-го квартала 2017г. Гарантийный срок хранения: на складе потребителя с ненарушенной упаковкой при температуре от -14ºС до +25ºС, должен быть не менее 70%, со дня продажи. |
| БОТИНКИ ЮФТЕВЫЕ НА МАСЛОБЕНЗОСТОЙКОЙ ПОДОШВЕ | Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна соответствовать нормам, указанным в таблице Заказчика №1, в соответствии с ГОСТ 9292-82. Коэффициент снижения прочности крепления деталей низа обуви, от воздействия нефти и нефтепродуктов не должен быть: менее 0,5. Изделие должно быть произведено строчечно-литьевым/литьевым - методом крепления с рифленой подошвой стойкой к стиранию, порезам и задирам, с маслобензостойкими (устойчивая к воздействию агрессивной среды – масел, нефтепродуктов) свойствами . Размеры обуви, должны определяться длиной стопы выраженной в мм, с интервалом междусмежными размерами (мм) 7,5. По половозрастному признаку – обувь, должна подразделяться как: мужская, по размерам и полнотам должна соответствовать: ГОСТ 3927-88 и ГОСТ 11373-88. По числовому значению - приподнятость пяточной части (обувной колодки), не должна быть более 15мм, обувь должна подразделяться как низко – каблучная. Таблица№1. № п/п; Материал подошвы; Метод крепления деталей низа с верхом и наименование скрепляемых деталей; Прочность крепления подошвы на 1 см ширины затяжной кромки, Н/см. Не менее. 1; ПУ; Литьевой / строчечно-литьевой метод крепления подошвы с верхом; 70. Рисунок протектора ходовой поверхности подошвы должен быть ярко выраженный, обеспечивать хороший контакт с грунтовым, асфальтным и бетонным покрытием. Применяемая подошва должна обладать: ярко выраженной боковой поддержкой в пяточно-голеночной части (подъемной части стопы) при боковых движениях, дополнительной ярко выраженной защитой носочной части, ярко выраженной зоной сцепления пяточной и носочной части в ходовой поверхности; «кубики» протектора – грунтозацепы подошвы, применяемой при производстве обуви, должны быть снабжены выводящими грязь «ламелями». Глубина протектора ходовой поверхности подошвы в пяточной (каблучной) и носочно-пучковой зоне грунтозацепа, не должна быть менее 5 мм. При производстве деталей спецобуви, расположенных над плантарной частью стопы, должна применяться натуральная кожа – КРС в соответствии с: ГОСТ 485-82ветствии с ГОСТ ить спецобувь частио слоя, с естественной нешлифованной лицевой поверхностью - тесненная «Юфтевая». В качестве материалов верха для берца, задинки / ЗНР спецобуви допускается применение свиной кожи в соответствии с: ГОСТ 485-82ветствии с ГОСТ ить спецобувь частио слоя, с естественной нешлифованной лицевой поверхностью. Область применения материала - должно, соответствовать требованиям таблицы Заказчика №2 (ГОСТ 12.4.137-2001 п.5пп.14). - Таблица №2. Наименование деталей:; Материалы и участки, из которых выкраиваются детали; Толщина деталей, мм. Союзка; Кожа из натуральных шкур черного цвета.; 1,5–1,8мм. Берец; Кожа из натуральных шкур черного цвета.; 1,2–1,9мм. Задинка/задний наружный ремень; Кожа из натуральных шкур черного цвета.; 1,1-1,9мм. Каркасность обуви должна достигаться применением формованных дублированных задников и подноска. Подносок должен быть выполнен из - композитного материала, с защитой от ударов в носочной части до 5Дж. Пятка, должна быть усилена жесткой вставкой из термопластичного материала/обувного картона в соответствии с ГОСТ 9542-89, толщиной 2,0-2,2 мм; пяточник/жосткий формованный задник, должен быть хорошо склеен с деталью задинки без перекосов и смещения, поверхность не должна иметь пузырей, сдиров, включений, заусенцев, выхватов и недорубов. Высота задника в исходном размере, в (мм), в изделии не должна быть более 49. Допускается поставка модели, где задинка в конструкции (модели производителя) отсутствует, в таком случае, в изделие – должен применяться задний наружный ремень (ЗНР) укрепляющий задний шов, соединяющий берец изделия. ЗНР может быть прямоугольным или расширенным к верху или к низу. Поднаряд изделия для дополнительного влаго-отвода, должен выполнятся без складок, морщин и перекосов материала с высокими гигроскопическими свойствами, высокой воздухопраницаемостью, влагоемкостью и влагоотдачей (например): сукна портяночного; нетканого футера или материала из 100% хлопка трикотажного переплетения, применяемого при производстве обуви. - Берец изделия, для зашиты голеностопного сустава должен иметь: мягкий кант (манжет различной модификации и формы) из кожи дублированной пенополиуретаном. Для дополнительного комфорта при эксплуатации спецобуви и смягчения давления шнуровки изделия, петель или блочек, язычок изделия, должен быть дублирован межподкладкой из пенополиуретана. Конструкция заготовки верха и союзки изделия, для предотвращения попадания нетоксичной пыли, и т.д. должны быть «собраны» с применением глухого/полуглухого клапана. Для дополнительной прочности наружным краям берец, детали верха обуви должны быть дополнены надблочником, с расположенными на нем: блочками и/или пеллями. Максимальная высота ботинка в исходном мужском размере (42р) не должна быть выше 17см, поставка модели с «высоким» берцем – не допускаются. Дополнительные материалы верха обуви должны соответствовать требованиям, указанным в таблице Заказчика №3. Таблица № 3 - Деталь обуви; - Материал. - Мягкий кант.; - Кожа хромовая, черного цвета, подкладочная / перчаточная кожа/винилис кожа. - Клапан.; - Кожа хромовая, черного цвета, подкладочная / перчаточная кожа/винилис кожа. Шнурки должны быть синтетическими или хлопчатобумажными по действующей НД; наконечники шнурков должны быть пластмассовыми или из сыромяти - по ГОСТ 1562, шириной: от 4,0 до 4,5 мм. Подкладка берца изделия, мягкого канта должна выполняться из паропроницаемого, объемного подкладочного материала по типу: «ария»/ «3д сетки» (с высокими гигиеническими, эстетическими и прочностными характеристиками, амортизационными свойствами, высокой степенью устойчивости к истиранию, легкой текстурой) или эквивалент. Изделие должно иметь основную стельку, без: складок, морщин и перекосов, из ткани – применяемой при выполнении подкладки союзки изделия или аналогичной, под всей поверхностью стопы. Изделие должно иметь вкладную стельку – соответствующую по форме основной стельке, произведенную из: термопластических, вспененных, стелечных материалов с минимально-допустимой толщиной и плотностью 3мм и 300гр/м2 - соответственно; стелечных материалов в соответствии с ГОСТ 12.4.137- 2001…Размер вкладной стельки должен соответствовать размеру обуви. Вкладная стелька должна полностью закрыть основную стельку, без перекосов, морщин, складок. При сборке заготовок должны соблюдаться следующие требования: настрачивание деталей должно производиться в соответствии с гофрами и наколами, строчки должны быть параллельны краям скрепляемых деталей и между собой, нитки должны быть хорошо утянуты и заполнять проколы от иголок, тачные швы должны быть тщательно разглажены. Прочность ниточных креплений деталей заготовок верха обуви, при учете двух строчек и более должна соответствовать нормам, указанным в таблице № 4. (ГОСТ 12.4.137-2001 п.5пп.16). Таблица №4. - Вид обуви; - Наименование скрепляемых деталей; - Разрывная нагрузка на 1 см длины шва, Н/см, не менее; - В соответствии с. - Ботинки; Союзка с берцем - Задний наружный ремень/ задинка с берцем; 150 120; ГОСТ 9290-76. |
| БОТИНКИ ЮФТЕВЫЕ НА НИТРИЛЬНОЙ ПОДОШВЕ | Размеры обуви, должны определяться длиной стопы выраженной в мм, с интервалом междусмежными размерами (мм) 7,5. По половозрастному признаку – обувь, должна подразделяться как: мужская, по размерам и полнотам должна соответствовать: ГОСТ 3927-88 и ГОСТ 11373-88. По числовому значению - приподнятость пяточной части (обувной колодки), не должна быть более 20мм, обувь должна подразделяться как низко – каблучная. Крепление подошвы (с маслобензостойкими, износостойкими, термостойкими, морозостойкими свойствами) в изделии должно быть произведено методом: прессовой вулканизации, с применением рифленой, монолитной подошвы из нитрила. Прочность крепления деталей низа с верхом подошвой обуви не должна быть менее 70Н/см на 1 см ширины затяжной кромки подошвы. Коэффициент снижения прочности крепления деталей низа обуви, от воздействия нефти и нефтепродуктов должен быть: не менее 0,5. Рисунок протектора ходового слоя подошвы (по глубине - высоте) должен быть ярко выраженный, обеспечивать хороший контакт с грунтовым, асфальтным и бетонным покрытием. Применяемая подошва должна обладать ярко выраженной зоной грунтозацепа подошвы. Глубина протектора подошвы в пяточной (каблучной) и носочно-пучковой зоне грунтозацепа, не должна быть менее 5 мм. При производстве деталей спецобуви должна применяться натуральная юфтевая термостойкая кожа. Область применения материала - должно, соответствовать требованиям таблицы №1 (ГОСТ 12.4.032-95 п.4пп.6). - Таблица №1. Наименование деталей:; Материалы и участки, из которых выкраиваются детали; Толщина деталей, мм. Союзка; Натуральная юфтевая термостойкая кожа; 1,7–2,2мм. Берец; Натуральная юфтевая термостойкая кожа; 1,4–1,8мм. Задинка/задний наружный ремень; Натуральная юфтевая термостойкая кожа; 1,5-2мм. Клапан – язычок: (при наличии*); Натуральная юфтевая термостойкая кожа; от 1мм. Каркасность обуви должна достигаться применением формованных дублированных задников и подноска. Подносок должен быть выполнен из: термопластических материалов для подносков или кожи для низа обуви из шкур крупного рогатого скота по ГОСТ 1903. Пятка, должна быть усилена жесткой вставкой из: кожи для низа обуви по ГОСТ 29277, чепрачной части; обувного картона в соответствии с ГОСТ 9542-89, толщиной 2,0-2,2 мм или эквивалент. Задник, должен быть хорошо склеен с деталью задинки без перекосов и смещения, поверхность не должна иметь пузырей, сдиров, включений, заусенцев, выхватов и недорубов. Поднаряд изделия в том числе подклад берца, для дополнительного влаго-отвода должен выполнятся без складок, морщин и перекосов, из: натуральных кож, кроме овчины; материала с высокими гигроскопическими свойствами, высокой воздухопраницаемостью, влагоемкостью и влагоотдачей из 100% хлопка трикотажного переплетения или шерстяных/полушерстяных материалов применяемых при производстве обуви. - Берец изделия, для зашиты голеностопного сустава должен иметь: мягкий кант (манжет различной модификации и формы), из: кожи дублированной пенополиуретаном. Изделие должно иметь основную стельку, без складок, морщин и перекосов под всей поверхностью стопы, из обувного картона толщиной 2,0-2,2 мм или втачную, из жестких подкладочных материалов. Изделие должно иметь вкладную стельку, соответствующую по форме основной стельке, произведенную по ГОСТ 1903 /ГОСТ 29277, из: чепрачной части; кожи для низа обуви. Размер вкладной стельки должен соответствовать размеру обуви. Вкладная стелька должна полностью закрыть основную стельку, без перекосов, морщин, складок. При сборке заготовок должны соблюдаться следующие требования: настрачивание деталей должно производиться в соответствии с гофрами и наколами, строчки должны быть параллельны краям скрепляемых деталей и между собой, нитки должны быть хорошо утянуты и заполнять проколы от иголок, тачные швы должны быть тщательно разглажены. Прочность ниточных креплений деталей заготовок верха обуви, при учете двух и более строчек, должна соответствовать нормам, указанным в таблице Заказчика № 2. (ГОСТ 12.4.032-95 п.4пп.7). Таблица №2. - Вид обуви; - Наименование скрепляемых деталей; - Разрывная нагрузка на 1 см длины шва, Н/см, не менее; - В соответствии с. - Ботинки; Союзка с берцем Задинка с берцем; 150 120; ГОСТ 9290-76. |
| САПОГИ ЮФТЕВЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ НА МАСЛОБЕНЗОСТОЙКОЙ ПОДОШВЕ | Размеры обуви, должны определяться длиной стопы выраженной в мм, с интервалом междусмежными размерами (мм): 7,5. По половозрастному признаку – обувь, должна подразделяться как: мужская, по размерам и полнотам должна соответствовать: ГОСТ 3927-88 и ГОСТ 11373-88. По числовому значению - приподнятость пяточной части (обувной колодки), не должна быть более 15мм, обувь должна подразделяться как низко – каблучная. Изделие должно быть произведено: литьевым; строчечно-литьевым методом крепления с комбинированной, рифленой подошвой из компонентных материалов, с повышенной стойкостью к стиранию, порезам и задирам, с маслобензостойкими, износостойкими, термостойкими, морозостойкими свойствами, с ходовым слоем подошвы из: термополиуретана; нитрила. Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна соответствовать нормам, указанным в таблице Заказчика №1, в соответствии с ГОСТ 9292-82. Коэффициент снижения прочности крепления деталей низа обуви, от воздействия нефти и нефтепродуктов должен быть: не менее 0,5. Таблица№1. № п/п; Материал подошвы (два слоя); Метод крепления деталей низа с верхом и наименование скрепляемых деталей; Прочность крепления подошвы на 1 см ширины затяжной кромки, Н/см. Не менее. 1; Промежуточный и ходовой слой; Литьевой / строчечно-литьевой метод крепления подошвы с верхом; 70. Рисунок протектора ходового слоя подошвы (по глубине - высоте) должен быть ярко выраженный, обеспечивать хороший контакт с грунтовым, асфальтным и бетонным покрытием, обледенелыми поверхностями при пониженных температурах. Применяемая подошва должна обладать ярко выраженной боковой поддержкой в пяточно-голеночной части (подъемной части стопы) при боковых движениях, дополнительной ярко выраженной защитой носочной части, ярко выраженной зоной сцепления пяточной и носочной части в ходовом слое; «кубики» протектора – грунтозацепы подошвы, применяемой при производстве обуви, должны быть снабжены выводящими грязь «ламелями». Глубина протектора ходового слоя подошвы (по глубине - высоте) в пяточной (каблучной) и носочно-пучковой зоне грунтозацепа, не должна быть менее 4 мм. «Ходовой слой» подошвы, для пяточной и носочной части, допускается с минимальным значением 7мм; промежуточный слой подошвы в носочно-пучковой части, должен быть не менее 7мм; промежуточный слой подошвы в пяточной части, должен быть: от 15мм. При производстве верха спецобуви должна применяться натуральная кожа в соответствии с ГОСТ 485-82 «Юфть для верха обуви»ветствии с ГОСТ ить спецобувь частио слоя, с естественной нешлифованной лицевой поверхностью тесненная - «Юфтевая». Область применения материала - должно, соответствовать требованиям таблицы Заказчика №2 (ГОСТ 12.4.137-2001 п.5пп.14). - Таблица №2. Наименование деталей:; Материалы и участки, из которых выкраиваются детали; Толщина деталей, мм. Перед; Кожа из шкур КРС, черного цвета, в соответствии с ГОСТ 485-82; 1,7 – 2,2мм. Голенище; Кожа из шкур КРС/ свиных шкур, черного цвета, в соответствии с ГОСТ 485-82.; 1,7 – 1,9мм. Задинка и/или задний наружный ремень; Кожа из шкур КРС/ свиных шкур, черного цвета, в соответствии с ГОСТ 485-82.; 1,7 – 1,9мм. Каркасность обуви должна достигаться применением формованных дублированных задника и подноска; подносок должен быть выполнен из - композитного материала, не подвергаться окислению, с защитой от ударов в носочной части (не менее 5Дж). Пятка, должна быть усилена жесткой вставкой из термопластичного материала/обувного картона в соответствии с ГОСТ 9542-89, толщиной 2,0-2,2 мм; пяточник/жосткий формованный задник должен быть хорошо склеен с деталью задинки без перекосов и смещения, поверхность не должна иметь пузырей, сдиров, включений, заусенцев, выхватов и недорубов. Допускается поставка модели, где задинка в конструкции (модели производителя) отсутствует, в таком случае, задний наружный ремень (ЗНР) должен укреплять задний шов голенища изделия и перед. ЗНР* может быть прямоугольным или расширенным к верху или к низу. Утеплитель изделия должен выполняться без складок, морщин и перекосов, из: искусственного/ натурального меха, по ГОСТ 4661 или шерстяных /полушерстяных материалов. Изделие должно иметь основную стельку без складок, морщин и перекосов, под всей поверхностью стопы, из материала с высокими гигроскопическими свойствами, высокой воздухопраницаемостью, влагоемкостью и влагоотдачей: сукна портяночного; нетканого подкладочного футера; ворсита или материала из 100% хлопка трикотажного переплетения, применяемого при производстве обуви. Изделие должно иметь вкладную стельку без складок, морщин и перекосов соответствующую по форме основной стельке, формованную, из материалов применяемых при выполнении утеплителя изделия…, дублированного: обувным картоном в соответствии с ГОСТ 9542-89, толщиной 2,0-2,2 мм или термопластическими, вспененными, стелечными материалами с минимальной толщиной и плотностью 3мм и 300гр/м2 - соответственно. Размер вкладной стельки должен соответствовать размеру обуви. При сборке заготовок настрачивание деталей должно производиться в соответствии с гофрами и наколами; строчки должны быть параллельны краям скрепляемых деталей и между собой; нитки должны быть хорошо утянуты и заполнять проколы от иголок, тачные швы должны быть тщательно разглажены. Прочность ниточных креплений заготовок верха обуви при двух строчках и более должна соответствовать нормам, указанным в таблице Заказчика №3. Таблица №3 - Вид обуви; - Наименование скрепляемых деталей; - Разрывная нагрузка на 1 см длины шва, Н/см, не менее; - В соответствии с. - Сапоги; Перед и задинка* Голенище, задний наружный ремень*; 150 150; ГОСТ 9290-76. |
| БОТИНКИ ЮФТЕВЫЕ НА МАСЛОБЕНЗОСТОЙКОЙ ПОДОШВЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПОДНОСКОМ | Размеры обуви, должны определяться длиной стопы выраженной в мм, с интервалом междусмежными размерами (мм) 7,5. По половозрастному признаку – обувь, должна подразделяться как: мужская, по размерам и полнотам должна соответствовать: ГОСТ 3927-88 и ГОСТ 11373-88. По числовому значению - приподнятость пяточной части (обувной колодки), не должна быть более 15мм, обувь должна подразделяться как низко – каблучная. Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна соответствовать нормам, указанным в таблице Заказчика №1, в соответствии с ГОСТ 9292-82. Коэффициент снижения прочности крепления деталей низа обуви, от воздействия нефти и нефтепродуктов не должен быть: менее 0,5. Изделие должно быть произведено строчечно-литьевым/литьевым - методом крепления с рифленой подошвой стойкой к стиранию, порезам и задирам, с маслобензостойкими (устойчивая к воздействию агрессивной среды – масел, нефтепродуктов) свойствами. Таблица№1. № п/п; Материал подошвы; Метод крепления деталей низа с верхом и наименование скрепляемых деталей; Прочность крепления подошвы на 1 см ширины затяжной кромки, Н/см. Не менее. 1; ПУ; Литьевой / строчечно-литьевой метод крепления подошвы с верхом; 70. Рисунок протектора ходовой поверхности подошвы должен быть ярко выраженный, обеспечивать хороший контакт с грунтовым, асфальтным и бетонным покрытием. Применяемая подошва должна обладать ярко выраженной боковой поддержкой в пяточно-голеночной части (подъемной части стопы) при боковых движениях, дополнительной ярко выраженной защитой носочной части, ярко выраженной зоной сцепления пяточной и носочной части в ходовой поверхности; «кубики» протектора – грунтозацепы подошвы, применяемой при производстве обуви, должны быть снабжены выводящими грязь «ламелями». Глубина протектора ходовой поверхности подошвы в пяточной (каблучной) и носочно-пучковой зоне грунтозацепа, не должна быть менее 5 мм. При производстве деталей спецобуви должна применяться натуральная кожа – КРС в соответствии с: ГОСТ 485-82ветствии с ГОСТ ить спецобувь частио слоя, с естественной нешлифованной лицевой поверхностью - тесненная «Юфтевая». В качестве материалов верха для берца, задинки / ЗНР спецобуви допускается применение свиной кожи в соответствии с: ГОСТ 485-82ветствии с ГОСТ ить спецобувь частио слоя, с естественной нешлифованной лицевой поверхностью. Область применения материала - должно, соответствовать требованиям таблицы Заказчика №2 (ГОСТ 12.4.137-2001 п.5пп.14). - Таблица №2. Наименование деталей:; Материалы и участки, из которых выкраиваются детали; Толщина деталей, мм. Союзка; Кожа из натуральных шкур черного цвета.; 1,5–1,8мм. Берец; Кожа из натуральных шкур черного цвета.; 1,2–1,9мм. Задинка/задний наружный ремень; Кожа из натуральных шкур черного цвета.; 1,1-1,9мм. Каркасность обуви должна достигаться применением формованных дублированных задников и подноска. Подносок должен быть выполнен из: металлического или композитного материала (как эквивалент), с защитой от ударов в носочной части до 200Дж. Пятка, должна быть усилена жесткой вставкой из термопластичного материала/обувного картона в соответствии с ГОСТ 9542-89, толщиной 2,0-2,2 мм; пяточник/жосткий формованный задник, должен быть хорошо склеен с деталью задинки без перекосов и смещения, поверхность не должна иметь пузырей, сдиров, включений, заусенцев, выхватов и недорубов. Высота задника в исходном размере, в (мм), в изделии не должна быть более 49. Допускается поставка модели, где задинка в конструкции (модели производителя) отсутствует, в таком случае, в изделие – должен применяться задний наружный ремень (ЗНР) укрепляющий задний шов, соединяющий берец изделия. ЗНР* может быть прямоугольным или расширенным к верху или к низу. Поднаряд изделия для дополнительного влаго-отвода, должен выполнятся без складок, морщин и перекосов, из материала с высокими гигроскопическими свойствами, высокой воздухопраницаемостью, влагоемкостью и влагоотдачей: сукна портяночного; нетканого футера или материала из 100% хлопка трикотажного переплетения, применяемого при производстве обуви. - Берец изделия, для зашиты голеностопного сустава должен иметь: мягкий кант (манжет различной модификации и формы), из кожи дублированной пенополиуретаном. Для дополнительного комфорта при эксплуатации спецобуви и смягчения давления шнуровки изделия, петель или блочек, язычок изделия, должен быть дублирован межподкладкой из пенополиуретана. Конструкция заготовки верха и союзки изделия, для предотвращения попадания нетоксичной пыли, и т.д. должны быть «собраны» с применением глухого/полуглухого клапана. Высота ботинка в исходном мужском размере (42р) не должна быть выше 17см, поставка модели с «высоким» берцем – не допускаются. Дополнительные материалы верха обуви должны соответствовать требованиям, указанным в таблице Заказчика №3. Таблица № 3 - Деталь обуви; - Материал. - Мягкий кант.; - Кожа хромовая, черного цвета, подкладочная / перчаточная кожа/винилис кожа. - Клапан.; - Кожа хромовая, черного цвета, подкладочная / перчаточная кожа/винилис кожа. Шнуровка изделия должна выполняться без металлических крючков, с применением металлической фурнитуры на: петлях и/или блочках. Шнурки должны быть синтетическими или хлопчатобумажными по действующей НД; наконечники шнурков должны быть пластмассовыми или из сыромяти - по ГОСТ 1562, шириной: от 4,0 до 4,5 мм. Подкладка берца изделия, мягкого канта должна выполняться с применением пенополиуретаном, из, по типу: «ария» / «3д сетки» паропроницаемого, объемного подкладочного материала с высокими гигиеническими, эстетическими и прочностными характеристиками, амортизационными свойствами, высокой степенью устойчивости к истиранию, легкой текстурой или эквивалент. Изделие должно иметь основную стельку, без: складок, морщин и перекосов, из ткани – применяемой при выполнении подкладки союзки изделия или аналогичной, под всей поверхностью стопы. Изделие должно иметь вкладную стельку – соответствующую по форме основной стельке, произведенную из: термопластических, вспененных, стелечных материалов с допустимой минимальной толщиной и плотностью 3мм и 300гр/м2 - соответственно; стелечных материалов в соответствии с ГОСТ 12.4.137- 2001…Размер вкладной стельки должен соответствовать размеру обуви. Вкладная стелька должна полностью закрыть основную стельку, без перекосов, морщин, складок. При сборке заготовок должны соблюдаться следующие требования: настрачивание деталей должно производиться в соответствии с гофрами и наколами, строчки должны быть параллельны краям скрепляемых деталей и между собой, нитки должны быть хорошо утянуты и заполнять проколы от иголок, тачные швы должны быть тщательно разглажены. Прочность ниточных креплений деталей заготовок верха обуви, при учете двух строчек и более должна соответствовать нормам, указанным в таблице № 4. (ГОСТ 12.4.137-2001 п.5пп.16). Таблица №4. - Вид обуви; - Наименование скрепляемых деталей; - Разрывная нагрузка на 1 см длины шва, Н/см, не менее; - В соответствии с. - Ботинки; Союзка с берцем - Задний наружный ремень/ задинка с берцем; 150 120; ГОСТ 9290-76. |
| САПОГИ ЮФЕТВЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ НА НЕФТЕМОРОЗОСТОЙКОЙ ПОДОШВЕ | По половозрастному признаку – обувь, должна подразделяться как: мужская, по размерам и полнотам должна соответствовать: ГОСТ 3927-88 и ГОСТ 11373-88. По числовому значению - приподнятость пяточной части (обувной колодки), не должна быть более 15мм, обувь должна подразделяться как низко – каблучная. Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна соответствовать нормам, указанным в таблице Заказчика №1, в соответствии с ГОСТ 9292-82. Коэффициент снижения прочности крепления деталей низа обуви, от воздействия нефти и нефтепродуктов должен быть: не менее 0,5. Изделие должно быть произведено: литьевым; строчечно-литьевым методом крепления с комбинированной, рифленой подошвой из компонентных материалов, с повышенной стойкостью к стиранию, порезам и задирам, с маслобензостойкими (устойчивая к воздействию агрессивной среды – масел, нефтепродуктов), износостойкими, термостойкими, морозостойкими свойствами, с ходовым слоем подошвы из: термополиуретана или нитрила. Таблица№1. № п/п; Материал подошвы (два слоя); Метод крепления деталей низа с верхом и наименование скрепляемых деталей; Прочность крепления подошвы на 1 см ширины затяжной кромки, Н/см. Не менее. 1; Промежуточный и ходовой слой; Литьевой / строчечно-литьевой метод крепления подошвы с верхом; 70. Рисунок протектора ходового слоя подошвы (по глубине - высоте) должен быть ярко выраженный, обеспечивать хороший контакт с грунтовым, асфальтным и бетонным покрытием, обледенелыми поверхностями при пониженных температурах. Применяемая подошва должна обладать ярко выраженной боковой поддержкой в пяточно-голеночной части (подъемной части стопы) при боковых движениях, дополнительной ярко выраженной защитой носочной части, ярко выраженной зоной сцепления пяточной и носочной части в ходовом слое; «кубики» протектора – грунтозацепы подошвы, применяемой при производстве обуви, должны быть снабжены выводящими грязь «ламелями». Глубина протектора ходового слоя подошвы (по глубине - высоте) в пяточной (каблучной) и носочно-пучковой зоне грунтозацепа, не должна быть менее 4 мм. «Ходовой слой» подошвы, для пяточной и носочной части, допускается с минимальным значением 7мм; промежуточный слой подошвы в носочно-пучковой части, должен быть минимум 15мм; промежуточный слой подошвы в пяточной части, должен быть: от 20мм. При производстве верха спецобуви должна применяться натуральная кожа в соответствии с ГОСТ 485-82 «Юфть для верха обуви»ветствии с ГОСТ ить спецобувь частио слоя, с естественной нешлифованной лицевой поверхностью тесненная - «Юфтевая». Область применения материала - должно, соответствовать требованиям таблицы Заказчика №2 (ГОСТ 12.4.137-2001 п.5пп.14). - Таблица №2. Наименование деталей:; Материалы и участки, из которых выкраиваются детали; Толщина деталей, мм. Перед; Кожа из шкур КРС, черного цвета, в соответствии с ГОСТ 485-82; 1,7 – 2,2мм. Голенище; Кожа из шкур КРС/ свиных шкур, черного цвета, в соответствии с ГОСТ 485-82.; 1,7 – 1,9мм. Задинка и/или задний наружный ремень; Кожа из шкур КРС/ свиных шкур, черного цвета, в соответствии с ГОСТ 485-82.; 1,7 – 1,9мм. Каркасность обуви должна достигаться применением формованных дублированных задника и подноска; подносок должен быть выполнен из - композитного материала, не подвергаться окислению, с минимальной защитой от ударов в носочной части (не менее 5Дж). Пятка, должна быть усилена жесткой вставкой из термопластичного материала/обувного картона в соответствии с ГОСТ 9542-89, толщиной 2,0-2,2 мм; пяточник/жосткий формованный задник должен быть хорошо склеен с деталью задинки без перекосов и смещения, поверхность не должна иметь пузырей, сдиров, включений, заусенцев, выхватов и недорубов. Допускается поставка модели, где задинка в конструкции (модели производителя) отсутствует, в таком случае, задний наружный ремень (ЗНР) должен укреплять задний шов голенища изделия и перед. ЗНР может быть прямоугольным или расширенным к верху или к низу. Утеплитель изделия должен выполняться без складок, морщин и перекосов, с подкладкой из: искусственного/ натурального меха, по ГОСТ 4661 или шерстяных /полушерстяных материалов. Изделие должно иметь основную стельку без складок, морщин и перекосов, под всей поверхностью стопы, из материала с высокими гигроскопическими свойствами, высокой воздухопраницаемостью, влагоемкостью и влагоотдачей: сукна портяночного; нетканого подкладочного футера; ворсита или материала из 100% хлопка трикотажного переплетения, применяемого при производстве обуви. Изделие должно иметь вкладную стельку без складок, морщин и перекосов соответствующую по форме основной стельке, формованную, из материалов применяемых при выполнении утеплителя изделия, дублированного: обувным картоном в соответствии с ГОСТ 9542-89, толщиной 2,0-2,2 мм или термопластическими, вспененными, стелечными материалами с минимально-допустимой толщиной и плотностью 3мм и 300гр/м2 - соответственно. Размер вкладной стельки должен соответствовать размеру обуви. При сборке заготовок настрачивание деталей должно производиться в соответствии с гофрами и наколами; строчки должны быть параллельны краям скрепляемых деталей и между собой; нитки должны быть хорошо утянуты и заполнять проколы от иголок, тачные швы должны быть тщательно разглажены. Прочность ниточных креплений заготовок верха обуви при двух строчках и более должна соответствовать нормам, указанным в таблице Заказчика №3 Таблица №3 - Вид обуви; - Наименование скрепляемых деталей; - Разрывная нагрузка на 1 см длины шва, Н/см, не менее; - В соответствии с. - Сапоги; Перед и задинка* Голенище, задний наружный ремень*; 150 150; ГОСТ 9290-76. |
| ТАПОЧКИ КОЖАНЫЕ | По половозрастному признаку – обувь, должна подразделяться как: женская, по размерам и полнотам должна соответствовать: ГОСТ 3927-88 и ГОСТ 11373-88. Размеры обуви, должны определяться длиной стопы выраженной в мм, с интервалом междусмежными размерами (мм): 7,5. По числовому значению - приподнятость пяточной части (обувной колодки) должна подразделяться обувь как низко или средне каблучная. Конструктивные особенности. Изделие должно быть произведено с верхом из кожи, с литьевым или аналогичным методом крепления подошвы. Удобство в ношении (эксплуатации) должно достигаться благодаря: процессу затяжки и формованию обуви на обувных колодках (изделие должно иметь отформованную - форму носка), поставка изделия не подлежащих при производстве процесс формования (не имеющей формы) – не допускается. Подкладка изделия должна выполняться из тканей: хлопчатобумажных; с высоким содержанием хлопка. В качестве эквивалента допускается применение подкладки: дышащей обувной сетки по типу «ария»; спилок КРС естественного крашения толщиной 0,9-1.1 мм. Применяемая подкладка должна дублировать союзную часть обуви и берец изделия. Пяточник (при наличии) из натуральной кожи должен дублировать пятку. Основной цвет подкладки – должен сочетаться с «черным» кожаным верхом обувных изделий. Верхний край изделия при производстве тапочек (обуви) должен быть: подшит в подгибку; окантован штафиркой, выполненной при помощи тесьмы окантовочной или кожи, в тон цвету верха обуви. Изделие должно иметь стельку без складок, морщин и перекосов: основную, подшитую из ткани – применяемой при выполнении подкладки изделия; вкладную (подклеенную). Стелька вкладная* должна выполнятся из: термопластических стелечных материалов, дублированную тканью: хлопчатобумажной или с высоким содержанием хлопка; спилка КРС естественного крашения толщиной 0,9-1,1 мм или комбинированных стелечных материалов. Размер вкладной (при наличии) стельки должен соответствовать размеру обуви, цвет вкладной стельки – цвету подкладки. Вкладная стелька* должна полностью закрыть основную стельку, без перекосов, морщин, складок. В зависимости от модели производителя – изделия (тапочки) могут поставляться с различными типами перфорации. Под различными типами перфорации подразумевается и рекомендуется «ложная» перфорация (когда с целью усиления поступления воздуха к ноге работающего пробиваются отверстия только в материале верха тапочек, а подкладка остается целиковой, с целью не попадания внутрь обуви сыпучих материалов – муки и т.д.) или полная перфорация (когда отверстия для поступления воздуха к ноге работающего имеются как в материале верха так и в подкладке союзки тапочек). По размеру перфорация должна подразделяться как: мелкая перфорация (диаметр отверстия 3 мм) или средняя перфорация (диаметр отверстия 5 мм), «крупная» перфорация (диаметр отверстия от 6 мм) – не допускается. Обувь должна изготавливаться из натуральной кожи с подошвой из: полиуретана или аналогичных синтетических материалов для производства подошвы, с различным креплением подошвы к заготовке верха изделия (…) с открытой пяткой. Цвет подошвы изделия: должен быть – черный. В зависимости от модели Участника, изделие может поставляться с цветом подошвы: коричневым; бежевым или в темных тонов и оттенков. Поставка изделия с отличными (другими) от указанных цветов и оттенков подошвы, такими как: синий, красный, и т.п. – не допускается. Тип применяемой подошвы для изготовления обуви, должен обеспечивать хороший контакт с напольным покрытием, предотвращать скольжения по зажиренной поверхности, что должно гарантировать устойчивость и защиту от скольжения ноги на поверхностях из кафельной плитки, линолеума и т.д. Минимальная высоты каблука у изделия должна составляет 6мм и подразделять изделие как: обувь с низким или средним каблуком. Материал верха, применяемый при производстве обуви должен быть – кожа натуральная с естественным/покрывным лицом, с теснением, толщиной: 1,2-1,4 мм. Цветовые характеристики: Цвет кожи (основной), применяемой при пошиве изделия должен быть «черным». |
| БОТИНКИ ЮФТЕВЫЕ НА ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПОДОШВЕ | По половозрастному признаку – обувь, должна подразделяться как: мужская, по размерам и полнотам должна соответствовать: ГОСТ 3927-88 и ГОСТ 11373-88. По числовому значению - приподнятость пяточной части (обувной колодки), не должна быть более 15мм, обувь должна подразделяться как низко – каблучная. Размеры обуви, должны определяться длиной стопы выраженной в мм, с интервалом междусмежными размерами (мм) 7,5. Изделие должно быть произведено строчечно-литьевым/литьевым - методом крепления с рифленой подошвой стойкой к стиранию, порезам и задирам, с маслобензостойкими (устойчивая к воздействию агрессивной среды – масел, нефтепродуктов) свойствами. Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна соответствовать нормам, указанным в таблице Заказчика №1(в соответствии с ГОСТ 9292-82). Коэффициент снижения прочности крепления деталей низа обуви, от воздействия нефти и нефтепродуктов не должен быть: менее 0,5. Таблица№1. № п/п; Материал подошвы; Метод крепления деталей низа с верхом и наименование скрепляемых деталей; Прочность крепления подошвы на 1 см ширины затяжной кромки, Н/см. Не менее. 1; ПУ; Литьевой / строчечно-литьевой метод крепления подошвы с верхом; 70. Рисунок протектора ходовой поверхности подошвы должен быть ярко выраженный, обеспечивать хороший контакт с грунтовым, асфальтным и бетонным покрытием. Применяемая подошва должна обладать ярко выраженной боковой поддержкой в пяточно-голеночной части (подъемной части стопы) при боковых движениях, дополнительной ярко выраженной защитой носочной части, ярко выраженной зоной сцепления пяточной и носочной части в ходовой поверхности; «кубики» протектора – грунтозацепы подошвы, применяемой при производстве обуви, должны быть снабжены выводящими грязь «ламелями». Глубина протектора ходовой поверхности подошвы в пяточной (каблучной) и носочно-пучковой зоне грунтозацепа, не должна быть менее 5 мм. При производстве деталей спецобуви, расположенных над плантарной частью стопы, должна применяться натуральная кожа – КРС в соответствии с: ГОСТ 485-82ветствии с ГОСТ ить спецобувь частио слоя, с естественной нешлифованной лицевой поверхностью - тесненная «Юфтевая». В качестве материалов верха для берца, задинки / ЗНР спецобуви допускается применение свиной кожи в соответствии с: ГОСТ 485-82ветствии с ГОСТ ить спецобувь частио слоя, с естественной нешлифованной лицевой поверхностью. Область применения материала - должно, соответствовать требованиям таблицы Заказчика №2 (ГОСТ 12.4.137-2001 п.5пп.14). - Таблица №2. Наименование деталей:; Материалы и участки, из которых выкраиваются детали; Толщина деталей, мм. Союзка; Кожа из натуральных шкур черного цвета.; 1,5–1,8мм. Берец; Кожа из натуральных шкур черного цвета.; 1,2–1,9мм. Задинка/задний наружный ремень; Кожа из натуральных шкур черного цвета.; 1,1-1,9мм. Каркасность обуви должна достигаться применением формованных дублированных задников и подноска. Подносок (деталь обуви, расположенная между союзкой и подкладкой) должен быть выполнен из - композитного материала, с защитой от ударов в носочной части до 5Дж. Пятка, должна быть усилена жесткой вставкой из термопластичного материала/обувного картона в соответствии с ГОСТ 9542-89, толщиной 2,0-2,2 мм; пяточник/жосткий формованный задник, должен быть хорошо склеен с деталью задинки без перекосов и смещения, поверхность не должна иметь пузырей, сдиров, включений, заусенцев, выхватов и недорубов. Высота задника в исходном размере, в (мм), в изделии не должна быть более 49. Допускается поставка модели, где задинка в конструкции (модели производителя) отсутствует, в таком случае, в изделие – должен применяться задний наружный ремень (ЗНР) укрепляющий задний шов, соединяющий берец изделия. ЗНР может быть прямоугольным или расширенным к верху или к низу. Поднаряд изделия для дополнительного влаго-отвода, должен выполнятся без складок, морщин и перекосов, из материала с высокими гигроскопическими свойствами, высокой воздухопраницаемостью, влагоемкостью и влагоотдачей: сукна портяночного; нетканого футера или материала из 100% хлопка трикотажного переплетения, применяемого при производстве обуви. - Берец изделия, для зашиты голеностопного сустава должен иметь: мягкий кант (манжет различной модификации и формы), из кожи дублированной пенополиуретаном. Для дополнительного комфорта при эксплуатации спецобуви и смягчения давления шнуровки изделия, петель или блочек, язычок изделия, должен быть дублирован межподкладкой из пенополиуретана. Конструкция заготовки верха и союзки изделия, для предотвращения попадания нетоксичной пыли, и т.д. должны быть «собраны» с применением глухого/полуглухого клапана. Высота ботинка в исходном мужском размере (42р) не должна быть выше 17см, поставка модели с «высоким» берцем – не допускаются. Дополнительные материалы верха обуви должны соответствовать требованиям, указанным в таблице Заказчика №3. Таблица № 3 - Деталь обуви; - Материал. - Мягкий кант.; - Кожа хромовая, черного цвета, подкладочная / перчаточная кожа/винилис кожа. - Клапан.; - Кожа хромовая, черного цвета, подкладочная / перчаточная кожа/винилис кожа. Шнуровка изделия должна выполняться с применением металлической фурнитуры на: петлях; блочках, вариант применения металлических крючков не допускается. Шнурки должны быть синтетическими или хлопчатобумажными по действующей НД; наконечники шнурков должны быть пластмассовыми или из сыромяти - по ГОСТ 1562, шириной: от 4,0 до 4,5 мм. Подкладка берца изделия, мягкого канта должна выполняться с применением пенополиуретана, из паропроницаемого, объемного подкладочного материала с высокими гигиеническими, эстетическими и прочностными характеристиками, амортизационными свойствами, высокой степенью устойчивости к истиранию, легкой текстурой, по типу: «ария» / «3д сетки» или эквивалент. Изделие должно иметь основную стельку, без: складок, морщин и перекосов, из ткани – применяемой при выполнении подкладки союзки изделия или аналогичной, под всей поверхностью стопы. Изделие должно иметь вкладную стельку – соответствующую по форме основной стельке, произведенную из: термопластических, вспененных, стелечных материалов (с толщиной и плотностью не менее: 3мм и 300гр/м2 – соответственно); стелечных материалов в соответствии с ГОСТ 12.4.137- 2001…Размер вкладной стельки должен соответствовать размеру обуви. Вкладная стелька должна полностью закрыть основную стельку, без перекосов, морщин, складок. При сборке заготовок должны соблюдаться следующие требования: настрачивание деталей должно производиться в соответствии с гофрами и наколами, строчки должны быть параллельны краям скрепляемых деталей и между собой, нитки должны быть хорошо утянуты и заполнять проколы от иголок, тачные швы должны быть тщательно разглажены. Прочность ниточных креплений деталей заготовок верха обуви, при учете двух строчек и более должна соответствовать нормам, указанным в таблице № 4. (ГОСТ 12.4.137-2001 п.5пп.16). Таблица №4. - Вид обуви; - Наименование скрепляемых деталей; - Разрывная нагрузка на 1 см длины шва, Н/см, не менее; - В соответствии с. - Ботинки; Союзка с берцец. - Задний наружный ремень/ задинка с берцем.; 150 120; ГОСТ 9290-76. |
| БОТИНКИ ЮФЕТВЫЕ С ХРОМОВЫМ ВЕРХОМ НА ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПОДОШВЕ | Изделие должно быть произведено строчечно-литьевым/литьевым - методом крепления с комбинированной, рифленой подошвой из компонентных материалов, с повышенной стойкостью к стиранию, порезам и задирам, с маслобензостойкими износостойкими, термостойкими, морозостойкими свойствами, с ходовым слоем подошвы из: термополиуретана. Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна соответствовать нормам, указанным в таблице Заказчика №1, в соответствии с ГОСТ 9292-82. Коэффициент снижения прочности крепления деталей низа обуви, от воздействия нефти и нефтепродуктов должен быть: не менее 0,5. Таблица№1. № п/п; Материал подошвы (два слоя); Метод крепления деталей низа с верхом и наименование скрепляемых деталей; Прочность крепления подошвы на 1 см ширины затяжной кромки, Н/см. Не менее. 1; Промежуточный и ходовой слой; Литьевой / строчечно-литьевой метод крепления подошвы с верхом; 70. Рисунок протектора ходового слоя подошвы (по глубине - высоте) должен быть ярко выраженный, обеспечивать хороший контакт с грунтовым, асфальтным, бетонным покрытием, обледенелыми поверхностями в «межсезонье». Применяемая подошва должна обладать ярко выраженной зоной сцепления пяточной и носочной части; «кубики» протектора – грунтозацепы подошвы, не должна быть менее 4 мм. «Ходовой слой» подошвы в пяточной (каблучной) и носочно-пучковой части, не допускается с толщиной менее 7мм; минимально-допустимый промежуточный слой подошвы в носочно-пучковой части, не должен быть менее 10мм; промежуточный слой подошвы в пяточной части, должен быть: не менее 15мм. При производстве верха спецобуви, должна применяться натуральная кожа – КРС в соответствии с: ГОСТ 939-88, с естественной нешлифованной лицевой поверхностью. Область применения материала - должно, соответствовать требованиям таблицы Заказчика №2 (ГОСТ 12.4.137-2001 п.5пп.14). - Таблица №2. Наименование деталей:; Материалы и участки, из которых выкраиваются детали; Толщина деталей, мм. Союзка; Кожа из шкур КРС черного цвета.; 1,3–1,8мм. Берец; Кожа из шкур КРС черного цвета.; 1,2–1,7мм. Задинка/задний наружный ремень; Кожа из шкур КРС черного цвета.; 1,3-1,9мм. Каркасность обуви должна достигаться применением формованных дублированных задников и подноска. Подносок должен быть выполнен из - композитного материала, с защитой от ударов в носочной части до 5Дж. Пятка, должна быть усилена жесткой вставкой из термопластичного материала/обувного картона в соответствии с ГОСТ 9542-89, толщиной 2,0-2,2 мм; пяточник/жосткий формованный задник, должен быть хорошо склеен с деталью задинки без перекосов и смещения, поверхность не должна иметь пузырей, сдиров, включений, заусенцев, выхватов и недорубов. Допускается поставка модели, где задинка в конструкции (модели производителя) отсутствует, в таком случае, в изделие – должен применяться задний наружный ремень (ЗНР) прямоугольным или расширенным к верху или к низ, укрепляющий задний шов, соединяющий берец изделия. Поднаряд изделия должен быть без складок, морщин и перекосов. Поднаряд для дополнительного влаго-отвода, должен выполнятся из материала с высокими гигроскопическими свойствами, высокой воздухопраницаемостью, влагоемкостью и влагоотдачей: сукна портяночного; нетканого футера или материала из 100% хлопка трикотажного переплетения, применяемого при производстве обуви. - Берец изделия, для зашиты голеностопного сустава должен иметь: мягкий кант (манжет различной модификации и формы), из кожи дублированной пенополиуретаном. Для дополнительного комфорта при эксплуатации спецобуви и смягчения давления шнуровки изделия, петель или блочек, язычок изделия, должен быть дублирован межподкладкой из пенополиуретана. Конструкция заготовки верха и союзки изделия, для предотвращения попадания нетоксичной пыли, и т.д. должны быть «собраны» с применением глухого/полуглухого клапана. Для дополнительной прочности наружным краям берец в модели детали верха обуви должен быть дополнен надблочником, с расположенными на нем: блочками; пеллями. Дополнительные материалы верха обуви должны соответствовать требованиям, указанным в таблице Заказчика №3. Таблица № 3 - Деталь обуви; - Материал. - Мягкий кант.; - Кожа хромовая, черного цвета, подкладочная / перчаточная кожа/винилис кожа. - Клапан.; - Кожа хромовая, черного цвета, подкладочная / перчаточная кожа/винилис кожа. Шнуровка изделия должна выполняться без металлических крючков, с применением металлической фурнитуры на: петлях; блочках. Шнурки должны быть: хлопчатобумажными; синтетическими по действующей НД, с пластмассовыми наконечниками или из сыромяти по ГОСТ 1562, шириной: от 4,0 до 4,5 мм. Подкладка берца изделия, мягкого канта должна дублироваться пенополиуретаном, выполняться с применением паропроницаемого, объемного подкладочного материала с высокими гигиеническими, эстетическими и прочностными характеристиками, амортизационными свойствами, высокой степенью устойчивости к истиранию, легкой текстурой, по типу: «ария» / «3д сетки» (или эквивалент установленным материалам)или спилка/кожи. Изделие должно иметь основную стельку, без: складок, морщин и перекосов, из ткани – применяемой при выполнении подкладки союзки изделия или аналогичной, под всей поверхностью стопы. Изделие должно иметь вкладную стельку, соответствующую по форме основной стельке, произведенную из: термопластических, вспененных, стелечных материалов с допустимой минимальной толщиной и плотностью 3мм и 300гр/м2 - соответственно; стелечных материалов в соответствии с ГОСТ 12.4.137- 2001…Размер вкладной стельки должен соответствовать размеру обуви. Вкладная стелька должна полностью закрыть основную стельку, без перекосов, морщин, складок. При сборке заготовок должны соблюдаться следующие требования: настрачивание деталей должно производиться в соответствии с гофрами и наколами, строчки должны быть параллельны краям скрепляемых деталей и между собой, нитки должны быть хорошо утянуты и заполнять проколы от иголок, тачные швы должны быть тщательно разглажены. Прочность ниточных креплений деталей заготовок верха обуви, при учете двух строчек и более должна соответствовать нормам, указанным в таблице № 4. (ГОСТ 12.4.137-2001 п.5пп.16). Таблица №4. - Вид обуви; - Наименование скрепляемых деталей; - Разрывная нагрузка на 1 см длины шва, Н/см, не менее; - В соответствии с. - Ботинки; Союзка с берцем. - Задний наружный ремень/ задинка с берцем.; 150 120; ГОСТ 9290-76. |
| БОТИНКИ ЮФТЕВЫЕ НА МАСЛОБЕНЗОСТОЙКОЙ ПОДОШВЕ ЖЕНСКИЕ | Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна соответствовать нормам, указанным в таблице Заказчика №1, в соответствии с ГОСТ 9292-82. Коэффициент снижения прочности крепления деталей низа обуви, от воздействия нефти и нефтепродуктов не должен быть: менее 0,5. По половозрастному признаку – обувь, должна подразделяться как: женская, по размерам и полнотам должна соответствовать: ГОСТ 3927-88 и ГОСТ 11373-88. По числовому значению - приподнятость пяточной части (обувной колодки), не должна быть более 20мм, обувь должна подразделяться как низко – каблучная. Изделие должно быть произведено строчечно-литьевым/литьевым - методом крепления с рифленой подошвой стойкой к стиранию, порезам и задирам, с маслобензостойкими (устойчивая к воздействию агрессивной среды – масел, нефтепродуктов) свойствами. Таблица№1. № п/п; Материал подошвы; Метод крепления деталей низа с верхом и наименование скрепляемых деталей; Прочность крепления подошвы на 1 см ширины затяжной кромки, Н/см. Не менее. 1; ПУ; Литьевой / строчечно-литьевой метод крепления подошвы с верхом; 70. Рисунок протектора ходовой поверхности подошвы необходим ярко выраженный, должен обеспечивать хороший контакт с грунтовым, асфальтным и бетонным покрытием. Применяемая подошва должна обладать ярко выраженной боковой поддержкой в пяточно-голеночной части (подъемной части стопы) при боковых движениях, дополнительной ярко выраженной защитой носочной части, ярко выраженной зоной сцепления пяточной и носочной части в ходовой поверхности; «кубики» протектора – грунтозацепы подошвы, применяемой при производстве обуви, должны быть снабжены выводящими грязь «ламелями». Глубина протектора ходовой поверхности подошвы в пяточной (каблучной) и носочно-пучковой зоне грунтозацепа, не должна быть менее 5 мм. При производстве деталей спецобуви, расположенных над плантарной частью стопы, покрывающих стопу сверху, с внешней стороны обуви, должна применяться натуральная кожа – КРС в соответствии с: ГОСТ 485-82ветствии с ГОСТ ить спецобувь частио слоя, с естественной нешлифованной лицевой поверхностью - тесненная «Юфтевая». В качестве материалов верха для берца, задинки / ЗНР спецобуви допускается применение свиной кожи в соответствии с: ГОСТ 485-82ветствии с ГОСТ ить спецобувь частио слоя, с естественной нешлифованной лицевой поверхностью. Область применения материала - должно, соответствовать требованиям таблицы Заказчика №2 (ГОСТ 12.4.137-2001 п.5пп.14). - Таблица №2. Наименование деталей:; Материалы и участки, из которых выкраиваются детали; Толщина деталей, мм. Союзка; Кожа из натуральных шкур черного цвета.; 1,5–1,8мм. Берец; Кожа из натуральных шкур черного цвета.; 1,2–1,9мм. Задинка/задний наружный ремень; Кожа из натуральных шкур черного цвета.; 1,1-1,9мм. Каркасность обуви должна достигаться применением формованных дублированных задников и подноска. Подносок должен быть выполнен из - композитного материала, с защитой от ударов в носочной части до 5Дж. Пятка, должна быть усилена жесткой вставкой из термопластичного материала/обувного картона в соответствии с ГОСТ 9542-89, толщиной 2,0-2,2 мм; пяточник/жосткий формованный задник, должен быть хорошо склеен с деталью задинки без перекосов и смещения, поверхность не должна иметь пузырей, сдиров, включений, заусенцев, выхватов и недорубов. Высота задника в исходном размере, в (мм), в изделии не должна быть более 45. Допускается поставка модели, где задинка в конструкции (модели производителя) отсутствует, в таком случае, в изделие – должен применяться задний наружный ремень (ЗНР) прямоугольной формы или расширенным к верху или к низу, укрепляющий задний шов, соединяющий берец изделия. Поднаряд изделия для дополнительного влаго-отвода, должен выполнятся без складок, морщин и перекосов, из материала с высокими гигроскопическими свойствами, высокой воздухопраницаемостью, влагоемкостью и влагоотдачей: сукна портяночного; нетканого футера или материала из 100% хлопка трикотажного переплетения, применяемого при производстве обуви. - Берец изделия, для зашиты голеностопного сустава должен иметь: мягкий кант (манжет различной модификации и формы), из кожи дублированной пенополиуретаном. Для дополнительного комфорта при эксплуатации спецобуви и смягчения давления шнуровки изделия, петель или блочек, язычок изделия, должен быть дублирован межподкладкой из пенополиуретана. Конструкция заготовки верха и союзки изделия, для предотвращения попадания нетоксичной пыли, и т.д. должны быть «собраны» с применением глухого/полуглухого клапана. Для дополнительной прочности наружным краям берец в зависимости от модели участника, детали верха обуви может быть дополнен надблочником, с расположенными на нем: блочками; пеллями. Высота ботинка в исходном женском размере не должна быть выше 17см, поставка модели с «высоким» берцем – не допускаются. Дополнительные материалы верха обуви должны соответствовать требованиям, указанным в таблице Заказчика №3. Таблица № 3 - Деталь обуви; - Материал. - Мягкий кант.; - Кожа хромовая, черного цвета, подкладочная / перчаточная кожа/винилис кожа. - Клапан.; - Кожа хромовая, черного цвета, подкладочная / перчаточная кожа/винилис кожа. Шнуровка изделия должна выполняться с применением металлической фурнитуры на: петлях; блочках, вариант применения металлических крючков не допускается. Шнурки должны быть синтетическими или хлопчатобумажными по действующей НД; наконечники шнурков должны быть пластмассовыми или из сыромяти - по ГОСТ 1562, шириной: от 4,0 до 4,5 мм. Подкладка берца изделия, мягкого канта должна выполняться с применением пенополиуретаном, из паропроницаемого, объемного подкладочного материала с высокими гигиеническими, эстетическими и прочностными характеристиками, амортизационными свойствами, высокой степенью устойчивости к истиранию, легкой текстурой, по типу: «ария» / «3д сетки» или эквивалент. Изделие должно иметь основную стельку, без: складок, морщин и перекосов, из ткани – применяемой при выполнении подкладки союзки изделия или аналогичной, под всей поверхностью стопы. Изделие должно иметь вкладную стельку – соответствующую по форме основной стельке, произведенную из: термопластических, вспененных, стелечных материалов с минимальной толщиной и плотностью 3мм и 300гр/м2 - соответственно; стелечных материалов в соответствии с ГОСТ 12.4.137- 2001…Размер вкладной стельки должен соответствовать размеру обуви. Вкладная стелька должна полностью закрыть основную стельку, без перекосов, морщин, складок. При сборке заготовок должны соблюдаться следующие требования: настрачивание деталей должно производиться в соответствии с гофрами и наколами, строчки должны быть параллельны краям скрепляемых деталей и между собой, нитки должны быть хорошо утянуты и заполнять проколы от иголок, тачные швы должны быть тщательно разглажены. Прочность ниточных креплений деталей заготовок верха обуви, при учете двух строчек и более должна соответствовать нормам, указанным в таблице № 4. (ГОСТ 12.4.137-2001 п.5пп.16). Таблица №4. - Вид обуви; - Наименование скрепляемых деталей; - Разрывная нагрузка на 1 см длины шва, Н/см, не менее; - В соответствии с. - Ботинки; Союзка с берцем. - Задний наружный ремень/ задинка с берцем.; 150 120; ГОСТ 9290-76. |