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Технические условия угля для плавки в ПВ

	Параметр
	Значение

	Низшая теплота сгорания, ккал/кг
	5500

	Летучие, %
	Не более 20

	Зола, %
	Не нормируется

	Массовая часть серы, %
	Не нормируется

	Влажность, %
	7

	Фракция, мм
	40-80

	Механическая прочность, кг/см2
	150



