Техническая информация о продукте 
PP R003 EX/1 
Статистический сополимер 
пропилена с этиленом 

 PP R003 EX/1 – статистический сополимер пропилена с этиленом. Продукт характеризуется низкой текучестью, специальным составом рецептуры стабилизации, обеспечивающим долговременную эксплуатацию изделий в условиях повышенных температур. 

 PP R003 EX/1 предназначен для производства напорных труб класса PPR80 методом экструзии. 

 
Свойства 	Методика 	Типичные значения* 	

Реологические 	
Показатель текучести расплава 	(230 oC/2.16 кг) 	ГОСТ 11645 	0.30 г/10 мин 	
Механические 	
Предел текучести при растяжении 	(50 мм/мин) 	ГОСТ 11262 	23 МПа 	
Относительное удлинение при пределе текучести 	(50 мм/мин) 	ГОСТ 11262 	12 % 	
Модуль упругости при изгибе 	(5 мм/мин) 	ГОСТ 9550 	650 МПа 	
Ударная вязкость по Изоду на образцах с надрезом 	(23 0С) 	ГОСТ 19109 	10.0 кДж/м2 	
(-20 0С) 	ГОСТ 19109 	2.5 кДж/м2 	
Теплофизические 	
Температура размягчения по Вика 	(10 Н) 	ГОСТ 15088 	130÷140 0С 	
Температура изгиба под нагрузкой 	(1.8 МПа) 	ГОСТ 12021 	44÷50 0С