ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ремонт дворовых проездов в рамках благоустройства

1.Общая информация об объекте закупки

- Объект закупки: Ремонт дворовых проездов в рамках благоустройства.

- Место выполнения работ: г.Москва,

б-р Мячковский, дом 1, ул. Братиславская дом 27, к.3, б-р Мячковский дом 19,

ул. Новомарьинская, дом 28, ул. Люблинская, дом 165.

- Объем  работ:  согласно  сметной  документации  Приложение № 2 к Техническому заданию.

- Срок выполнения работ: с 1 по 70 (Семьдесят) календарных дней с момента заключения Контракта.

1.4. Приложения к техническому заданию:

Приложение № 1 к Техническому заданию (Форма-2);

Приложение № 2 к техническому заданию (Сметная документация).

1.5. Сведения о качестве, технических характеристиках товара: в соответствии с Приложением № 1 к Техническому заданию (Форма-2);

  - Стандарт работ:

- Подрядчик должен выполнять работы в соответствии со сметной документацией (Приложение № 2  к Техническому заданию - далее сметная документация).

- Требования к качественным характеристикам и порядку выполнения работ указаны в п.п. 2.3- 2.7 настоящего технического задания. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с требованиями  к качественным характеристикам и порядку выполнения работ в части видов работ, указанных в сметной документации.

  - Ремонт асфальтобетонного покрытия.

    - Асфальтобетонное покрытие не должно иметь колдобин, рубцов, раковин. Покрытие, не отвечающее указанным требованиям, должно быть заменено.

    - Перед ремонтом асфальтобетонного покрытия должно быть подготовлено основание. Основание под асфальтобетонное покрытие должно быть сухим и очищенным от грязи.

    - При проведении ремонта асфальтовых покрытий не допускается:

- производство ямочного ремонта, замена полотна производится по всей ширине дороги (площадки) на длину согласованную с Заказчиком и в соответствии с требованиями нормативно – правовых документов;

- выполнение работ без подготовки основания;

- нарушение температурного режима при укладке и уплотнении асфальтобетонных смесей;

- просветы под 3–х метровой рейкой;

- не обеспечение требуемого коэффициента уплотнения;

- несоблюдение толщины слоя укладываемого покрытия;

- не обеспечение требуемого сцепления между слоями.

2.4.  Устройство дорожно-тропиночной сети с асфальтобетонным  покрытием.

2.4.1.   Асфальтобетонное покрытие не должно иметь колдобин, рубцов, раковин. Покрытие, не отвечающее указанным требованиям, должно быть заменено.

    - Перед устройством асфальтобетонного покрытия должно быть подготовлено основание. Основание под асфальтобетонное покрытие должно быть сухим и очищенным от грязи.

    - Температура воздуха при укладке асфальтобетонных покрытий из

Горячих смесей должна	быть не	ниже +5 град. С весной и летом, не ниже +10 град. С осенью. Температура воздуха при укладке асфальтобетонных покрытий из тепловых смесей должна быть не ниже –10 град. С. Максимальная (предельная) температура воздуха при укладке асфальтобетонных покрытий +35 град. С.

    - Асфальт должен быть уложен горячей смесью толщиной не менее 50 мм.

    - При уплотнении асфальтового покрытия следует использовать каток весом до 8 т. Использование виброплиты допускается только в случаях, когда невозможно применение катка.

    - При устройстве покрытий необходимо обеспечить сток поверхностных вод до колодца системы городской ливневой канализации.

    - Высотное положение люков смотровых колодцев подземных коммуникаций, в том числе газовых коверов, должно соответствовать высотным отметкам уровня поверхности дорожного покрытия после устройства верхнего слоя с допустимым отклонением ± 5мм.

    - При регулировке положения дождеприемников ливнесточных колодцев края решетки дождеприемника должны быть ниже проектной отметки лотка с верховой стороны на 30 мм, с низовой на 20 мм; подход к решетке с верховой стороны должен иметь увеличение уклона на 2–3 м, с низовой на 0,5 м.

  - Ремонт дорожно-тропиночной сети с асфальтобетонным покрытием.

2.5.1.  Перед ремонтом асфальтобетонного покрытия должно быть подготовлено основание. Основание под асфальтобетонное покрытие должно быть сухим и очищенным от грязи.

    - При проведении ремонта асфальтовых покрытий не допускается:

- производство ямочного ремонта, замена полотна производится по всей ширине дороги (площадки) на длину согласованную с Заказчиком и в соответствии с требованиями нормативно – правовых документов;

- выполнение работ без подготовки основания;

- нарушение температурного режима при укладке и уплотнении асфальтобетонных смесей;

- просветы под 3–х метровой рейкой;

- не обеспечение требуемого коэффициента уплотнения;

- несоблюдение толщины слоя укладываемого покрытия;

- не обеспечение требуемого сцепления между слоями.

  - Замена бортового камня.

2.6.1 Замена бортового камня производится в местах, где невозможно произвести ремонт бортового камня, т.е. замене подлежит бортовой камень имеющий сколы и трещины, которые могут привести к полному разрушению бортового камня.

2.6.2 Перед демонтажем бортовых камней, подлежащих ремонту, производится разборка дорожного покрытия вдоль демонтируемых бортовых  камней	на	расстояние	не               более	30 см	от сопряжения бортового камня дорожным покрытием, бетонной обоймы и основания.

2.6.3 При демонтаже не должны быть повреждены бортовые камни, которые подлежат ремонту без замены.

2.6.4 Подстилающий слой из гранитного щебня фракции 20–40 мм толщиной 10 см распределяется и уплотняется виброплитой на выровненное и уплотненное земляное полотно, далее укладывается бетонное основание толщиной 10 см.

2.6.5 Бортовые камни устанавливаются на бетонном основании с присыпкой грунтом с наружной стороны и укреплением бетоном. Борт должен повторять проектный профиль покрытия. Уступы в стыках бортовых камней в плане и профиле не допускаются.

2.6.6 Установка бортовых камней на прямых участках производится по шнуру, натянутому между металлическими штырями на высоте, соответствующей отметке верхней кромки бортовых камней. Установка бортовых камней на закругленных участках производится по шаблону.

2.6.7 Бортовые камни должны иметь нормативное превышение над уровнем проезжей части не менее 150 мм, которое сохраняется и в случае реконструкции поверхностей покрытий.

2.6.8 После установки бортового камня, для его устойчивости с двух сторон, вручную в опалубке устанавливается бетонная обойма высотой 10 см со стороны тротуара или газона и 7 см со стороны проезжей части.

2.6.9 Укладка бортового камня на бок не допускается.

2.6.10 Установка бортового камня должна быть выполнена с обязательной заделкой швов с соблюдением уровня. Швы между торцами

бортовых камней должны быть заполнены цементно-песчаным раствором состава 1:4, а затем расшиты цементно-песчаным раствором в соотношении 1:2. Зазоры на стыках камней должны быть шириной 3–5 мм.

2.6.11 Земляное и дорожное полотно в месте демонтажа бортовых камней, а также поверхности, расположенные рядом и поврежденные в ходе работ, после удаления строительного мусора выравниваются и уплотняются, асфальтобетонное покрытие восстанавливается.

2.6.12 Допустимые   предельные   отклонения   контролируемых

параметров:

- прямолинейность линии бортового камня на участках длиной 3 м:

  - 5 мм;

- превышение одного бортового камня над другим: ± 3 мм;

- величина зазора на стыках бортовых камней: 3–5 мм.

  - Устройство бортового камня.

2.7.1  Установка бортового камня производится в местах его полного, либо частичного отсутствия.

2.7.2 Перед демонтажем бортовых камней, подлежащих ремонту, производится разборка дорожного покрытия вдоль демонтируемых бортовых камней на расстояние не более 30 см от сопряжения бортового камня с дорожным покрытием, бетонной обоймы и основания.

2.7.3  При демонтаже не должны быть повреждены бортовые камни, которые подлежат ремонту без замены.

2.7.4  Подстилающий слой из гранитного щебня фракции 20–40 мм толщиной 10 см распределяется и уплотняется виброплитой на выровненное и уплотненное земляное полотно, далее укладывается бетонное основание толщиной 10 см.

2.7.5  Бортовые камни устанавливаются на бетонном основании с присыпкой грунтом с наружной стороны и укреплением бетоном. Борт должен повторять проектный профиль покрытия. Уступы в стыках бортовых камней в плане и профиле не допускаются.

2.7.6  Установка бортовых камней на прямых участках производится по шнуру, натянутому между металлическими штырями на высоте, соответствующей отметке верхней кромки бортовых камней. Установка бортовых камней на закругленных участках производится по шаблону.

2.7.7  Бортовые камни должны иметь нормативное превышение над уровнем проезжей части не менее 150 мм, которое сохраняется и в случае реконструкции поверхностей покрытий.

2.7.8  После установки бортового камня, для его устойчивости с двух сторон, вручную в опалубке устанавливается бетонная обойма высотой 10 см со стороны тротуара или газона и 7 см со стороны проезжей части.

2.7.9   Укладка бортового камня на бок не допускается.

2.7.10 Установка бортового камня должна быть выполнена с обязательной заделкой швов с соблюдением уровня. Швы между торцами бортовых камней должны быть заполнены цементно-песчаным раствором состава 1:4, а затем расшиты цементно-песчаным раствором в соотношении 1:2. Зазоры на стыках камней должны быть шириной 3–5 мм.

2.7.11   Земляное и дорожное полотно в месте демонтажа бортовых камней, а также поверхности, расположенные рядом и поврежденные в ходе работ, после удаления строительного мусора выравниваются и уплотняются, асфальтобетонное покрытие восстанавливается.

2.7.12   Допустимые предельные отклонения контролируемых

параметров:

  - прямолинейность линии бортового камня на участках длиной 3 м:

    - 5 мм;

  - превышение одного бортового камня над другим: ± 3 мм;

  - величина зазора на стыках бортовых камней: 3–5 мм

  - Устройство или ремонт дорожно-тропиночной сети из плитки

2.8.1. Покрытия из плитки и других покрытий не должны иметь проседания (выпученности) относительно общего уровня. Плитка не должна иметь искривлений, сколов. Отсутствующая или испорченная плитка подлежит замене. Проседания и выпученности подлежат выравниванию.

2.8.2. Плитки покрытия должны быть уложены под уклон на заранее подготовленное основание, начиная с маячного ряда, располагаемого по оси покрытия или по его краю, в зависимости от направления стока поверхности вод.

2.8..3 Основание должно состоять из песка и пескоцементной смеси. Толщина песчаного основания должна быть 10 см., толщина пескоцементной смеси 10 см.

2.8.4. Песчаное основание должно иметь боковые упоры из земляного полотна, утрамбованной бровки или бортового камня.

2.8.5. Плитки должны плотно прилегать к основанию, к бровке и быть погружены в песок основания до 2 мм.

2.8.6. Плитки должны быть уложены наравне с прилегающей поверхностью газона или на 2 см выше.

2.8.7. Заполнение швов плит герметизирующими материалами должно производиться сразу же после окончания утрамбовки плит.

2.8.8. Ширина шва между смежными плитками с размером стороны 100 см должна быть в пределах 8 – 12 мм, с размером стороны до 50 см – в пределах 5–8 мм, вертикальные смещения в швах между плитками должны быть не более 2 мм.

3.	Состав работ:

    - 3.1 Состав работ  определяется  в  соответствии  со  сметной документацией.

4	Объем и сроки гарантий качества:

  - Исполнитель гарантирует качество выполняемых работ в полном объеме, в том числе на используемые материалы. В случае обнаружения дефектов, допущенных по вине Исполнителя и выявленных в гарантийный период, Исполнитель устраняет их за свой счет в установленный Заказчиком срок.

  - Гарантийный срок на выполнение работ капитального характера (устройство и ремонт) составляет 3 (три) года. Гарантийный срок начинается с момента приемки объекта созданной комиссией Заказчика и подписанием Акта о приемке выполненных работ.

  - Гарантийный срок на установленные элементы – в соответствии с нормативным документами Российской Федерации и г. Москвы и технической документацией на соответствующие элементы.

  - Срок гарантии качества на выполненные работы может быть продлен на период устранения Исполнителем дефектов, выявленных в течение гарантийного срока.

5	Требования к безопасности выполнения работ:

- Исполнитель за счет своих средств обязан в соответствии с установленными нормами обеспечивать своевременную выдачу работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а также смывающих и (или) обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия.

- Исполнитель обязан допускать к работам только тех работников, которые прошли инструктаж по технике безопасности и охране труда в соответствии со спецификой своей деятельности, стажировку и проверку знаний.

- Исполнитель должен контролировать состояние условий труда на рабочих местах, соблюдение правил безопасности и охраны труда, правильность применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты.

- Для исключения травматизма территорию проведения работ следует ограждать специальными предупреждающими знаками. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены.

- Исполнитель обозначает место проведения работ дорожными знаками по согласованному в установленном порядке с Заказчиком проекту. Обеспечивает безопасность дорожного движения в соответствии с Правилами Дорожного движения Российской Федерации, включая выполнение мероприятий по организации дорожного движения и ограждению мест производства работ.

- В случаях нанесения ущерба, причинения вреда здоровью людей,

связанных	с проведением	работ,	Исполнитель	несет	ответственность

- установленном законом порядке в полном объеме.

  - Исполнитель обязан соблюдать требования пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ.

  - В ходе работ Исполнитель выполняет мероприятия по охране окружающей среды, зеленых насаждений и почв согласно действующему законодательству и нормативным актам.

  - В местах производства работ необходимо обеспечить размещение информационных щитов с указанием вида работ, наименования Заказчика, Исполнителя работ и его субподрядчиков (в случае наличия договоров субподряда), сроков начала и окончания работ, начала и окончания временного ограничения или временного прекращения движения транспортных средств (в случае такого ограничения или прекращения), фамилий, имен, отчеств должностных лиц, ответственных за выполнение работ, номеров их рабочих телефонов.

6	Требования к используемым материалам и оборудованию

- Все материалы, применяемые для выполнения работ, должны сопровождаться соответствующей документацией, подтверждающей качество материалов, и должны быть разрешены к использованию на территории Российской Федерации. Стоимость материалов, необходимых для выполнения всего объема работ, включена в цену Контракта.

- Все оборудование и инструменты, необходимые для выполнения работ, предоставляются Исполнителем своими силами и за свой счет.

- Технические характеристики, потребительские свойства используемых материалов, элементов благоустройства должны соответствовать характеристикам, приведенным в приложении № 1 к Техническому заданию.

- Перевозку асфальтобетонных смесей к месту укладки необходимо производить в автомобилях-самосвалах.

- При транспортировке асфальтобетонных смесей перед укладкой в конструктивный слой должна обеспечиваться температура в асфальтоукладчике не ниже 145 град. С.

- Доставка асфальтобетонной смеси должна осуществляться количеством самосвалов, достаточным для обеспечения безостановочной работы асфальтоукладчиков (непрерывной укладки асфальтобетонной смеси).

- Для устройства или замены поврежденных бортовых камней должны быть использованы новые бортовые камни.

- При устройстве или замене бортовых камней для устройства подстилающего слоя Исполнитель должен использовать щебень из плотных горных пород, с маркой по дробимости не менее 800.