

Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об аукционе в электронной форме


	                     
	Наименование товара
	Указание на товарный знак (модель, производитель)
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Сведения о сертификации

	
	
	
	Требуемый параметр
	Требуемое значение
	Значение, предлагаемое участником
	
	

	1
	Щебень тип 1
	
	Порода щебня
	щебень из изверженных пород или  щебень из осадочных пород или  щебень из метаморфических горных пород 
	
	
	

	
	
	
	Марка по дробимости
	800; 1200; 1400; 1000
	
	
	

	
	
	
	Марка щебня по морозостойкости
	F50; F100; F150; F200
	
	
	

	
	
	
	Группа щебня по содержанию зерен пластинчатой и игловатой формы
	1 или 2 или 3 
	
	
	

	
	
	
	марка по истираемости
	И1 или И2 или И3
	
	
	

	
	
	
	Фракция
	[от 5 (3) до 10];  [от 5 (3) до 20]; [св. 10 до 20]
	
	мм
	

	
	
	
	Генетический  тип щебня 
	кварцит; известняк;  базальт; доломит;  гранит
	
	
	

	2
	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие 
	
	тип 
	Д; Г
	
	
	

	
	
	
	Вид песка в составе смеси
	на природных песках; на смесях природных песков с отсевами дробления; на песках из отсевов дробления
	
	
	

	
	
	
	Марка
	III; II
	
	
	

	
	
	
	Зерновой состав
	прерывистый зерновой состав или непрерывный зерновой состав
	
	
	

	
	
	
	Марка по прочности песка из отсевов дробления горных пород
	Не ниже 600 не выше 1200
	
	
	

	3
	Песок 
	
	Песок 
	природный; из отсевов дробления
	
	
	

	
	
	
	Группа песка 
	очень крупный, средний; повышенной крупности, средний
	
	
	

	
	
	
	Песок 
	песок обогащенный;  песок
	
	
	

	
	
	
	Тип исходной породы для песка из отсевов дробления
	метаморфические породы или гравий
	
	
	

	
	
	
	Марка по дробимости песка определяемая по марке по дробимости щебня фракции от 5 до 10 мм
	не менее 600 не более 1200
	
	
	

	
	
	
	Класс песка
	I; II
	
	
	

	4
	Смеси бетонные 
	
	Крупный  заполнитель
	щебень из плотных горных пород (гранит)
	
	
	

	
	
	
	Класс прочности
	не менее В15 не более В60
	
	
	

	
	
	
	Наибольшая крупность крупного заполнителя (щебня)
	20; 40
	
	
мм
	

	
	
	
	Марка бетона по осадке конуса
	П3; П2
	
	
	

	
	
	
	Марка по морозостойкости по первому базовому методу
	F1200; F1100; F1150; F1300
	
	
	

	
	
	
	Марка по водонепроницаемости бетона
	W2; W4; W6
	
	
	

	
	
	
	добавки в бетонной смеси
	Воздухововлекающие  (газообразующие);  пластифицирующие; без добавок
	
	
	

	5
	Растворы

	
	Марка по прочности на сжатие в проектном возрасте
	М150; М100
	
	
	

	
	
	
	Наибольшая крупность зерен заполнителя
	≤2,5
	
	мм
	

	
	
	
	Марка  по морозостойкости
	F50; F100; F75; F150; F250
	
	цикл
	

	
	
	
	марка по подвижности
	Пк1 или Пк2 
	
	
	

	
	
	
	Растворы
	Простые; сложные
	
	
	

	
	
	
	По средней плотности растворы
	Тяжелые; легкие
	
	
	

	
	
	
	Вяжущие 
	Портландцемент; шлакопортландцемент,  известь строительная;    Портландцемент,  известь строительная; цемент для строительных растворов
	
	
	

	6
	Гвозди  
	
	Гвозди
	Круглые или трефовые
	
	
	

	
	
	
	Тип головки для гвоздей круглых
	плоская или коническая
	
	
	

	
	
	
	Условный диаметр стержня
	1.4; 3.0; 4.0; 1.2; 5.0; 1.8; 1.6; 3.5; 2.5
	
	мм
	

	
	
	
	Торцовая поверхность гвоздей
	гладкая или рифленая
	
	
	

	
	
	
	Длина гвоздя
	40; 25; 32; 80; 50; 100; 60; 70;  90; 120
	
	мм
	

	7
	Камни бетонные бортовые   прямые рядовые
	
	класс бетона бортового камня по прочности на сжатие
	≥В22,5
	
	
	

	
	
	
	Длина
	≥1000
	
	мм
	

	
	
	
	Ширина
	80, не менее 150 не более 180
	
	мм
	

	
	
	
	Высота
	≥200
	
	мм
	

	
	
	
	марка бетона по морозостойкости
	F150; F200; F300
	
	
	

	8
	Доски хвойных пород 
	
	Кромки
	непараллельные; параллельные
	
	
	

	
	
	
	Порода древесины
	ель или сосна
	
	
	

	
	
	
	Толщина номинальная
	19, 22
	
	мм
	

	
	
	
	Сорт
	III или IV
	
	
	

	
	
	
	Номинальная ширина  для пиломатериалов с параллельными кромками
	Не менее 75 не более 150
	
	мм
	

	
	
	
	Ширина узкой пласти, измеренная в любом месте длины для пиломатериалов с непараллельными кромками
	≥50
	
	мм
	

	
	
	
	Длина
	от 2 до 6
	
	м
	

	9
	Эмульсии дорожные, битумные 
	
	вид 
	Анионные; катионные
	
	
	

	
	
	
	Класс
	ЭБК-2; ЭБА-1; ЭБК-3; ЭБА-2; ЭБПА-2; ЭБПА-1; ЭБК-1; ЭБПК-1; ЭБА-3; ЭБПА-3
	
	
	

	10
	Щебень тип 2

	
	Порода щебня  из плотных горных пород
	щебень из метаморфических горных пород или щебень из осадочных пород или щебень из изверженных пород
	
	
	

	
	
	
	Марка по дробимости  щебня из плотных горных пород
	1000; 800; 1200
	
	
	

	
	
	
	Марка щебня по морозостойкости
	F100; F150
	
	
	

	
	
	
	Группа щебня по содержанию зерен пластинчатой и игловатой формы
	1 или 2
	
	
	

	
	
	
	марка по истираемости
	И1 или И2
	
	
	

	
	
	
	Фракция
	[св. 20 до 40]
	
	мм
	

	11
	Щебень тип 3

	
	Порода щебня  из плотных горных пород
	щебень из метаморфических горных пород или щебень из осадочных пород 
	
	
	

	
	
	
	Марка по дробимости  щебня из плотных горных пород
	300; 200
	
	
	

	
	
	
	Марка щебня по морозостойкости
	F100; F150
	
	
	

	
	
	
	Группа щебня по содержанию зерен пластинчатой и игловатой формы
	2 или 3
	
	
	

	
	
	
	марка по истираемости
	И1 или И2
	
	
	

	
	
	
	Фракция
	[св. 40 до 80]
	
	мм
	

	12
	Щебень тип 4

	
	Порода щебня  из плотных горных пород
	щебень из изверженных пород  или  щебень из гравия или щебень из осадочных пород 
	
	
	

	
	
	
	Марка по дробимости  щебня из плотных горных пород
	400; 600
	
	
	

	
	
	
	Марка щебня по морозостойкости
	F100, F150
	
	
	

	
	
	
	Группа щебня по содержанию зерен пластинчатой и игловатой формы
	1 или 2 
	
	
	

	
	
	
	марка по истираемости
	И1 или И2
	
	
	

	
	
	
	Фракция
	[св. 40 до 80 (70)]
	
	мм
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