	№ п/п
	Наименование товара, наименование места происхождения товара или наименование производителя предлагаемого для поставки товара, а также обязательные характеристики поставляемого товара
	Единица измерения
	Количество пачек

	1.
	

________________________________________________
 (Наименование товара, наименование места происхождения товара и т.д.)
Обязательные характеристики поставляемого товара
[bookmark: _GoBack]Бумага офисная не ниже класса <А>
Плотность: 80г/м
Белизна: не менее 170 % по CIE
Яркость: не менее 
Жесткость МН: не менее 150 мН
Жесткость ПН: не менее 70 мН
Непрозрачность: не менее 95%
Толщина: не менее 110 микрон
Шероховатость: не менее 160 мл/мин
Упаковка: пачка не менее 500 листов
	 Пачка (шт.)
	1500

	2. 
	________________________________________________
 (Наименование товара, наименование места происхождения товара и т.д.)
Обязательные характеристики поставляемого товара
Бумага офисная не ниже класса <А>
Формат А4
Плотность: 160 г/кв.м
Белизна: не менее 170 % по CIE
Жесткость МН: не менее 570 мН
Жесткость ПН: не менее 325 мН
Непрозрачность: не менее 96.5%
Толщина: не менее 158 микрон
Гладкость: не менее 140 бекк/сек
Упаковка: пачка не менее 250 листов
	Пачка (шт.)
	140



