Насосно-компрессорные трубы 73 мм

Диаметр НКТ–27/8EU (73ммВНКТ), с высаженными концами,

Толщина стенки–5,51мм.

Длина НКТ - 10-10.5м

Стандарт ГОСТ Р 53366-2009, ГОСТ633-80, API-5CT,

Марка стали J55 (K-55) СтандартAPI–5ST,

Удельный вес - 9.52 кг/м

Резьбовые концы  НКТ должны быть защищены пластмассовыми протекторами.

Связки должны быть снабжены табличкой по одной с каждого конца, с маркировкой по стандарту.