Канат стальной Ø32мм

ГОСТ 16853-88 грузовой двойной свивки типа ЛК-РО конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с.

Канат стальной ф 32мм ОС-32-В-Т-1770 ГОСТ –16853-88 с органическим сердечником

1.Шестипрядный канат

2.Номинальная длина каната (в 1 бухте) не менее 1000м.

3.Номинальная прочность 1770 Н/мм2

4.Направление свивки: Правое

5.Суммарное разрывное усилие проволок в канате не менее 723,5 кН

6.Материал сердечника: Сизаль

7.Расчетная площадь сечения всех проволок, 409,94мм2

8.Концы каната должны быть прочно закреплены к барабану: канат должен быть уложен плотными, не перепутанными рядами для обеспечения свободного сматывания его с барабана.

9.Канат должен иметь по всей длине равномерный шаг

10.Смазка Торсиол-35(аналог не предлагать)

11.Код смазки А2

12. Конструкция исполнения с повышенной точностью, с маркировкой «Т»

Требования к потенциальному поставщику:

1.Потенциальный поставщик должен указать в технической спецификации полное описание предлагаемого товара.

Гарантийный срок не менее 12 месяцев;

Условия и место поставки DDР, Мангистауская область, месторождение Жетыбай;

Требования к потенциальному поставщику при приемке товара (наличие документов, ключевые условия договора):

1.Потенциальный поставщик при поставке товара обязан, предоставить Заказчику ниже указанные документы:

1)Сертификат качества

Количества 3000 метр