Медицинская рентгеновская пленка (синечувствительная) для использования с усиливающими экранами с эмиссией в синей области спектра и/или с универсальным комплектом экранов. 
Формат: 35см.х35см.
Основа плёнки - полиэстер, толщина – 0,18 мм. Имеет антистатическую обработку при хорошей способности к скольжению.
Чувствительность пленки S 0,85 Р-1 (в сочетании с синеизлучающими экранами класса 200 или с универсальным комплектом):
- для ручной обработки – не менее 1 200 Р-1;   
- для машинной обработки – не менее 1 400 Р-1;   
Средний градиент (контрастность):
 - для ручной обработки – не менее 2,7 ISO G;   
- для машинной обработки – не менее 3,12 ISO G;
Плотность вуали (над основой) не более 0,22 Б;
Максимальная оптическая плотность Dmax: 
- для ручной обработки – не менее 2,8 Б;   
- для машинной обработки – не менее 3,2 Б; 
Содержание металлического серебра 4,6 гр\м2
Содержание окиси серебра AgNO3 6,9 гр\м2.
Проявка плёнки при машинной и ручной обработке со стандартным циклом в диапазоне 90-120 сек..
Пленка адаптирована к жидким и сухим отечественным и импортным химреактивам. 
На каждом листе пленки присутствует обозначение типа пленки и номера эмульсии.
Условия хранения пленки: при температуре в диапазоне 4 град С - 25 град С.
Коробки и/или упаковки с пленкой маркируются с указанием типа пленки, изготовителя, условий применения и хранения.
В упаковке не менее 100 листов.
